中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂  防水防油加工剂

易去污性能的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙 江 传 化 股 份 有 限 公 司

2014年9月

《纺织染整助剂  防水防油加工剂 易去污性的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源及标准制定的目的、意义及概况

  - 1.1 任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委综合****号文《关于下达****年第*批国家标准制修订计划的通知》的要求，《纺织染整助剂 防水防油剂 易去污性能的测定》列入2013年国家标准制定计划，项目编号为****。由浙江理工大学、传化集团等单位共同负责该标准的起草工作，要求2014年完成报批。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

  - 标准制定的目的、意义及概况

  - 纺织品的去污性主要通过防水防油剂的整理获得。随着防污纺织品在众多领域的广泛应用，防水防油加工剂的发展空间日益受到关注，应用范围不断扩大，多重性能合一的产品成为企业生产的目标，而其中具有耐洗易去污功能特点的防水防油加工剂成为关注热点。3M公司于1964年推出含氟防水拒油整理剂Scotchgard FC-218，其为在含氟共聚物结构中嵌段共聚亲水性基团，旭硝子公司推出AsahiguardE系列具有易去污功能的防水防油剂。至今，具有易去污功能的防水防油剂已经有多种产品得到问世并且得到应用。

  - 关于纺织品易去污性的测试，已有相应的标准，试验方法按照去污方式不同，分为洗涤法和擦试法，而纺织物耐沾污性试验方法按照污物种类不同，又分为耐液态污物沾污性和耐固态污物沾污性。而针对防水防油加工剂的易去污性能的测定，虽与现有纺织品相关方法有联系，但却没有统一的试验方法和全行业认同的评价标准，不同厂家的检测结果相差甚远，不利于该类助剂的产品质量控制和行业内的统一；由此，制定纺织染整助剂防水防油加工剂去污性能的测定方法标准，对于行业内方法统一和技术交流具有重要意义。

  - 2. 工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 防水防油加工剂 易去污性能的测试》标准的编制工作，我们在接到任务时，成立了标准起草工作组，主要工作如下：

1）2014年3月2014年4月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2014年4月2014年5月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2014年5月-2014年7月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2014年7月-2014年8月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿，发各委员及有关生产单位征求意见。

3.  制订标准的内容和依据

3.1  编写格式和原则

本标准严格按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，对主要方法和工艺条件研究试验的基础上，广泛参考同类国际标准，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

3.2  标准适用范围的确定

本标准规定了纺织染整助剂中防水防油加工剂的易去污性能的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中防水防油加工剂处理到织物上后形成的对液态污物的易去污性能测定方法。

3.3 检验方法的确定

关于纺织染整助剂易去污整理织物的易去污性能的测试方法标准比较如下：

表1 各类易去污测试方法比较

| 标准代号 | 标准名称 | 测试简要步骤 | 评定依据 | 优点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FZ/T 10012–1998 | 涤棉织物易去污性能评定 | 在被测织物上滴加规定的标准污油，经过一定条件下的洗涤后用GB/T 250评定变色用灰色样卡评定该助剂的易去污级别。 | 根据洗涤后油滴在织物表面的沾污情况判定 | 该方法操作简单，具有一定可参考性。 |
| AATCC 130 - 2000 | 去污性：油渍去除法 | 在被测织物上滴加规定的标准污油，经过一定条件下的洗涤后用AATCC去污评级参照卡评定该助剂的易去污级别。 | 根据洗涤后油滴在织物表面的沾污情况判定 | 该方法技术操作简单，具有广泛的实用性和针对性。 |

比较以上两种方法，AATCC 130—2000标准方法中使用的油污原料为食用玉米油，其应用范围广泛，操作工艺简单，具有一定的实用性和针对性。AATCC130—2000是美国纺织化学师与印染师协会规定的专门针对纺织品的易去污测试，具有国际先进性和通用性，因而本标准结合纺织染整助剂具有防水防油、易去污功能特性，规定了其加工工艺条件，通过将其加工到特定织物上评价其易去污性能，织物的易去污性能以国际先进标准AATCC 130—2000方法进行相关测试，具有广泛的代表性。

3.4 加工条件确定

一般来说，具有易去污功能的防水防油剂的结构不同于一般的防水防油剂。一般的防水防油剂是通过降低织物的表面能以抑制油性污在织物表面自发的铺展。具有易去污功能的防水防油剂则是在具有防污功能的同时提高纤维表面的亲水性。从表面上看，降低纤维的表面能和增加纤维表面的亲水性这两者是相互矛盾的，因为纤维表面的亲水性是以有高表面能为条件的。应用时，则是将含有低表面能的链段和亲水性链段形成混合型的嵌段共聚物。目前应用较好是氟系嵌段共聚物。通过含有低表面能的含氟链段与亲水性链段的混合型的嵌段共聚物，不仅降低了纤维的表面能，同时增加纤维表面的亲水性，以达到相对立的两种效应。一般的含氟聚合物在干态虽然拒油，但在水中则会优先为油润湿，因此，沾污于织物的油污很难洗除。混合的含氟聚合物由于在空气中与在水中时，亲油性和亲水性链段排列方向不同，使得其具有在空气中是疏油的，而在水中则是亲水的双重功能效应。对防水防油剂易去污功能的试验，则是建立在保证整理织物具有良好的防水防油效果的加工基础上，测定整理后织物的易去污效果。查阅资料得知，在涤/棉混纺织物上，当以混合物易去污聚合物与适当交联剂共同应用时，可增加干抗污性并赋予好的易去污性能。

影响织物易去污性能的加工工艺条件主要有：选用织物的结构组成、防水防油剂及其加工液的pH值、防水剂及其交联剂用量、焙烘温度、焙烘时间、洗涤剂的用量、洗涤时间等。

3.4.1  加工织物的选择

最广泛的具有易去污功能的氟系防水防油剂之所以具有优良的防水防油性能，这是由氟原子的结构决定的，氟原子半径和极化率小，电负性在所有元素中是最高的，碳－氟键的极化率也小，当氟系防水防油剂在经过高温焙烘在织物表面成膜或者是与织物纤维上的活性基团反应后，由于含有大量碳－氟键，氟系聚合物的分子间凝聚力小，结果使其表面自由能也降低，形成了在干态时对各种液体很难润湿、很难附着的特有性质，当然这种特性很大程度上聚合物的微观结构（如：是否有支链、反应性基团、氟含量等）；具有良好的易去污功能则是由于具有聚氧乙烯、聚醚等亲水性链段的作用。被整理织物的种类，根据各种纤维织物的表面电位的不同，可以分为阴性纤维（如涤纶、棉等）和两性纤维（羊毛、丝、尼纶等）。纤维的表面电位将直接影响织物的防水防油整理效果。因而不同织物根据其本身的性质不同需要选择不同的防水防油剂进行加工。一般防水防油剂的表面电位越正，其适用的纤维范围越广。在防水防油加工整理中除了要考虑合适（表面电位）的防水剂还需要针对不同的加工对象进行工艺筛选。

3.4.1.1 确定纤维的种类

图1列出了几种常用织物在不同pH值下的表面电位，纤维的表面电位将直接影响织物的防水防油整理效果。因而不同织物根据其本身的性质不同需要选择不同的防水防油加工剂进行加工才能获得预期的效果。

图1 不同pH值下不同织物（未染色）的表面电位（ 电位）

由于防水防油加工主要用于涤纶等合成纤维织物以及涤棉等混纺织物，大多数防水防油剂在棉织物上的加工效果要差于在涤纶织物上的加工效果，而且最需要防水防油整理的织物是食堂、医院等员工穿着的白色涤棉衣物，因而我们选择规格为6535涤纶/棉混纺织物作为试验织物，更具有代表性。

3.4.1.2  确定纤维是否影响工作液稳定

被测织物需不影响处理工作液的稳定性。由于纺织品用防水剂一般为阳离子的离子性乳液，被测织物是否经过其他加工（前处理、染色等），对乳液的稳定性及加工效果具有重要影响，染料、染色助剂等大多是阴离子性的物质，从而会造成表面电位的降低和防水粒子的沉降，降低防水效果。因而选择织物需不含荧光增白剂及其他整理剂。

3.4.1.3  确定测试用标准织物

根据试验比较，即使相同规格的的织物，其织造类型、方式等也对防水效果有影响，需要确定适当的标准织物。参考日本大金的测试方法，我们选择更具有代表性的经退浆、煮练和漂白的、不含荧光增白剂和整理剂的白色涤棉混纺斜纹机织物，规格：65/35，经纬密度：（500±3）/10cm×（240±3）/10cm；克重：（220±5）g/ ㎡。白度：（80±5）。

3.4.2   防水防油剂与交联剂的用量及其加工液的pH值

3.4.2.1  纤维的带电性影响防水防油加工效果

根据防水防油加工剂结构的不同，其与织物的结合型式不同。但无论是哪种型式的结合，织物在加工整理时，由于其前期加工等对纤维的带电性等各种性能的影响，直接影响着防水防油加工剂与织物的结合能力。

3.4.2.2 防水防油加工剂pH值的影响

根据剂结构的不同，其与织物的结合型式一般有两种：一是防水防油剂的高分子聚合物粒子进入纤维，并在织物表面形成薄膜以物理型式结合在织物上，由于氟-碳键的特殊性能而具有良好的防水防油性，又由于共嵌段的存在，使得整理织物具有良好的易去污效果；二是防水防油剂分子上具有羟甲基、羟基、氨基等活性基团，可以与纤维上的某些基团反应，形成化学键而附着在织物上。无论是哪种型式的结合，织物在加工整理时，由于其前期加工等对纤维的带电性等各种性能的影响，直接影响着防水防油剂与织物的结合能力。防水防油加工剂是否具有较广泛的适用范围，取决于防水防油本身以及加工整理液的pH值、表面电位值等因素，无论对棉纤维、聚酯纤维这样的阴性纤维而言还是对于羊毛、丝、尼纶这样的两性纤维而言，考虑到其本身的带电性以及等电点的问题，防水防油加工剂的pH值以及整理工作液的pH值对防水防油加工效果的好坏起着至关重要的作用。一般防水防油加工剂的pH越低， 电位（即表面电位）越正，而其 电位越高，其适宜的范围越广，对各类织物都能呈现良好的防水防油效果，在保证良好的防水防油效果的同时测定织物易去污效果。因而，大多数防水防油加工剂原液的pH值一般在2～5（相关数据见附表1）。有些氟系防水防油剂的pH值可以达到7左右，这是因为由于应用的织物不同，在后续加工整理中需要用冰醋酸等调节工作液的pH至合适值，或者是在防水防油加工前后进行酸液的浸轧。从而达到相同的好的防水防油、易去污整理效果。

考察结果表明，其工作液pH值在3.0—5.0之间其易去污效果最好，一般防水防油加工不推荐在碱性条件下加工，这主要是由于碱性条件下，工作液的稳定性会下降，同时也会影响其防水效果，在参考大金工业推荐数据的基础上（见表3），结合本标准确定的测试织物种类和试验结果，选择工作液的pH值在 5.0较为适宜。

表3 大金公司针对不同纤维种类推荐使用的pH值

| 纤维种类 |  | 推荐pH值 |
| --- | --- | --- |
| 尼龙 | 未染色 | 5～7 |
|  | 淡色染色 | 5～7 |
|  | 浓色染色 | 3～5 |
| 涤纶 |  | 3～5 |
| 棉 |  | 5～7 |
| 羊毛 |  | 5～7 |
| 丙纶 |  | 5～7 |

  - 3.4.2.4  防水防油加工剂用量考察

对于具有易去污功能的防水防油剂，在合适的工艺条件下时，用量越高其防水性越好，易去污效果也好。但是用量过多也是一种成本浪费，由于目前市场上的该类产品在结构组成及其各种理化性能上差异较大，其用量大多根据客户对需要加工的程度来调整（相关数据见附表3），但为了比较两种或两种以上的同类产品的性能需要对其用量进行限制。

注：含固量并不等同于有效成分，这是因为由于加工需要，在防水防油加工剂中有时还需要在防水防油剂原液的基础上稀释或者添加一些能起到一定作用的表面活性剂等物质，如有些物质在添加复配后会溶解在其中，但是在含固量测定时（一般130℃，3h）,它既不会挥发，也不会变化，仍然以一种液态型式存在，这就使得防水防油剂实际的含固量偏高。

含固量是纺织染整助剂尤其是液体型纺织染整助剂最主要的基础指标之一，可在一定程度上表征助剂的有效含量，查阅近几年的国内外《纺织染料助剂使用指南》发现，防水防油加工剂种类繁多，结构性能各有不同，含固量不同，推荐用量也不同，如棉用防水剂A：30-60g/L，化纤织物用防水剂多在10.0-50.0g/L，也有推荐30-80g/L、10-60g/L等等。我们选择了不同厂家生产的典型防水防油加工剂，在130℃的烘箱中烘3h，测得含固量基本在10%至40%（相关数据见附表1）。

  - 3.4.3  焙烘温度及焙烘时间

一般根据实际应用的情况，对于各类织物的焙烘温度在80℃-190℃之间不等，比如对于涤纶织物其焙烘温度可达到（180-190）℃左右（时间一般在30s-60s），而对于玉米纤维在130℃时就已经分解；甚至有些防水防油剂在80℃以上就可以交联，使织物具有良好的拒水效果；因而焙烘温度一般要根据不同的防水防油剂和不同的织物而定，差异较大。一般对于化学纤维而言其焙烘温度要高于其玻璃化温度Tg,而要低于其软化温度20-40℃。（各类织物的物理性能见附表2）

焙烘温度低于150℃，焙烘时间过短，防水防油加工剂不能在织物表面充分交联成膜，防水性能较差甚至几乎无防水效果；而温度过高，时间过长，织物容易黄变，超过230℃，许多防水防油加工剂会分解。经过试验发现对于涤棉织物，防水防油加工工艺中焙烘温度170℃，2min即可达到较好的整理效果。

注：防水剂用量的多少一般根据其种类、有效物含量、以及应用织物的类型而决定，在实际应用中经常根据织物用途、复配的其它助剂等需要选择不同的种类和用量。因而防水防油加工剂用量和工作液的pH值及工艺条件仍建议参考具体产品标准或说明书规定执行。

  - 4.  试验方法的确定

  - 4.1  试验织物

经退浆、漂白的，不含荧光增白剂和整理剂的白色涤棉混纺机织物，规格：65/35，经纬密度：(500±3)/10cm×(240±3)/10cm；克重：(220±5)g/ m2；白度：(80±5)。试样尺寸不小于200mm×300mm

  - 4.2  试验织物制备（加工工艺条件）

工作液pH值（用冰醋酸调节）：5.0；

防水防油加工剂用量：20g/L；

一浸一轧（轧余率在60%±5%）          焙烘（170 ℃，2 min）           调湿（在温度为21±1℃,相对湿度为65±2%；的标准环境下平衡至少4小时）

  - 注：如助剂生产商有特殊要求，则按照其要求进行处理。

  - 4.3  试验步骤

  - 4.3.1 选择无外观疵点的已整理过的200 mm（纬向） x 300 mm（经向）试样2块备用；

      - 4.3.2  剪取无色透明聚乙烯薄膜(厚度为0. 03～0.05 mm，尺寸为70 mm × 70 mm)2块备用，剪取定性滤纸（滤速为中速，尺寸为70mm ×70mm）2块备用。

      - 4.3.3  在实验台上放置准备好的滤纸2块，再将实验所用的涤棉织物试样放置于滤纸上。

      - 4.3.4  用移液管吸取标准污油，使管口距布面10～15mm，管顶尖端不应与织物接触，在试样中心偏左的位置缓缓滴下全部玉米油；在试样中心偏右处（离第一个施污中心至少相距7cm）重复进行上述施污操作一次。

对每个待测防水防油剂，均需制备两块重复试样。

      - 4.3.5  在滴有污油的试样上加盖按规定备好的聚乙烯薄膜，在薄膜与污油接触处放上规定的重物，压1 min后取下重物，移去薄膜。

      - 4.3.6  施污试样在室温下继续放置(20士3)min后进行洗涤。洗涤条件：浴比1:15；洗涤剂：2.5±0.02g/L；40℃保温洗涤12min。

      - 4.3.7  将洗衣机注满低水位（37±0.5 L）的水，温度为40℃，用温度计检查温度。

      - 4.3.8  在洗衣机中加入100g±1g的1993 AATCC 标准洗涤剂。

      - 4.3.9  开始搅水（若非立式洗衣机则不需要搅水过程），放入陪洗布，然后放入试样，总重为2.5kg±0.07kg。洗衣机每桶最多装15个试样，每个试样上两个污渍。.

4.3.10  设置洗衣机Normal 档（常规档），2nd Rinse(漂洗两次)，保温洗涤12 min，直至完成（常规档搅洗包括去污洗涤和漂洗）。

      - 4.3.11  最后一次脱水完成，将陪洗布和试样一起放进烘干机。

4.3.12  烘干设备在化纤档上运行，将织物烘干为止。若无自动冷却，设置烘干时间为45min，然后再调到Air档运行5 min ，最高的烘干机出口排风温度为65℃±6 ℃。

4.3.12  洗涤及烘干完成后立即取出试样平铺，防止起皱影响去污上的评级。烘干后4 h 内评级。

  - 4.4  评级

      - 采用AATCC130-2001评级方法。用AATCC易去污评级参照卡评定2块试样的易去污级别，每块织物上的2个污渍各评定1次，精确到0.5级。取4次评定的平均值作为最后的结果，精确到0.1级。。

  - 4.5  试验报告

实验报告至少应给出以下内容：

- 试样的描述；

- 加工条件；

- 本标准的编号（HG/T ****-****）；

- 试验结果（易去污级别）；

- 偏离标准的差异；

- 报告所用陪洗布的类型；

- 报告洗衣机和烘干机的生产商和型号；

- 实验日期。

  - 5. 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与国家有关技术法规和技术标准协调一致，没有冲突。

本标准未涉及到专利内容。

  - 6. 标准属性

建议本标准为推荐性化工行业标准。

  - 7. 贯彻标准的要求和措施建议

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

8. 参考文献

[1] AATCC 118-2007拒油性 拒烃测试

[2] ISO 14419：1998纺织品 拒油性 耐碳氢化物试验

[3] DIN EN ISO 14499纺织品 拒油性 耐碳氢化物试验

附表1  纺织染整助剂-防水防油剂测试指标数据积累

| 产品 代号 | 外观 | pH值 | 含固量% | 易去污等级 | 沉积量， mm | 比重， g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-581 | 乳白色乳液 | 3.98 | 29.17 | 1.5 | 0.7 | 1.050 |
| TG-410C | 乳白色乳液 | 3.28 | 18.38 | 2 | 0.1 | 1.040 |
| TG-528A | 淡黄色乳液 | 4.6 | 19.89 |  | 0.6 | 1.070 |
| TG-521B | 乳白色乳液 | 5.04 | 19.85 |  | 0.7 | 1.080 |
| FA—530A | 乳白色乳液 | 3.38 | 17.53 |  | 1.7 | 1.052 |
| WR—760C | 乳白色液体 | 3.20 | 13.15 |  | 0.8 | 1.080 |
| 2H—210 | 乳白色乳液 | 2.84 | 10.78 |  | 1.5 | 1.073 |
| FP—30 | 乳白色乳液 | 4.72 | 13.33 |  | 3.0 | 1.046 |
| FPC—917A | 乳白色乳液 | 3.59 | 15.55 |  | 1.0 | 1.029 |
| DM-3699A | 乳白色乳液 | 3.47 | 14.36 |  | 1.5 | 1.023 |
| DM-3668 | 淡黄色乳液 | 3.83 | 12.97 |  | 0.3 | 1.034 |
| HSR2788 | 暗黄色液体 | 3．2 | 14.6 |  | 0.6 | 1.080 |
| TG-9011 | 乳白色乳液 | 5.5 | 26.0 |  | 0.7 | 1.046 |

附表2  各类织物的物理性能

| 纤维 | 软化温度℃ | 玻璃化温度℃ | 熔点℃ | 分解温度℃ | 等电点pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棉 | —— | —— | —— | 150 | —— |
| 羊毛 | —— | —— | —— | 135 | 4.2-4.8 |
| 蚕丝 | —— | —— | —— | 150 | 3.5-5.2 |
| 锦纶6 | 180 | 47，65 | 210-224 | —— | 5.0-6.0 |
| 锦纶66 | 225 | 82 | 250-258 | —— | 6.0-7.0 |
| 涤纶 | 235-240 | 80，67，90 | 255-260 | —— | —— |
| 腈纶 | 190-240 | 90 | 不明显 | 280-300 | —— |
| 维纶 | 干：220-230 | 85 | 225-239 | —— | —— |
|  | 湿：110 |  |  | —— | —— |
| 丙纶 | 145-150 | -35 | 163-175 | —— | —— |
| 氯纶 | 90-100 | 82 | 202-204 | —— | —— |

附表3   纺织染整助剂-防水防油剂整理织物易去污性能测试数据

| 序号 | 用量g/L 样品代号 防油度 级 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 备注（厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TG-410C | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 传化集团 |
| 2 | TG-528A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 传化集团 |
| 3 | TG-5040 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 传化集团 |
| 4 | TG-521B | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 传化集团 |
| 5 | TG-581 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 传化集团 |
| 6 | DM—3668 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 德美化工 |
| 7 | FPC—917A | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 苏州福彬新科化学 |
| 8 | FP—30 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 上海雅运 |
| 9 | 2H—210 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 锐州泽厚化工 |
| 10 | FA—530A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 伊联化工 |
| 11 | DM—3699A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 德美化工 |
| 12 | WR—760C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 盛泽化工 |
| 13 | TG-9011 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 传化集团 |
| 14 | HSR2788 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 赫特国际集团 |