中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 双氧水稳定剂

对双氧水稳定性能的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工股份有限公司

2014年6月

《纺织染整助剂 双氧水稳定剂 对双氧水稳定性能的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科[2014]XXX号文《关于印发2014年第X批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂 双氧水稳定剂 对双氧水稳定性能的测定》列入2014年化工行业标准制订计划，项目编号2014-XXXXX-HG，由广东德美精细化工股份有限公司等负责起草。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口，要求2015年完成报批。

- 制订本标准的目的和意义

由于双氧水的诸多优点比如使用简便、对纤维素纤维的聚合度损伤小于含氯漂白剂等而被广泛应用于棉织物的漂白中。双氧水在漂白过程中，会受到各种因素的影响发生分解反应，生成多种基团H+、HO2-和自由基HO·、HO2·等，虽然大部分基团和自由基对色素有破坏作用，但有些对纤维素本身也具有损伤作用，会导致纤维脆损、强力下降。因此，在实际应用中需要加入双氧水稳定剂来调节双氧水的分解速率。

双氧水的分解主要受到如下三方面因素的影响：

一是pH值。双氧水是二元弱酸，在水中解离生成H+和HO2-，当pH值提高时，OH-增加，与水中的H+发生中和反应，从而促使其分解反应不断进行。

二是重金属离子的催化分解作用。重金属离子尤其是铜、铁、锰等离子，能够促进双氧水的加速分解。

三是温度。双氧水在常温下的分解速度较慢，随着温度的提高，双氧水的活化能增加，分解速度加快，而且温度越高分解越快。

因此，理想的双氧水稳定剂应该能够有效抑制上述三方面的因素而导致的分解作用。

目前市场上的双氧水稳定剂产品种类众多，但如果按化学组成中是否含硅盐可分为含硅和非硅两类，而按作用机理分为吸附型、络合型以及混合型三类。

1）吸附型稳定剂

吸附型稳定剂主要是通过吸附有催化作用的金属离子，使其失去活性，从而起到稳定作用。此类产品包括水玻璃、脂肪酸镁、丙烯酰胺、CMC、聚丙烯酸和聚马来酸等。

2）络合型稳定剂

络合型稳定剂主要是与重金属离子形成络合物，从而降低或消除重金属离子的双氧水催化分解作用，它们防止重金属的催化分解能力大干吸附型稳定剂。此类产品较多，情况如下：

- 磷酸盐，包括三聚磷酸钠、三偏磷酸钠、四偏磷酸钠、六偏磷酸钠，络合能力较弱，且受pH值影响大，在酸性介质中可用六偏磷酸钠。

- 氨基羧酸盐，包括NTA 、EDTA二钠或四钠、DTPA，络合能力强，络合稳定常数高，但这些络合物在不同pH值下的稳定性会发生变化，有些络合剂如EDTA适宜于酸性和中性介质而不适宜于碱性介质，它们不耐强碱，在强碱性时稳定常数变小，稳定性能变差。

- 醇胺类，包括单乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺，有一定的络合作用，但络合能力较小，在碱性中较稳定。

- 有机膦酸盐，包括胺三甲叉膦酸盐（三叉）、乙二胺四叉基膦酸盐（四叉）、二乙烯三胺五甲叉膦酸盐（五叉）和聚膦酸酯，具有比EDTA 还强的络合能力，络合容量高、络合稳定常数大，且耐一定量的碱。

- 羟基羧酸盐，包括酒石酸、庚糖酸盐、葡糖酸钠和海藻酸钠，具有优良的络合能力。

3）混合型稳定剂

混合型稳定剂就是既有吸附性能又具有络合作用的稳定剂，一种是将吸附型稳定剂与络合型稳定剂进行物理性的拼混，另一种是稳定剂本身既是吸附型又是络合型。主要品种如下：

- 聚丙烯酸类，包括聚丙烯酰胺的水解物、聚丙烯酸、聚马来酸以及聚羟基丙烯酸。主要是吸附作用，但也有一定的络合作用，络合能力不及羟基羧酸盐、氮基羧酸盐和有机膦酸盐。可耐一定程度的碱，其中聚羟基羧酸（羟基丙烯酸的聚合物）耐碱性较好，可用于高碱量的煮漂一步法。聚丙烯酸类稳定剂能耐70 g/L NaOH及50g/L H2O2。

- 聚膦酸酯，吸附和络合型稳定剂，能耐50g/L的烧碱。

在上述双氧水稳定剂中，无论属于哪种类型，如果要发挥最大效能，都需另外加入MgCl2或SnCl2，加入MgC l2主要是能抑制H2O2的碱分解。

目前市场上使用的双氧水稳定剂种类繁多、性能表现各异、质量良莠不齐，而在行业内尚无统一的双氧水稳定性能的评价方法，不同的助剂生产和使用厂家采用的检测方法各不相同，而用不同的测试方法得出的结果可能差异较大，没有可比性，经常会出现由于试验方法不同而导致结果不一致的情况。为了促进纺织染整助剂产品质量的提高，有必要统一和规范双氧水稳定剂的试验方法，便于行业间的技术交流、指导用户评价和使用产品，避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《标准 纺织染整助剂 双氧水稳定剂 对双氧水稳定性能的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2012年11月-2013年1月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2013年1月-2013年3月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2013年4月-2013年6月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作。由于各种原因，试验数据规律性不强，有些数据无法合理解释，因此未能按标委会的要求如期提交征求意见稿。

4）2014年3月-2013年6月中旬，德美化工再次组织人员，完善试验方案，进行系统试验，并最终确定试验方法。

5）2013年6月底，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿，发各委员及有关生产单位征求意见。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对双氧水稳定剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的双氧水稳定剂对双氧水稳定性能的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 国内外相关测试标准

现阶段国内外尚无专门针对双氧水稳定剂对双氧水稳定性能测试方法的相关标准。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从双氧水稳定剂用量、pH值（NaOH浓度）、温度和Fe3+浓度等各种影响因素出发，结合实际漂白工艺分别在浸渍法、冷轧堆和高温汽蒸等条件下进行了系统性的试验，得出合理的试验条件，从而充分保证了双氧水稳定剂对双氧水稳定性能测试方法的准确性和重现性。

  - 试验结果与讨论

    - 在浸渍法工艺条件下对双氧水的稳定性能

      - 双氧水稳定剂含固量测定

含固量是纺织染整助剂尤其是液体型纺织染整助剂最主要的基础指标之一，查阅近几年的国内外《纺织染料助剂使用指南》发现，双氧水稳定剂的品种较多，含固量差异很大。我们选择了一些国内外有代表性的助剂厂商生产的产品，按照化工行业标准《HG/T 4266-2011 纺织染整助剂 含固量的测定》进行测定，结果见表1。

表1 市场上常见双氧水稳定剂的含固量

| 双氧水稳定剂 | 生产厂家 | 含固量（%） |
| --- | --- | --- |
| 双氧水稳定剂中间体A01 | 无锡爱普斯 | 57.0 |
| 氧漂稳定剂TF-122B | 传化 | 22.7 |
| 双氧水稳定剂选择DM-1404 | 德美 | 20.6 |
| 双氧水稳定剂 | 宁波武盛化学 | 18.7 |
| 外来双氧水稳定剂TF-122A | 传化 | 19.0 |
| 双氧水稳定剂选择S | 德美 | 10.0 |
| 双氧水稳定剂PL | 巴斯夫 | 10.0 |
| 双氧水稳定剂540 | 约克夏产 | 30.1 |
| 双氧水稳定剂 | 广州极丰产 | 17.6 |

由上表可知，双氧水稳定剂之间的含固量差异较大，现选择4只双氧水稳定剂，编号分别为A、B、C、D，在确定试验用量时统一将含固量换算成20%，再进行以下一系列试验。

      - 不同用量时对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂A	0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0 g/L

30%H2O2			5.0 g/L

NaOH				2.0 g/L

Fe3+					1.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98 ℃×10 min 、98 ℃×30 min时H2O2分解率。

        - 效果测试

从上述溶液中吸取10mL溶液，置于250mL三角瓶中，加自来水100mL，加3 mol/L H2SO4 10mL，用0.1 mol/L KMnO4标准液滴定至刚呈粉红色（30 s红色不消失）即为终点。记录耗用的KMnO4体积V。

H2O2分解率=（V0-V1）/V0×100 %

其中：V0为初配溶液所消耗的KMnO4标准液的体积，V1为经过处理后的溶液所消耗的KMnO4标准液的体积。

双氧水稳定剂A不同用量时所测得的双氧水分解率数据见表2。

表2 双氧水稳定剂A不同用量时的双氧水分解率

| 双氧水稳定剂A用量（g/L） |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温（初配） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 98℃×10 min | 95.5 | 14.6 | 13.4 | 10.1 | 7.9 | 7.7 |
|  | 98℃×30min | 97.8 | 68.5 | 36.0 | 14.6 | 13.5 | 13.0 |

由上表数据可知，随着双氧水稳定剂A用量的增加，溶液中的双氧水分解率逐步变小，但当用量达到2.0 g/L以后，分解率下降的趋势变得很小，亦即浓度超过2.0 g/L后再增加稳定剂的用量，对于抑制双氧水的分解作用提升幅度较小。因此，选择2.0 g/L的双氧水稳定剂用量进行下列试验。

      - 在不同温度和时间条件下对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂A	2.0 g/L

30%H2O2			5.0 g/L

NaOH				2.0 g/L

Fe3+					1.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试70℃、80℃、90℃、98℃、98℃×15min、98℃×30min、98℃×45min、98℃×60min、98℃×90min时的双氧水分解率。

        - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.1.2.2。

双氧水稳定剂A在不同温度和时间条件下所测得的双氧水分解率数据见表3。

表3 双氧水稳定剂A在不同温度和时间条件下的双氧水分解率

| 处理条件 双氧水分解率（%） | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 98℃ | 98℃× 15min | 98℃× 30min | 98℃× 45min | 98℃× 60min | 98℃× 90min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水稳定剂A 0.0 g/L | 45.5 | 79.5 | 93.2 | 96.6 | 98.9 | 99.3 | / | / | / |
| 双氧水稳定剂A 2.0 g/L | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 6.8 | 10.2 | 15.1 | 22.7 | 40.9 | 85.5 |

由上表数据可知，在含有1.0 mg/L的Fe3+溶液中，如果不加入双氧水稳定剂，随着温度的提高和时间的延长，溶液中的双氧水快速分解，在98℃处理15min后双氧水分解率就已达到98.9 %，几乎完全分解。但加入双氧水稳定剂A以后，双氧水分解速度显著降低，当稳定剂用量为2.0 g/L时，溶液在98℃处理15min后双氧水分解率只达到10.2 %。由此可见，在双氧水溶液中加入适量的双氧水稳定剂可以显著降低双氧水的分解率，从而提高双氧水的利用率。

      - 在不同Fe3+浓度下对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂A	2.0 g/L

30%H2O2			5.0 g/L

NaOH				2.0 g/L

Fe3+					0.0、1.0、2.0、3.0、4.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min时的双氧水分解率。

        - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.1.2.2。

双氧水稳定剂A在不同Fe3+浓度下所测得的双氧水分解率数据见表4。

表4 双氧水稳定剂A在不同Fe3+浓度下的双氧水分解率

| Fe3+浓度（mg/L） |  | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 98℃×10 min | 6.8 | 7.9 | 8.0 | 12.5 | 19.5 |
|  | 98℃×30min | 8.0 | 14.6 | 19.3 | 31.8 | 94.3 |

由上表数据可知，随着Fe3+	浓度的提高，溶液中的双氧水分解速度加快，当Fe3+浓度达到4.0 mg/L时，在98℃处理30min以后双氧水分解率达到94.3 %，表明Fe3+	对促进双氧水分解起到显著的催化作用。Fe3+浓度从3.0 mg/L增加到4.0 mg/L，双氧水分解率提高幅度较大，可能与双氧水稳定剂A对Fe3+的络合能力有关，在该点已达到络合饱和值。

      - 不同双氧水稳定剂的稳定性能对比

选择双氧水稳定剂A、B、C和D，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂	2.0 g/L

30%H2O2	5.0 g/L

NaOH	2.0 g/L

Fe3+	0.0、2.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min时的双氧水分解率。

        - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.1.2.2。

不同双氧水稳定剂在加与不加Fe3+的情况下的双氧水分解率数据见表5和表6。

表5 不同双氧水稳定剂的双氧水分解率（不加Fe3+）

| 双氧水稳定剂 |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 98℃×10 min | 31.5 | 5.4 | 46.3 | 3.2 | 13.3 |
|  | 98℃×30min | 48.7 | 6.9 | 51.4 | 4.3 | 27.5 |

表6 不同双氧水稳定剂的双氧水分解率（加Fe3+）

| 助剂 |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 98℃×10 min | 89.6 | 8.4 | 75.3 | 6.3 | 23.2 |
|  | 98℃×30min | 94.7 | 25.3 | 86.5 | 13.7 | 81.3 |

由表5和表6数据可知，在不加Fe3+的情况下，溶液中的双氧水分解速度相对较慢，而加入Fe3+后，双氧水分解速度明显加快。溶液中加入双氧水稳定剂，不论是否有Fe3+，双氧水的分解速度都显著降低，但4只不同的双氧水稳定剂对双氧水的稳定性能表现不同，其中双氧水稳定剂A和双氧水稳定剂C的稳定性能较理想，而双氧水稳定剂B和双氧水稳定剂D相对较差。

      - 在不同硬度水质情况下对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂C，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂C	2.0 g/L

30%H2O2			5.0 g/L

NaOH	2.0 g/L

Fe3+					2.0 mg/L

分别用0、100、200、300、400 mg/L的水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，测试98℃×10min、98℃×30min时的双氧水分解率。

10000ppm标准硬水的配制：准确称取7.50g无水氯化钙和2.50g无水氯化镁，用少量去离子水溶解，然后移入1000mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度。用该硬水配制上述溶液。

        - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.1.2.2。

双氧水稳定剂C在不同硬度水质情况下所测得的双氧水分解率数据见表7。

表7 双氧水稳定剂C在不同硬度水质情况下的双氧水分解率

| 水质硬度（mg/L） |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 98℃×10 min | 7.5 | 9.8 | 32.2 | 57.5 | 77.0 |
|  | 98℃×30min | 14.1 | 19.7 | 44.8 | 75.9 | 89.7 |

由表7数据可知，随着水质硬度的提高，双氧水分解速度逐渐加快，表明双氧水稳定剂C在水质硬度提高的情况下，对双氧水的稳定性能下降。当硬度达到300 mg/L以上时，双氧水分解率达到75.9 %，但在200 mg/L以下的硬水中使用则问题不大。

    - 在浸渍法工艺条件下且有织物存在时对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A、B、C和D，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

      - 试验织物

32S全棉双面针织坯布。

      - 试验设备

实验室高温染色小样机。

      - 试验工艺（1）

双氧水稳定剂	2.0 g/L

30%H2O2	5.0 g/L

NaOH	2.0 g/L

Fe3+	2.0 mg/L

用去离子水配制150mL溶液，移入300mL的不锈钢杯中，加入15 g 32S全棉双面针织坯布，使浴比为1：10。盖紧杯盖，置于高温染色小样机中。从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min时溶液的双氧水分解率。

      - 试验工艺（2）

双氧水稳定剂	2.0 g/L

30%H2O2	5.0 g/L

NaOH	2.0 g/L

用去离子水配制150mL溶液，移入300mL的不锈钢杯中，加入15 g 32S全棉双面针织坯布，使浴比为1：10。盖紧杯盖，置于高温染色小样机中。从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min时溶液的双氧水分解率。

      - 试验工艺（3）

双氧水稳定剂	2.0 g/L

30%H2O2	5.0 g/L

NaOH	2.0 g/L

用硬度为100 mg/L的水配制150mL溶液，移入300mL的不锈钢杯中，加入15 g 32S全棉双面针织坯布，使浴比为1：10。盖紧杯盖，置于高温染色小样机中。从30℃开始，以2 ℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min时溶液的双氧水分解率。

      - 效果测试

测试方法及计算公式同上。

不同双氧水稳定剂在浸渍法工艺条件下且有织物存在时所测得的双氧水分解率数据见表8。

表8 在浸渍法工艺条件下且有织物存在时的双氧水分解率

| 双氧水稳定剂 双氧水分解率（%） |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺（1） （去离子水、加Fe3+） | 98℃×10 min | 94.6 | 57.3 | 89.6 | 27.1 | 84.4 |
|  | 98℃×30min | 97.7 | 69.4 | 92.7 | 59.4 | 88.5 |
| 工艺（2） （去离子水、不加Fe3+） | 98℃×10 min | 45.9 | 22.9 | 58.9 | 16.7 | 36.7 |
|  | 98℃×30min | 66.7 | 44.8 | 79.9 | 42.7 | 63.8 |
| 工艺（3） （硬水、不加Fe3+） | 98℃×10 min | 40.0 | 26.2 | 69.3 | 23.1 | 46.2 |
|  | 98℃×30min | 59.8 | 49.6 | 77.6 | 46.7 | 65.3 |

由表8数据可知，在相同的双氧水溶液中，当有织物存在时，双氧水分解率相对没有织物的溶液高，这是因为织物在实际漂白过程中要消耗一部分双氧水，导致其分解率较高。而用硬水配制的溶液双氧水分解率相对去离子水配制的溶液高一些，这可能是由于双氧水稳定剂在螯合部分Ca2+离子和Mg2+离子的同时降低了对双氧水的稳定能力。双氧水稳定剂A和双氧水稳定剂C的稳定性能较理想，而双氧水稳定剂B和双氧水稳定剂D相对较差。

    - 在冷轧堆工艺条件下对双氧水的稳定性能

      - 不同双氧水稳定剂用量的稳定性能

结合以上试验结果，选择稳定能力相对较弱的双氧水稳定剂B和稳定能力相对较强的双氧水稳定剂C，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂	0、3.0、5.0、7.0、9.0、12.0g/L

30%H2O2	40.0g/L

NaOH	50.0g/L

Fe3+	2.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，在室温下放置24h，测试双氧水的分解率。

        - 效果测试

从上述溶液中吸取10mL溶液，加自来水100mL，加3 mol/L H2SO4 10mL，用0.5 mol/L KMnO4标准液滴定至刚呈粉红色（30 s红色不消失）即为终点。记录耗用的KMnO4体积V。

H2O2分解率=（V0-V1）/V0×100 %

其中：V0为初配溶液所消耗的KMnO4标准液的体积，V1为经过处理后的溶液所消耗的KMnO4标准液的体积。

不同双氧水稳定剂不同用量时室温放置24h后所测得的双氧水分解率数据见表9。

表9 双氧水稳定剂不同用量时室温堆置24h的双氧水分解率

| 稳定剂用量（g/L） 双氧水分解率（%） | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水稳定剂B | 81.6 | 69.3 | 67.3 | 66.6 | 66.6 |
| 双氧水稳定剂C | 81.6 | 30.0 | 15.8 | 9.5 | 2.8 |

由表9数据可知，在双氧水溶液中加入双氧水稳定剂B，双氧水分解率明显降低，但当用量超过5.0g/L后，双氧水分解率基本不再降低，达到饱和值。在同样的双氧水溶液中加入双氧水稳定剂C，用量为3.0g/L时双氧水分解率仅为3.0%，而当用量超过5.0g/L后，双氧水则基本不再分解。

      - 不同双氧水稳定剂的稳定性能对比

选择双氧水稳定剂A、B、C和D，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

        - 试验工艺

双氧水稳定剂	5.0 g/L

30%H2O2			40.0 g/L

NaOH				50.0 g/L

Fe3+					2.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，分别测试室温放置0、8、24h的双氧水分解率。

        - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.3.1.2。

不同双氧水稳定剂在室温下放置不同时间后所测得的双氧水分解率数据见表10。

表10 不同双氧水稳定剂在室温下放置不同时间后的双氧水分解率

| 双氧水稳定剂 |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温放置0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 室温放置8 h | 65.7 | 30.7 | 24.9 | 7.2 | 27.3 |
|  | 室温放置24 h | 97.5 | 82.5 | 66.2 | 18.5 | 87.6 |

由表10数据可知，在双氧水溶液中加入不同的双氧水稳定剂，双氧水分解率均有不同程度的下降，相对而言，双氧水稳定剂C对双氧水的稳定性能较好，双氧水稳定剂B次之，双氧水稳定剂A和双氧水稳定剂D则较差。

    - 在冷轧堆工艺条件下对织物上双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A、B、C和D，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

      - 试验织物

128×60/20S×16S全棉机织物。

      - 试验工艺

双氧水稳定剂	5.0 g/L

30%H2O2			40.0g/L

NaOH				50.0g/L

Fe3+					2.0 mg/L

渗透剂DM-1228		5.0g/L

用硬度为100 mg/L的水配制工作液200mL，将10g上述织物浸泡于此溶液中5秒，二浸二轧（带液率95%），用塑料薄膜密封，平摊于玻璃板上，在室温下堆置0、8、24h，测试织物上双氧水的分解率。

      - 效果测试

测定方法：将堆置后的织物放入锥形瓶中，加入100ml去离子水和15ml 6N的硫酸，在40℃的恒温振荡染色小样机中以10次/min的振荡频率保温10min，确保织物上和溶液中的双氧水浓度一致，然后用0.5 mol/L KMnO4标准液滴定。计算公式同上。

在室温下堆置8h、24h后织物上双氧水的分解率数据见表11。

表11 在室温下堆置后织物上双氧水的分解率

| 双氧水稳定剂 |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水分解率（%） | 室温堆置0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 室温堆置8 h | 73.6 | 64.2 | 41.5 | 32.3 | 62.3 |
|  | 室温堆置24 h | 97.6 | 88.6 | 84.9 | 78.6 | 89.8 |

由表11数据可知，织物浸轧工作液后在室温下堆置，织物上所带溶液中的双氧水分解率随着时间的延长而提高，堆置24 h后分解率相对工作液中的双氧水分解率高，这是因为织物在实际漂白过程中要消耗一部分双氧水的缘故。相对而言，双氧水稳定剂C对双氧水的稳定性能较好。

    - 在高温汽蒸条件下对双氧水的稳定性能

选择双氧水稳定剂A、B、C和D，将其含固量换算成20%的含固量进行以下试验。

      - 试验工艺

双氧水稳定剂	5.0 g/L

30%H2O2			40.0g/L

NaOH				50.0g/L

Fe3+					0.0、2.0 mg/L

用去离子水配制200mL溶液，置于250mL磨口三角瓶中，盖上塞子，微紧，然后置于恒温振荡染色小样机中，以10次/min的振荡频率，从30℃开始，以2℃/min的升温速率升温，分别测试98℃×10min、98℃×30min、98℃×50min、98℃×70min和98℃×90min时的双氧水分解率。

      - 效果测试

测试方法及计算公式同5.1.3.1.2。

双氧水在高浓度碱溶液中经98℃处理不同时间，测得的分解率数据见表12。

表12 双氧水在高浓度碱溶液中经98℃处理不同时间的分解率

| 双氧水稳定剂 双氧水分解率（%） |  |  | 空白 | 双氧水 稳定剂A | 双氧水 稳定剂B | 双氧水 稳定剂C | 双氧水 稳定剂D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去离子水 配液 | 加Fe3+ | 98℃×10min | 完全分解 | 98.0 | 完全分解 | 39.9 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×30min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 69.9 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×50min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 87.6 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×70min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 96.1 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×90min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 98.0 | 完全分解 |
|  | 不加Fe3+ | 98℃×10min | 88.2 | 92.1 | 94.1 | 11.2 | 95.4 |
|  |  | 98℃×30min | 98.0 | 98.0 | 完全分解 | 27.0 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×50min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 44.7 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×70min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 63.2 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×90min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 79.6 | 完全分解 |
| 100mg/L 硬水配液 | 加Fe3+ | 98℃×10min | 完全分解 | 98.0 | 完全分解 | 37.8 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×30min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 61.6 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×50min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 76.8 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×70min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 85.4 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×90min | 完全分解 | 完全分解 | 完全分解 | 90.1 | 完全分解 |
|  | 不加Fe3+ | 98℃×10min | 21.3 | 45.3 | 34.0 | 8.0 | 48.7 |
|  |  | 98℃×30min | 49.3 | 80.0 | 56.0 | 17.3 | 86.7 |
|  |  | 98℃×50min | 82.0 | 97.3 | 73.3 | 26.0 | 98.0 |
|  |  | 98℃×70min | 完全分解 | 完全分解 | 86.0 | 39.3 | 完全分解 |
|  |  | 98℃×90min | 完全分解 | 完全分解 | 94.0 | 53.3 | 完全分解 |

该项试验是模拟高温汽蒸箱液下履带部分的高浓度碱溶液中双氧水的分解情况，主要考察溶液经98℃处理不同的时间双氧水的分解率。

由表12的数据可知，用去离子水配液，加入Fe3+，不加双氧水稳定剂的溶液及加双氧水稳定剂A、B、和D的溶液在98℃处理10min后双氧水即完全分解，而加有双氧水稳定剂C的溶液双氧水的分解控制得较理想，分解率随着时间的延长逐步提高。溶液中不加入Fe3+，基本趋势与加入Fe3+相似，但双氧水的分解率明显放缓，双氧水稳定剂C对双氧水的稳定作用较强，其它助剂仍产理想。

用硬度为100 mg/L的水配液，双氧水分解情况的总体趋势与用去离子水配液一致，但双氧水的分解速度整体显著放缓，这是因为工作液中存在Mg2+的缘故，Mg2+对于双氧水能起到一定的稳定作用。双氧水稳定剂C对双氧水的稳定作用明显强于其它助剂。

  - 实验方法的确定

    - 在浸渍法工艺条件下对双氧水的稳定性能

配制30 %双氧水5.0 g/L、双氧水稳定剂2.0 g/L、烧碱2.0 g/L、Fe3+ 2.0 mg/L的溶液，测定98 ℃保温30 min后溶液的双氧水分解率。

    - 在浸渍法工艺条件下且有织物存在时对双氧水的稳定性能

配制30 %双氧水5.0 g/L、双氧水稳定剂2.0 g/L、烧碱2.0 g/L、Fe3+ 2.0 mg/L的溶液，对纯棉双面针织坯布进行漂白处理，测定98 ℃保温30 min后溶液的双氧水分解率。

    - 在冷轧堆工艺条件下对双氧水的稳定性能

配制30 %双氧水40.0 g/L、双氧水稳定剂5.0 g/L、烧碱50.0 g/L、Fe3+ 2.0 mg/L的溶液，测定在室温下静置24h后溶液的双氧水分解率。

    - 在冷轧堆工艺条件下对织物上双氧水的稳定性能

配制30 %双氧水40.0 g/L、双氧水稳定剂5.0 g/L、烧碱50.0 g/L、Fe3+ 2.0 mg/L的溶液，测定在室温下静置24h后织物上溶液的双氧水分解率。

    - 在高温汽蒸条件下对双氧水的稳定性能

配制30 %双氧水40.0 g/L、双氧水稳定剂5.0 g/L、烧碱50.0 g/L、Fe3+ 2.0 mg/L的溶液，测定98 ℃保温60 min后溶液的双氧水分解率。

  - 结果表述

对双氧水稳定性能的评价：加有双氧水稳定剂的溶液的双氧水分解率与不加双氧水稳定剂的溶液的双氧水分解率进行对比，分解率越低，表示双氧水稳定剂对双氧水的稳定性能越好；反之则越差。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

所用织物；

实际测试条件（温度、时间等）；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。