中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 渗透剂 耐碱渗透性的测定

编制说明

（征求意见稿）

2014年6月

《渗透剂 耐碱渗透性的测定》

行业标准编制说明

任务来源

根据国家标准化发展规划和纺织染整助剂行业标准体系框架，《渗透剂 耐碱渗透性的测定》列入2014年工业行业标准制订计划，由杭州传化精细化工有限公司等负责起草。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口，要求2014年底完成报批。

标准制定的目的、意义

渗透剂是纺织染整企业中广泛使用的一类前处理助剂，加入处理液中能降低表面张力和水-油间界面张力，能促进纤维或织物表面快速被液体润湿，并向纤维内部渗透。渗透剂有较好的渗透性，能有效缩前处理工艺时间，提高织物的白度、毛效等性能。因此，渗透剂不仅用于退浆、精练、丝光或漂白等前处理工序，也广泛用于染色和后整理工序。由于渗透剂的使用环境多是在碱性条件下，因此渗透剂的耐碱渗透性是渗透剂适用性和质量的重要标志。因此，为了确保渗透剂在纺织品染整加工过程的应用工艺及质量，促进纺织染整助剂产品质量提高，有必要对渗透剂的耐碱渗透性进行测定。然而，前国内尚无统一的渗透剂耐碱渗透性测定的国家标准和行业标准。为了更好地指导生产和应用，满足各纺织染整助剂企业的需求，有必要通过制订标准，建立适宜的测定方法并使之推广应用，以提高产品质量和档次，便于助剂厂、印染厂等的技术交流和产品应用，促进行业整体水平的提升。

标准制定工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 液体产品理性稳定性的测定》标准的编制工作，成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展了各项工作。主要工作过程如下：

1）2013年8月-2013年10月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2013年11月-2014年3月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2014年4月-2014年5月，根据实验方案，进行有关实验方法的条件选择和系统实验验证工作，确定了实验方法，形成标准草案。

4）2014年6月-2014年8月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准征求意见稿和编制说明征求意见稿，发各委员及有关生产单位征求意见。

标准制修订的内容和依据

编写格式和原则

本标准严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性结合的原则进行编制，在对行业调研的基础上，广泛参考国内外文献和标准，建立适合的测试方法。征求行业内的专家、学者以及技术人员意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合以便于标准颁布后的推广和应用。

国内外标准的检索情况

经前期的检索和收集，相关标准的简介见表1。

相关标准情况简介

| - 序号 | - 标准编号 | - 标准名称 | - 适用范围 | - 方法简述 | - 方法优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - HG/T 4441-2012 | - 纺织染整助剂 渗透剂 | - 纺织染整助剂渗透剂产品的质量控制 | - 在规定容器内，配置一定浓度的液体，待液体温度恒温至25℃时，水平夹住标准帆布，轻放至液面，记录帆布从润湿到沉降至烧杯底部的时间。 | - 针对渗透剂渗透性的测定； - 该方法操作简便 |
| - 2 | - GB/T 11983-2012（ISO 8022：1990，MOD） | - 表面活性剂 润湿力的测定 浸没法 | - 中性、弱酸性或弱碱性浴中用作纺织润湿剂的所有表面活性剂（不管其离子特性如何） | - 将已知特性的棉布圆片夹在浸没夹内，浸没于一直浓度的表面活性剂溶液中。由于棉布中包藏空气，棉布圆片趋向于浮到液面，可借助特制的浸没夹，使棉布圆片保持完全浸没于溶液中。空气被取代，溶液渗进棉布后，棉布圆片开始下沉。测量棉布圆片从浸没到开始下沉的时间间隔来测定润湿时间。 | - 需通过测定两种标准表面活性剂及样品的五个浓度的润湿时间，并通过曲线相对位置确定样品润湿力； - 所测定的润湿力为溶液取代棉布包藏的空气的能力。 - 所用测试器具为要求较高，为特制。 |

表1（续）

| - 序号 | - 标准编号 | - 标准名称 | - 适用范围 | - 方法简述 | - 方法优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - GB/T 5558-1999 | - 表面活性剂 丝光浴用润湿剂的评价 | - 在丝光处理中使用的耐高浓氢氧化钠的润湿剂的评价 | - 将规定量的丝光浴润湿剂溶解于一定浓度的氢氧化钠溶液中，并将特定规格的棉帆布圆片小心放入测试液的液面上，记录完全润湿所需的时间。 | - 需通过测定润湿剂标样及样品的三个浓度的润湿时间，并通过曲线相对位置确定样品润湿力； - 测试用容器相对扁平； - 所用测试器具需特制。 - 操作方法较为简便。 |

如表1所示，除上述标准外，还有相关国际标准ISO 8022:1990、BS EN 1772-2000，都是与GB/T 11983-2012相似，只是对对实验所推荐用的已知特性的表现活性剂及测试用小帆布材质进行了一定的修改。目前关于渗透剂渗透性的测试方法并不多。所查到的标准方法也大同小异，如GB/T 11983-2012标准中的方法相对复杂，操作较为不便，对所用实验器具也有特殊规定，而且该方法与实际工艺过程相差较大。通过调查及讨论，认为HG/T 4441-2012所涉及方法相对贴近实际，该方法更有参考性和可行性。参考此方法，并在此基础上对该方法进行改善和完善。

实验方法的分析和验证

渗透剂本身具有较强的附着能力，一般用于织物上浆、退浆、煮练、漂白等前处理过程中，能赋予织物良好的渗透性能。而前处理工艺大都在碱性条件下进行，为了确保在纺织品染整加工过程的应用工艺及质量，促进纺织染整助剂产品质量提高，通过对产品的耐碱渗透性能考量或表征，并有可能对产品在下游客户的使用效果产生一定的影响。

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的相关资料，本标准从含固量、样品浓度、碱液浓度、温度等影响实验的因素进行考察分析，充分保证了耐碱渗透性测定实验方法的准确性和可操作性。

实验结果与讨论

实验样品基础数据

对所收集样品进行基础指标的测定，实验数据见表2。

样品基础数据

| 序号 | 产品名称 | 含固量 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非离子渗透剂TF-107A | 43.9 | 6.05 |
| 2 | 耐碱渗透剂TF-107C | 28.5 | 5.95 |
| 3 | 精炼剂TF-108B | 26.3 | 5.23 |
| 4 | 四合一精炼剂TF-170A | 36.1 | 3.67 |
| 5 | 高效精炼剂TF-188 | 42.3 | 5.37 |
| 6 | 高效精炼剂TF-125A | 38.3 | 6.01 |
| 7 | 高效精炼剂TF-125C | 28.6 | 5.96 |
| 8 | 高渗透精炼剂TF-125D | 40.4 | 5.29 |
| 9 | 高效精炼剂TF-125T | 22.7 | 6.56 |
| 10 | 精炼剂单体SA-6A | 59.7 | 7.10 |
| 11 | 长车渗透单体 SA-7 | 92.5 | 2.40 |
| 12 | 长车精炼剂 LS88 | 59.0 | 7.84 |
| 13 | 高效精炼剂M-170 | 24.8 | 6.60 |
| 14 | 高效精炼剂M-170B | 24.9 | 6.10 |
| 15 | 高效精炼剂M-170L | 23.2 | 5.67 |
| 16 | 高效精炼剂M-171T | 30.7 | 5.89 |
| 17 | 耐碱渗透剂DM-1228 | 24.5 | 6.50 |
| 18 | 耐碱渗透剂DM-1239 | 63.3 | 6.15 |
| 19 | OK渗透剂 | 58.1 | 6.34 |
| 20 | 碱减量渗透剂107 | 24.5 | 8.50 |
| 21 | RHODAPON BOS SA(索尔维) | 44.1 | 4.90 |

共收集样品21个，所测含固量范围较宽,在22.7-92.5都有所分布，在20-45左右较为集中。含固量的大小直接反应产品有效成分，影响使用效果。为使实验数据更具可比性，统一将含固量折算成以质量分数的25%为基准，进行后续实验。

样品浓度的选择

考虑到渗透剂应用工艺的不同，可分为煮练、丝光等。不同的工艺条件所处碱性条件也不同，煮练等低碱浓度工艺一般控制碱液浓度为30g/L至60g/L，而丝光等高碱浓度工艺一般控制碱液浓度为220g/L至300g/L不等。故从中挑选合适的碱液浓度50g/L及 250g/L ，分别在这两个浓度下配制0.3%、0.5%、1.0%、1.5%浓度的样品溶液进行实验。

根据试样含固量的质量分数25%为基准，称取0.1g、0.3g、0.5g、1.0g样品，在干净的150mL高脚平底烧杯中分别加入50g/L或250g/L碱液至100g，恒温至25℃，进行实验并比较结果，实验数据见表3，表4。

不同样品浓度条件下渗透时间的测定

| 样品号 | 渗透时间（50g/L碱液浓度）/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3g | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
| 1#（107A） | ＞3min | 97.6 | 26.6 | 17.0 |
| 2#（107C） | ＞4min | 77.9 | 18.1 | 11.4 |
| 3#（108B） | ＞3min | 39.5 | 13.7 | 8.5 |
| 4#（170A） | ＞5min | 140.7 | 34.7 | 17.6 |
| 5#（188） | ＞3min | 52.0 | 21.5 | 14.6 |
| 6#（125A） | ＞6min | 149.9 | 53.5 | 29.1 |
| 7#（125C） | ＞6min | 169.4 | 54.7 | 28.5 |
| 8#（125D） | ＞8min | 92.2 | 31.8 | 16.7 |
| 9#（125T） | ＞4min | 55.5 | 25.2 | 15.2 |
| 10#（SA-6A） | ＞7min | 78.7 | 33.1 | 20.8 |
| 11#（SA-7） | 130 | 42.1 | 15.0 | 9.4 |
| 12#（LS88） | ＞10min | ＞3min | 25.7 | 13.5 |
| 13#（M-170） | ＞10min | ＞3min | 39.4 | 17.6 |
| 14#（M-170B） | ＞6min | 131.9 | 27.2 | 14.4 |
| 15#（M-170L） | ＞5min | 70.9 | 19.8 | 11.4 |
| 16#（M-171T） | ＞10min | 125.4 | 22.4 | 11.7 |
| 17#（DM-1228） | 158.0 | 37.0 | 10.1 | 6.3 |
| 18#（DM-1239） | ＞10min | 82.6 | 24.3 | 13.8 |
| 19#（OK渗透剂） | ＞3min | 86.7 | 21.9 | 17.5 |
| 20#（107） | / | ＞10min | ＞10min | ＞10min |
| 21#（索尔维） | / | ＞10min | ＞10min | ＞10min |

不同样品浓度条件下渗透时间的测定

| 样品号 | 渗透时间（250g/L碱液浓度）/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3g | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
| 1#（107A） | / | (漂油、白色团聚) | ＞10min (似结皮) | / |
| 2#（107C） | / | ＞8min | ＞5min | 102.4 |
| 3#（108B） | / | 漂油 | ＞10min (漂油 片状) | / |
| 4#（170A） | / | ＞10min （浑，云带状漂浮） | ＞10min | ＞3min (漂油) |
| 5#（188） | / | 漂油，粉状漂浮 | ＞10min | / |
| 6#（125A） | / | ＞10min | ＞3min | ＞3min |
| 7#（125C） | / | ＞10min | ＞4min | 78.5 (似溶解不均) |
| 8#（125D） | / | ＞10min (多而细小的油珠悬浮) | ＞5min | ~2min （略有油斑，搅拌后变浑 ） |
| 9#（125T） | / | 漂油，油珠 | ＞10min | 严重漂油 |
| 10#（SA-6A） | / | 漂油，团絮状漂浮 | 完全漂油 | / |
| 11#（SA-7） | / | ~2min | 91.1 | 45.4 （清，略有油斑，搅拌变浑） |
| 12#（LS88） | / | ＞10min （漂油，油斑） | ＞10min （漂油） | ＞10min （油斑明显） |
| 13#（M-170） | / | / | ＞7min | ＞4min（不明显） |
| 14#（M-170B） | / | / | ＞10min | 漂油 明显 |
| 15#（M-170L） | / | / | ＞7min | ＞5min （略有油斑，搅拌变浑） |
| 16#（M-171T） | / | ＞10min （有油斑，搅拌微浑） | 40.9 | 46.9 （微漂，搅拌，微浑） |
| 17#（DM-1228） | / | / | ＞10min （漂油） | / |

表4 （续）

| 样品号 | 渗透时间（250g/L碱液浓度）/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3g | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
| 18#（DM-1239） | / | / | ＞10min | 结皮 |
| 19#（OK渗透剂） | / | / | 完全漂油 | / |
| 20#（107） | / | ＞4min | 16.4 | 7.2 |
| 21#（索尔维） | / | ＞3min | 7.9 | 5.4 |

根据表3可知：在50g/L碱液浓度条件下，除20#（107）、21#（索尔维）这两个样品外，其他样品随着样品浓度的增加，渗透时间减短，渗透性变好。在样品浓度为1.0%时，前19个样品的渗透时间均在一分钟之内，数据差异明显。在样品浓度为1.5%时，所得数据较为接近，无法准确判定样品性能的好坏。

根据表4可知：在250g/L碱液浓度条件下，1#-19#样品渗透时间明显比50g/L碱液浓度条件下的渗透时间要长，且这些样品在250g/L碱液浓度条件下均表现出漂油、油斑、油珠，甚至是结皮等现象。其中2#（107C）、7#（125C）、8#（125D）、11#（SA-7）、16#（M-171T）这五个样品所呈现的状态相对稳定，但也在一定程度上有溶解不均的现象，特别是随着样品浓度的增加，该现象更加明显。故这些样品均不适合在高浓度碱液工艺条件中应用。而20#（107）、21#（索尔维）这两个样品，却表现出与前19个样品相反的状态，在低碱浓度条件下，渗透性极差，渗透时间都大于10min，而在高碱浓度条件下，渗透性反而变好，特别是在样品浓度为1.0%及以上时，渗透时间均小于30s。而且这两个样品在250g/L碱液浓度条件下的溶液状态也很稳定，无漂油或者是不溶解的现象。从实验结果来看，当样品浓度在1.0%时，能明显的区别样品渗透性差异。

故通过50g/L及250g/L碱液浓度的实验，经综合考虑，确定样品浓度为1.0%较为合适，并以此样品浓度进行后续相关实验。

碱液浓度的选择

在干净的150mL高脚平底烧杯中，根据试样含固量的质量分数25%为基准，称取样品1.0g（精确至0.01g），分别加0g/L、30g/L、50g/L、60g/L、100g/L、150g/L、250g/L、300g/L等不同浓度的碱液至100g，恒温至25℃，进行实验并比较其结果。实验数据见表5。

不同碱液浓度条件下渗透时间的测定

| 样品号 | 渗透时间/s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0g/L | 30g/L | 50g/L | 60g/L | 100g/L | 150g/L | 250g/L | 300g/L |
| 1#（107A） | 10.0 | 20.5 | 26.6 | 40.2 | 完全漂油 | / | / | / |
| 2#（107C） | 9.8 | 19.2 | 18.1 | 18.9 | 29.2 | 43.8 | ＞5min | / |
| 3#（108B） | 7.3 | 11.8 | 13.7 | 15.8 | 32.0 | 63.1 | ＞10min | / |
| 4#（170A） | 14.8 | 37.8 | 34.7 | 43.9 | 116.2 | 105.0 | ＞10min | / |
| 5#（188） | 9.1 | 11.5 | 21.5 | 21.4 | 28.7 | 92.5 | ＞10min | / |
| 6#（125A） | 24.6 | 45.3 | 53.5 | 52.3 | 70.8 | 27.6 | ＞3min | / |
| 7#（125C） | 23.8 | 57.1 | 54.7 | 57.6 | 64.7 | 80.1 | ＞4min | / |
| 8#（125D） | 16.2 | 28.0 | 31.8 | 31.3 | 44.6 | 82.9 | ＞5min | / |
| 9#（125T） | 9.0 | 17.5 | 25.2 | 29.9 | 73.9 | 溶解不均 | ＞10min | / |
| 10#（SA-6A） | 7.7 | 10.1 | 33.1 | 52.3 | ＞5min | / | 完全漂油 | / |
| 11#（SA-7） | 9.2 | 10.9 | 15.0 | 17.8 | 21.7 | 29.4 | 91.1 | / |
| 12#（LS88） | 7.2 | 16.6 | 25.7 | 41.8 | ＞3min | / | ＞10min | / |
| 13#（M-170） | 24.8 | 37.5 | 39.4 | 38.8 | 55.8 | 61.5 | ＞7min | / |
| 14#（M-170B） | 15.6 | 23.1 | 27.2 | 30.1 | 43.8 | 91.6 | ＞10min | / |
| 15#（M-170L） | 9.0 | 16.8 | 19.8 | 24.0 | 45.6 | 80.1 | ＞7min | / |
| 16#（M-171T） | 15.7 | 21.8 | 22.4 | 24.2 | 26.5 | 31.9 | 40.9 | / |
| 17#（DM-1228） | 7.3 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 14.5 | 23.3 | ＞10min | / |
| 18#（DM-1239） | 14.3 | 21.8 | 24.3 | 29.6 | 75.1 | 139.8 | ＞10min | / |
| 19#（OK渗透剂） | 5.8 | 14.8 | 21.9 | 21.0 | 63.3 | ＞3min | 完全漂油 | / |
| 20#（107） | ＞10min | / | ＞10min | // | ＞10min | 51.6 | 16.4 | 17.6 |
| 21#（索尔维） | ＞10min | / | ＞10min | / | ＞10min | 30.3 | 7.9 | 17.2 |

根据表5可知： 前19个样品在样品浓度一定的情况下，随着碱液浓度的增加，渗透时间变长，渗透性变差。在碱液浓度为50g/L时，各样品渗透时间均在一分钟之内，且不同样品间渗透性差异明显。而20#（107）、21#（索尔维）这两个样品，则随着碱液浓度的增加，渗透时间变短，渗透性变好，特别是在250g/L碱液浓度条件下，渗透性最好，而在300g/L时，溶液出现略微的溶解不均现象，且数据平行性也相对较差。这类样品适合在丝光等高浓度碱液条件的工艺中应用。而丝光工艺一般控制碱液浓度在250g/L-290g/L，当碱液浓度低于250g/L时，不可能产生丝光或者说丝光效果很差，但超过300g/L是，由于溶液相对粘稠，NaOH分子无法迅速进入纤维内部，会影响丝光的均匀性。当碱液浓度为245g/L左右时，钡值最高，丝光效果最好，但考虑到织物本身吸碱及空气中酸性气体耗碱等因素，一般控制碱液浓度在250g/L-280g/L左右。

因本次实验收集的适合丝光等高浓度碱液工艺用的渗透剂不多，结合实际工艺，针对渗透剂的用途不同，本实验对碱液浓度不做统一要求，推荐碱液浓度为50g/L或250g/L

温度的选择

控制工作液温度在20℃、25℃、30℃、40℃、60℃等不同温度条件下，根据试样含固量的质量分数25%为基准，称取1.0g（精确至0.01g）样品，在干净的150mL高脚平底烧杯中加入50g/L或250g/L碱液至100g，使溶液温度达到设定温度时，进行实验并比较结果。实验数据见表6、表7。

不同温度条件下渗透时间的测定1

| 样品号 | 渗透时间（50g/L碱液浓度）/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ |
| 1#（107A） | 26.6 | 17.8 | 团絮状漂浮 | / |
| 2#（107C） | 18.1 | 15.6 | 14.1 | 12.3 |
| 3#（108B） | 13.7 | 13.30 | 10.4 | 9.7 |
| 4#（170A） | 34.7 | 31.5 | 42.1 | ＞3min |
| 5#（188） | 21.5 | 25.3 | 21.6 | 22.6 |
| 6#（125A） | 53.5 | 42.2 | 39.2 | 29.5 |
| 7#（125C） | 54.7 | 48.6 | 39.4 | 30.8 |
| 8#（125D） | 31.8 | 28.2 | 25.5 | 45.3 |
| 9#（125T） | 25.2 | 21.3 | 15.6 | 12.7 |
| 10#（SA-6A） | 33.1 | 33.9 | 29.5 | 13.2 |
| 11#（SA-7） | 15.0 | 14.2 | 11.8 | 13.4 |
| 12#（LS88） | 25.7 | 21.2 | 18.8 | 19.8 |
| 13#（M-170） | 39.4 | 34.6 | 30.2 | 23.4 |
| 14#（M-170B） | 27.2 | 25.7 | 20.6 | 32.6 |
| 15#（M-170L） | 19.8 | 18.5 | 15.5 | 12.2 |
| 16#（M-171T） | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 70.9 |
| 17#（DM-1228） | 10.1 | 10.3 | 8.4 | 7.4 |
| 18#（DM-1239） | 24.3 | 22.4 | 17.3 | 11.2 |
| 19#（OK渗透剂） | 21.9 | 17.3 | 9.2 | 9.5 |

不同温度条件下渗透时间的测定2

| 样品号 | 渗透时间（250g/L碱液浓度）/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ |
| 20#（107） | 16.4 | 13.9 | 13.4 | 13.4 |
| 21#（索尔维） | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.9 |

从表6、表7可知，本次实验所选的前19个样品中，大部分样品的渗透性皆随温度的升高而变好或趋于稳定，只有少数几个样品，如1#（107A）、4#（170A）、8#（125D）、14#（M-170B）、16#（M-171T），可能因为样品本身不耐高温，在60℃情况下，渗透性反而变差，而1#（107A）、4#（170A）两个产品在此温度下渗透性下降尤为明显。考虑到实际工艺过程中对渗透剂产品有耐高温的要求，所以本标准不对温度做出统一规定，仅推荐实验温度为25℃。

测试方法

测试

根据试样含固量的质量分数25%为基准，称取1.0g（精确至0.01g）样品，在干净的150mL高脚平底烧杯中加入50g/L碱液至100g，在25℃恒温水浴锅中放置，使溶液温度恒温至设定温度，水平夹住标准帆布，轻轻的放至液平面上，切记液面上不能有泡沫，松开帆布，同时按下秒表，记录帆布从润湿到沉降至烧杯底部的时间。

根据试样用途不同，选择合适的碱液浓度。如煮练、冷轧堆等低碱浓度工艺可选择碱液浓度为50g/L，丝光等高碱浓度工艺可选择碱液浓度为250g/L。

重复测定5次，取其平均值作为测试结果，单位为 s。

渗透性效果评价

润湿与沉降时间越短，说明样品对织物的渗透效果越好，反之，润湿与沉降时间越长，说明样品对织物的渗透性越差。

实验报告

实验报告应包括以下内容：

- 试样描述；

- 本标准编号；

- 试样量；

- 碱液浓度、用量；

- 实验温度；

- 测试结果；

- 测试日期。

标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

其它应予说明的事项

无。

参考文献

[1]HG/T 4441-2012 纺织染整助剂 渗透剂；

[2]GB/T 11983-2012  表面活性剂 润湿力的测定 浸没法（ISO 8022:1990，MOD）；

[3] GB/T 5558-1999 表面活性剂 丝光浴用润湿剂的评价。