ICS 71.100.40；

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

纺织染整助剂 退浆剂

对淀粉浆料退浆效果的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—Desizing agent—Determination of desizing effect on starch size

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 退浆剂 对淀粉浆料退浆效果的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂中退浆剂（或退浆酶）对淀粉浆料退浆效果测定的试验方法。

本标准适用于纺织染整助剂中退浆剂（或退浆酶）退浆效果的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB-601         标准溶液及杂质标准溶液的配制

GB/T 2374-2007  染料染色测定的一般条件规定

GB/T 6682       分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

HG/T 4266-2011  纺织染整助剂 含固量的测定

QB/T 1803-1993  工业酶制剂试验方法

原理

含有淀粉浆料的坯布，通过不同的退浆剂（酶）退浆后，采用淀粉与碘-碘化钾显色反应，对照显色卡评定退浆级数。评级结果最高为9级，最低为1级。级数越高，表明退浆效果越好；级数越低，表明退浆效果越差。

试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682 中规定的三级水。

  - 织物：人棉坯布60sX60s ，也可根据实际情况自行选择含有淀粉浆料的未经前处理的坯布。

碘：分析纯；

碘化钾：分析纯；

氢氧化钠：分析纯；

乙醇：分析纯。

仪器和设备

仪器和设备应符合GB/T 2374中第4章的有关规定。

1000mL棕色具塞碘量瓶；

1000mL容量瓶；

10mL移液管；

电子天平，感量0.001g；

红外染样机；

脱水机；

秒表，精确至0.01s；

烧杯，250mL；

胶头滴管，76mm玻璃，2mL容积，管口内径约为2mm，每毫升水可滴20滴水。

试验步骤

碘-碘化钾指示剂配制

参考GB-601碘标准溶液的配制。

配制0.1 mol/L碘-碘化钾标准溶液：称取13.0 g 碘及35.0g 碘化钾，加入100 ml蒸馏水溶解，定容至1000 ml，摇匀，贮存于棕色具塞碘量瓶中，保存于暗处备用。

使用时，取0.1 mol/L的碘-碘化钾指示剂溶液10 mL, 加入乙醇溶液20 mL，稀释至100 mL使用。现配现用。

退浆酶活力的测定

退浆酶按照QB/T 1803-1993规定的方法测定其酶活力，然后按照1000的酶活力换算后取样进行以下试验。

退浆剂含固量的测定

退浆剂按照HG/T 4266 -2011规定的方法测定其含固量，然后按照20%的含固量换算后取样进行以下试验。

淀粉退浆处理工艺

淀粉酶及配套助剂用量

淀粉酶            　             1.0 g/L

退浆酶处理工艺

将称好的人棉坯布5.0 g投入配好的淀粉酶工作液中，控制其浴比为1:15。使工作液温度以3.0℃/min的速率升温至60℃保温30min，取出布样，用90℃～95℃的水清洗一次，再用冷水清洗2次，脱水，烘干。织物平铺待测。

退浆剂及配套助剂用量

退浆剂            　              2.0 g/L

氢氧化钠                          1.0 g/L

退浆剂处理工艺

将称好的人棉坯布5.0 g投入配好的退浆剂工作液中，控制其浴比为1:15。使工作液温度以3.0℃/min的速率升温至98 ℃保温30 min，取出布样，用90℃～95℃的水清洗一次，再用冷水清洗2次，脱水，烘干。织物平铺待测。

碘-碘化钾指示剂显色测试

将经退浆工艺处理后的布样平放在烧杯口上（5.8），用胶头滴管（5.9）在试样的中心位置滴0.05ml（一滴）碘-碘化钾指示剂溶液，待溶液渗透后30s观察显色反应。对照附录A中的显色评级卡，评定试样的退浆级数。

结果表述

退浆效果

评级结果最高为9级，最低为1级。介于两个级数之间的可评中间级数，如4-5级。级数越高，表明布面上含淀粉浆料越少，退浆效果越好；级数越低，表明布面上含淀粉浆料越多，则退浆效果越差。

试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

a)  试样的描述；

b)  本标准的编号；

c)  与本标准的差异；

d)  试验结果；

e） 试验织物规格；

f)  试验日期。

__________________________

（规范性附录）

淀粉浆料显色评级卡

图1   淀粉浆料显色评级卡

| 显色深度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 显色深度 |  |  |  |
| 评级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| 显色深度 |  |  |  |
| 评级 | 7级 | 8级 | 9级 |

具体描述如下：

1级——深蓝色；

2级——蓝紫色；

3级——紫色；

4级——紫色中略带黄色；

5级——紫色中带黄色。

6级——紫色中明显带黄色。

7级——黄色中略带紫色。

8级——柠檬黄中略带紫色。

9级——柠檬黄。