中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂  除氧酶

除氧能力的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工股份有限公司

2015年6月

《纺织染整助剂 除氧酶 除氧能力的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科[20XX]XXX号文《关于印发20XX年第X批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂 除氧酶 对除氧能力的测定》列入2015年化工行业标准制定计划，项目编号为XXX，由广东德美精细化工股份有限公司等负责起草。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，要求20XX年完成报批。

- 制订本标准的目的和意义

棉纺织品在进行双氧水漂白后，溶液中残余大量的未分解双氧水，这些残余的双氧水如果洗除不充分，会在后续染色工序中对染料上染造成一定的影响，容易产生色斑、色花、色浅等疵病和出现色光不正等问题，因此在染色前需充分洗除残余双氧水。

传统的去除精练残液中双氧水的方法主要采用两种：一是热水洗，二是还原剂中和，但这些方法均存在一定的不足之处。采用热水洗的方法虽然便捷，但是需要耗费大量的清水和蒸汽，且水洗时间较长，还可能由于织物的叠置状态紊乱、无规律而导致双氧水去除不均匀。采用还原剂（通常使用大苏打即硫代硫酸钠或称海波）中和的方法其原理是还原剂与双氧水发生氧化还原反应，使双氧水分解而去除，但是这种方法很难准确控制还原剂的添加量，如果还原剂的量不足，那么双氧水无法彻底去除，而如果还原剂过量则同样会破坏染料结构从而造成上述染色疵病。

除氧酶（又称过氧化氢酶或去氧酶）是具有生物催化活性、能高效催化分解双氧水的一种特殊蛋白质，它仅作用于双氧水，能快速除尽氧漂后的残余双氧水，对织物、染料不起任何作用，对后续染色不会产生负面影响，既可缩短工艺时间、节省能源、减少废水排放，同时又能保证染色品的质量。由于除氧酶具备诸多优势、使用简便且节能环保，已被众多染整生产企业广泛使用。

目前市场上除氧酶的品种繁多，行业内尚无统一的除氧酶除氧能力的评价方法，不同的助剂生产和使用厂家采用的检测方法各不相同，而用不同的测试方法得出的结果可能差异较大，没有可比性，经常会出现由于试验方法不同而导致结果不一致的情况。为了促进纺织染整助剂产品质量的提高，有必要统一和规范除氧酶除氧能力的试验方法，便于行业间的技术交流、指导用户评价和使用产品，避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《标准 纺织染整助剂 除氧酶对除氧能力的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2015年1月-2015年4月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2015年5月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2015年5月-2015年6月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作。

4）2015年6月中旬，对相关实验数据进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿，发各委员及有关生产单位征求意见。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写，按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对除氧酶了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的除氧酶对除氧能力的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 国内外相关测试标准

现阶段国内外尚无专门针对除氧酶对除氧能力测试方法的相关标准。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从除氧酶用量、pH值、除氧温度、除氧时间、双氧水用量、用水硬度和搅拌力等各种影响因素出发进行试验，充分保证了除氧酶对除氧能力测试方法的准确性和重现性。

  - 试验结果与讨论

    - 市场上常见的除氧酶产品

市场上常见的除氧酶产品很多，根据发酵方式可分为微生物发酵除氧酶和动物肝脏提取除氧酶。微生物发酵的除氧酶有轻微的酵香味，对温度的稳定性较好，对pH的适用范围较宽，市场上使用较多。动物内脏提取的除氧酶通常伴有恶臭味，对温度、酸碱度都比较敏感，在实际生产过程中受到了一定的限制，已逐渐被微生物发酵的除氧酶取代。市场上常见的除氧酶产品见表1。

表1 市场上常见的除氧酶产品

| 助剂 | 生产商 |
| --- | --- |
| 过氧化氢酶TF-160 | 浙江传化化学有限公司 |
| 除氧酶DM-8682 | 广东德美精细化工股份有限公司 |
| 除氧酶DM-8690A | 广东德美精细化工股份有限公司 |
| 过氧化氢酶Terminox Ultra 50L | 丹麦诺维信 |
| 苏宏佳立净 | 丹麦诺维信 |
| 除氧酶WD-JX-50A | 江西金伟 |
| 除氧酶T400 | 美国杰能科 |
| 除氧酶 | 广州顺联 |
| 除氧酶 G | 广州金瑞鹰 |
| 除氧酶LTQ-54 | 上海联碳化学 |

    - 除氧酶用量的选择

从表1中选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		X g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制30%H2O2溶液100 mL，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

经不同除氧酶用量处理后溶液的双氧水含量如表2所示。

表2 不同除氧酶用量的除氧效果

| X用量(g/L) | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 25 | 10~25 | 5 |
| 0.5 | 10 | 5 | 2 |
| 0.6 | 5 | 2 | 0.5 |
| 0.7 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 0.8 | 0.5~2 | 0 | 0 |
| 0.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 |

由表2数据可知，随着除氧酶用量的提高，相同时间下残余双氧水含量逐渐降低，当用量提高至0.7 g/L时，20 min的双氧水残余为0 ppm。因此，选择0.7 g/L进行以下试验。

    - pH值的确定

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用去离子水配制30 % H2O2溶液100 mL，分别调节pH值为4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0和11.0，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

在不同pH值条件下处理后溶液的双氧水含量如表3所示。

表3 不同pH值条件下的除氧效果

| pH值 | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 10~25 | 5~10 | 5~10 |
| 5.0 | 2~5 | 0.5~2 | 0.5 |
| 6.0 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 7.0 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 8.0 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 9.0 | 5 | 0.5~2 | 0 |
| 10.0 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
| 11.0 | ＞25 | ＞25 | ＞25 |

由表3数据可知，pH值为6~8时对除氧效果没有影响，但当pH值低于5或超过9时，除氧效果随pH值升高或降低下降越来越明显，因此，选择双氧水溶液pH值为7左右进行以下试验。

    - 除氧温度的选择

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制30 % H2O2溶液100 mL，分别置于30 ℃、40 ℃、50 ℃、60 ℃和70 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

在不同温度条件下处理后溶液的双氧水含量如表4所示。

表4 不同温度条件下的除氧效果

| 温度 | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 ℃ | 2 | 0.5 | 0 |
| 40 ℃ | 2 | 0.5 | 0 |
| 50 ℃ | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 60 ℃ | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
| 70 ℃ | ＞25 | ＞25 | ＞25 |

由表4 可知，温度在30 ℃和40 ℃时除氧酶除氧效果最好，温度升高至50℃时，除氧酶除氧效果有所下降，当温度升至60 ℃时，除氧效果下降明显，因此除氧酶试验温度最好不高于50 ℃，试验时可选用30 ℃、40 ℃和50 ℃进行试验。

    - 除氧测试时间的确定

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制30 % H2O2溶液100 mL，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸分别测试3 min、5 min、7 min、10 min、15 min、20 min、25 min、30 min的双氧水含量。

      - 测试结果

溶液经不同时间处理后的双氧水含量如表5所示。

表5 不同时间的除氧效果

| 时间 | 3 min | 5 min | 7 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ppm） | ＞25 | 25 | 10 | 2~5 | 0.5~2 | 0 | 0 | 0 |

由表5数据可知，处理时间小于5 min时，溶液中的双氧水浓度较高，表明作用还不够充分，随着处理时间的延长，溶液中的双氧水浓度逐渐降低，表明除氧酶对双氧水的分解作用持续进行，当处理时间为20 min时，溶液中的双氧水已完全分解。在实际试验时可以选择测试处理10 min、15 min和20 min时的双氧水含量。

    - 双氧水浓度的选择

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					Y g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制0.5 g/L、0.8 g/L、1.0 g/L、1.2 g/L、1.5 g/L、2.0 g/L和3.0 g/L的30 % H2O2溶液各100 mL，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

不同浓度的双氧水溶液经除氧酶处理后的双氧水含量如表6所示。

表6 除氧酶对不同浓度双氧水的除氧效果

| 30 % H2O2浓度 | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 g/L | 0.5 | 0 | 0 |
| 0.8 g/L | 2 | 0.5 | 0 |
| 1.0 g/L | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 1.2 g/L | 5 | 2 | 0.5 |
| 1.5 g/L | 10 | 2~5 | 0.5~2 |
| 2.0 g/L | 25 | 5~10 | 5 |
| 3.0 g/L | ＞25 | ＞25 | ＞25 |

由表6数据可知，随着双氧水浓度的升高，将双氧水除净的时间需延长，处理相同时间时溶液中的双氧水残余越多。由于双氧水浓度较高时对除氧酶的活力有一定的抑制作用，因此选择浓度为1 g/L的30 % H2O2溶液作为底物进行试验较为合适。

    - 硬度对除氧效果的影响

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

分别配制硬度为0、50 ppm、100 ppm、150 ppm、200 ppm、300 ppm和400 ppm的30 % H2O2溶液各100 mL，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

不同硬度的双氧水溶液经除氧酶处理后的双氧水含量如表7所示。

表7 对不同硬度双氧水溶液的除氧效果

|  | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 去离子水 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 50 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 100 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 150 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 200 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 300 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 400 ppm | 2~5 | 0.5~2 | 0 |

由表7数据可知，水的硬度对除氧酶除氧能力影响很小，因此，为简便起见，选用去离子水进行以下试验。

    - 搅拌方式对除氧效果的影响

选择除氧酶B进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶B		0.7 g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制30 % H2O2溶液100 mL，置于50 ℃恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶B，搅拌均匀，后续搅拌方式分别采用：不搅拌、每隔10 min搅拌一次、每隔5 min搅拌一次、每隔3 min搅拌一次和一直搅拌，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

不同硬度的双氧水溶液经除氧酶处理后的双氧水含量如表8所示。

表8 不同搅拌方式的除氧效果

| 搅拌方式 | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不搅拌 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 隔10 min搅拌一次 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 隔5 min搅拌一次 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 隔3 min搅拌一次 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 一直搅拌 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |

由表8数据可知，加入酶液搅拌均匀后，除氧酶可以和双氧水均匀的作用，后续搅拌对除氧能力影响很小。因此，为简便起见，试验时可在初始配液搅拌均匀后不再搅拌。

    - 不同生产商的除氧酶除氧能力比较

从1中选择5只除氧酶产品，分别编号为除氧酶B、C、D、E和F进行试验。

      - 试验工艺

除氧酶						Y g/L

30 % H2O2					1.0 g/L

用冰醋酸调节溶液的pH值为7左右

用去离子水配制30 % H2O2溶液100 mL，分别置于30 ℃、40 ℃和50 ℃的恒温水浴锅中，放置至恒温，加入除氧酶，搅拌均匀，使用双氧水试纸测试10 min、15 min、20 min的双氧水含量。

      - 测试结果

不同生产商的除氧酶在30 ℃、40 ℃和50 ℃条件下的除氧效果分别如表9、表10和表11所示。

表9  30 ℃条件下的除氧效果

| 助剂 | 用量（g/L） | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除氧酶B | 0.06 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.07 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 除氧酶C | 0.24 | 5~10 | 2~5 | 0.5 |
|  | 0.26 | 2~5 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶D | 0.08 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.10 | 5 | 0.5~2 | 0 |
| 除氧酶E | 0.08 | 5 | 2 | 0.5 |
|  | 0.10 | 2 | 0~0.5 | 0 |
| 除氧酶F | 0.02 | 5 | 0.5~2 | 0.5 |
|  | 0.025 | 2 | 0.5 | 0 |

表10  40 ℃条件下的除氧效果

| 助剂 | 用量（g/L） | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除氧酶B | 0.06 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.07 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 除氧酶C | 0.24 | 5~10 | 2~5 | 0.5 |
|  | 0.26 | 2~5 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶D | 0.08 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.10 | 5 | 0.5~2 | 0 |
| 除氧酶E | 0.08 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.10 | 2~5 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶F | 0.02 | 5 | 0.5~2 | 0.5 |
|  | 0.025 | 2 | 0.5 | 0 |

表11  50 ℃条件下的除氧效果

| 助剂 | 用量（g/L） | 10 min（ppm） | 15 min（ppm） | 20 min（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除氧酶B | 0.06 | 5~10 | 2~5 | 0.5~2 |
|  | 0.07 | 2~5 | 0.5~2 | 0 |
| 除氧酶C | 0.24 | 5~10 | 2~5 | 0.5 |
|  | 0.26 | 2~5 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶D | 0.10 | 5 | 2 | 0.5~2 |
|  | 0.12 | 2~5 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶E | 0.12 | 5 | 2 | 0.5~2 |
|  | 0.14 | 2 | 0.5 | 0 |
| 除氧酶F | 0.02 | 5 | 0.5~2 | 0.5 |
|  | 0.025 | 2 | 0.5 | 0 |

由表9、表10和表11的数据可知，在同一温度、时间下，达到相同的除氧效果时，不同的除氧酶所需的用量差异较大；有些除氧酶在不同的温度条件下除氧效果基本不变，比如除氧酶B、除氧酶C和除氧酶F，此类产品具有一定的温度适应性；有些除氧酶在不同的温度条件下除氧效果会发生变化，比如除氧酶D和除氧酶E，随着温度的提高，除氧效果变差，需适当提高用量才能达到与低温下相同的除氧效果，此类产品的温度适应性较差，在生产中较难控制用量。

  - 实验方法的确定

配制1.0 g/L 30 % H2O2溶液，用冰醋酸调节pH值为7左右，取100 mL此溶液于烧杯中，分别置入30 ℃、40 ℃和50 ℃的恒温水浴锅中至恒温，然后往溶液中加入一定量的除氧酶，搅拌均匀，继续恒温静置。使用双氧水试纸分别测试10 min、15 min和20 min时溶液中的双氧水含量。

为保证测试结果的准确性，需同时测试两个用量，其中一个用量确定为在20 min时双氧水含量为0~2 ppm，另一个用量确定为在20点min时双氧水刚好除净。如果10 min时双氧水已经除净，需适当降低除氧酶的用量重新测试，如果20 min时双氧水残余较多，需适当提高除氧酶的用量重新测试。

  - 结果表述

除氧酶用量越小，除氧速度越快，表明除氧酶的除氧能力越强；反之则越弱。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

实际测试条件（温度、时间等）；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予说明的事项

无。

- 参考文献

无。