中华人民共和国国家标准

纺织染整助剂中有害物质的测定

硫酸二甲酯的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙江省检验检疫科学技术研究院

浙江传化股份有限公司

重庆出入境检验检疫局

2015年06月

《纺织染整助剂中有害物质的测定 硫酸二甲酯的测定》

国家标准编制说明

- 任务来源

根据国家标准化发展规划和纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂中有害物质的测定硫酸二甲酯的测定》列入2014年推荐性国家标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江传化股份有限公司、重庆出入境检验检疫局负责起草。

- 制定本标准的目的和意义

硫酸二甲酯，中文别名硫酸甲酯，英文名Dimethyl sulfate（DMS），是重要的化工原料，是潜在的致癌物质和可引起染色体畸变的诱变剂，属于高毒类物质。具有强烈的腐烂性作用，能在动物体内组织中缓慢水解生成甲醇和硫酸，硫酸二甲酯的剧毒是由于未分解的分子和水解后的生成物共同作用所致。

硫酸二甲酯是中性酯，外观为无色或微黄透明的油状液体。常压下，温度为50℃时便明显挥发，硫酸二甲酯的蒸汽有轻微的洋葱气味。在空气中，当温度为（43-45）c相对湿度为（99-100）%时便迅速分解成甲醇和硫酸。DMS稍溶于水，易溶于醚，二氧环己烷和芳香烃，难溶于二硫化碳和脂肪烃中，其特点如表1：

表1 DMS的性质

| 物性参数 | 参数大小 |
| --- | --- |
| 沸点/℃ | 188 |
| 熔点/℃ | -26.8 |
| 闪点/℃ | 83.3(闭口)115（开口） |
| 比重/kg/L | 1.332（20/4℃） |
| 比热/kcal/kg | 0.6 |
| 导热系数kcal/m·℃ | 0.266 |

处在闪点以上时，会着火点燃，但在常温下没有火警危险。

空气中硫酸二甲酯蒸汽的浓度超过安全限定时，没有足以令人警觉的气味。吸入达到中毒量的硫酸二甲酯蒸汽以后，一般有6-8小时的潜伏期，然后出现症状，从而会造成对中毒源的不敏感及症状的进一步恶化。硫酸二甲酯被皮肤吸收后，会产生同样的毒害作用。硫酸二甲酯可对核酸盐甲基化，被认为是强致癌剧毒物质，主要通过呼吸道和皮肤进入人体，强烈刺激呼吸道，引起结膜充血，角膜水肿，角膜上皮脱落，支气管上皮细胞部分坏死和肺水肿，人吸入蒸汽500mg/m310min内即可致死；成人的口服致死量约为1～5g，长期低浓度接触可引起眼和呼吸道刺激症状。鉴于上述危害，REACH法规于2012年公布的第八批清单就把DMS列入高关注度物质（SVHC）。

DMS是有效的甲基化剂，在染料、香料、农药、工业等有机合成中可替代卤代烷作为甲基化剂，用于制造染料及作为胺类和醇类的甲基化剂，在染料、皮革、香料、橡胶、军工等工业中都有广泛的应用。

染整助剂是指在纺织品染整加工成织物的过程中所用的助剂，按染整加工的步骤和用途分为印染前处理剂、印染助剂、整理剂三大类。染整助剂贯穿应用于纺织品染整加工的整个过程，而且起到了较大的作用，对纺织的成品的质量和安全性能具有很大的影响作用。染整助剂中使用最多的阳离子表面活性剂，如季胺盐类表面活性剂，生产工艺通常采用硫酸二甲酯作为甲基化试剂，因此产品中不可避免地残留硫酸二甲酯，影响其安全性。

因此，为了保护环境和人们的身体健康，积极应对各类贸易性技术壁垒，提高我国纺织染整助剂产品检测技术水平，促进产品质量提高，弥补纺织染整助剂有害物质的检测空白，有必要制定本标准。

- 标准制定工作简况

通过查阅相关资料和文献，结合本实验室的前期研究成果，确定染整助剂中硫酸二甲酯测定的样品前处理条件及检测条件，依据国内外相关的限量要求及方法的检测限确定验证实验的加标水平，选择有代表性的样品基质进行室内加标回收率实验，对检测方法进行室内验证。最后本方法经XXX等五个实验室验证，重复性变异系数（RSDr）和再现性变异系数（RSDR）均符合要求。

- 标准制定的基本原则和方法原理

  - 标准制定的编写格式和原则

根据标准制订计划的要求，标准起草工作组收集国内外关于测定硫酸二甲酯的研究现状、相关分析方法及其存在的问题，制定了具体的技术路线，并由研究人员对方法进行条件试验、方法确认、撰写方法文本和编制说明等工作。依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》中的各项规定，标准起草工作组力求编写的标准符合规范化和标准化的要求。

本标准编制时参考其它领域最新的方法标准和技术文献，又考虑国内现有的检测机构的能力和实际情况，力求方法标准的科学性、先进性、普遍适用性和可操作性，易于推广应用；并确保所编制的方法检出限和线性范围能满足相关环保标准和法规的要求，经过方法确认确保方法的准确可靠，保证方法能满足纺织染整助剂中硫酸二甲酯的含量测定要求。

  - 国内外相关测试方法和标准

目前国内外现行有效的涉及硫酸二甲酯的检测标准主要有：

GB 16246-1996 车间空气中硫酸二甲酯卫生标准

GB/T 17077-1997 车间空气中硫酸二甲酯的溶剂解吸液相色谱测定方法

GBZ 40-2002 职业性急性硫酸二甲酯中毒诊断标准

HG/T 4001-2008 工业用硫酸二甲酯

GB16246规定了车间空气中硫酸二甲酯的最高允许浓度(MAC)为0.5mg/m3，GB/T17077则规定了车间空气中硫酸二甲酯的检测方法-溶剂解析液相色谱法；美国职业安全与卫生管理(OSHA)条例规定车间空气中硫酸二甲酯的高容许浓度(MAC)为0.lppm(1ppm=5.16mg/ m3)，美国职业安全与健康研究所((NIOSH)将其列为致癌物，并规定其接触阈值为7ppm，采用气相色谱法进行测定；美国政府工业卫生师协会(ACGIH)则将硫酸二甲酯列为可疑致癌物，车间空气中硫酸二甲酯推荐时间加权平均阈限值(TLV-TWA)为0.lppm (0.52mg/ m3)。

目前对硫酸二甲酯的检测方法有气相色谱法、液相色谱法、气质联用法、酸碱滴定法、比色法、分光光度法等检测方法，国内对DMS的相关检测领域研究主要集中在空气、土壤、药物中，而对染整助剂中的硫酸二甲酯检测却未见报道。

  - 标准制定的方法原理

本标准方法采用乙酸乙酯超声提取纺织染整助剂中的硫酸二甲酯，采用气相色谱-质谱法进行检测，外标法定量。

- 方法研究主要内容

  - 方法研究的目的

通过条件试验总结出采用乙酸乙酯超声法提取纺织染整助剂中硫酸二甲酯含量，以满足相关环保标准和法规要求的方法检出限、定量测定范围，确定方法的回收率、精密度等各项特性。方法包括样品准备、样品提取、仪器分析、数据处理和验证试验等方面的内容，详细说明实验室材料、试剂、仪器以及具体的操作步骤，并就液相色谱条件和样品前处理方面的内容进行详细的阐述，以便于在分析实施过程中加强管理、保证数据质量。

  - 方法技术路线

方法技术路线如图1所示。

图1技术路线图

  - 试剂和材料

除非另有说明，均使用符合国家标准的色谱纯化学试剂。

5.3.1 硫酸二甲酯标准品：纯度≥99.0%。

5.3.2 乙酸乙酯

5.3.3硫酸二甲酯标准工作液

5.3.4纺织助剂，工业级：柔软剂、氨基硅油、防水剂。

  - 仪器和设备

5.4.1  气相色谱-质谱仪。

5.4.2  色谱柱：DB-624柱（30m×0.25 mm×1.40μm）

5.4.3  精密天平：精度1 mg。

5.4.4  滤膜：0.22 µm,有机相。

5.4.5  超声波清洗器。

  - 萃取方法萃取条件的选择

根据目前研究报道情况分析，主要超声波萃取、碱液提取、顶空法等，根据纺织染整助剂和硫酸二甲酯易挥发的特性，采用超声波水萃取、恒温振荡水萃取和碱液提取三种方法进行比较，测试其回收效果。测试结果见表2。

表2不同萃取方法和条件的回收率

| 方法 | 温度/℃ | 时间/min | 振幅/频率 | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波法 | 室温 | 10 | 40 kHz | 104.0 |
|  | 室温 | 15 | 40 kHz | 96.9 |
|  | 室温 | 20 | 40 kHz | 95.6 |
|  | 室温 | 30 | 40 kHz | 90.6 |
|  | 室温 | 60 | 40 kHz | 91.5 |
|  | 30 | 10 | 40 kHz | 95.6 |
|  | 40 | 10 | 40 kHz | 93.8 |
|  | 50 | 10 | 40 kHz | 92.6 |
|  | 60 | 10 | 40 kHz | 92.9 |
|  | 70 | 10 | 40 kHz | 87.3 |
| 振荡法 | 室温 | 30 | 60次/min | 95.1 |
|  | 室温 | 60 | 60次/min | 93.9 |
|  | 室温 | 120 | 60次/min | 85.4 |
|  | 30 | 30 | 60次/min | 93.4 |
| 振荡法 | 40 | 30 | 60次/min | 83.2 |
|  | 50 | 30 | 60次/min | 77.1 |
|  | 60 | 30 | 60次/min | 81.2 |
|  | 70 | 30 | 60次/min | 73.2 |
| 碱液提取法 | 室温 | 10 | / | 52.7 |

从表2中的测试结果可以看出：在室温下，随着超声和振荡萃取时间的增加，回收率下降；温度升高，回收率下降；而碱液提取法在室温10min时回收率仅为52.7%，超声波法在室温萃取10min时回收率最佳，综合温度影响及提高检测效率考虑，采用超声波法在室温提取10min。

  - 气相色谱-质谱法测定条件的选择

5.6.1色谱柱的选择

鉴于硫酸二甲酯的性质，选择常用的HP-5色谱柱和DB-624色谱柱进行比较，HP-5柱属于中等极性色谱柱，而DB-624柱子介于弱极性和中等极性之间，对挥发性有机物的检测很有优势。图2为采用乙酸乙酯配制10ppm浓度的硫酸二甲酯溶液，在两种不同色谱柱下测试的图谱。

图2不同色谱柱下的GC-MS谱图

由图2可得在相同溶剂相同浓度下，HP-5色谱柱在t=4.672出峰，选择离子积分峰面积A=64725，且在九分多钟后有较多杂质峰，而DB-624色谱柱在t=4.909出峰，选择离子积分峰面积A=84931，虽然HP-5色谱柱的出峰时间略优于DB-624色谱柱，但是在相同浓度下DB-624柱的灵敏度更高，结合DMS的易挥发性，故选择DB-624柱较为合适。

5.6.2溶剂的优化

进行方法优化配置DMS的标准溶液，选取丙酮、甲醇、乙酸乙酯和正己烷四种溶剂配置DMS溶液并分别上机。图3为经程序升温优化后的色谱图积分峰面积和出峰时间，DMS在上述四种溶剂的出峰时间相差不大，但是响应值则相差较大，由图可见。在相同的升温程序下，在甲醇、丙酮、正己烷和乙酸乙酯不同溶剂中的出峰时间分别为t=4.911、4.909、4.904和4.909，响应峰面积分别为A=6376、84928、105552和84931，DMS在正己烷和乙酸乙酯中的灵敏度高，但是综合考虑DMS的性质和萃取对象（助剂）的特性及溶解性，选用乙酸乙酯作为溶剂比较合适。

图3不同溶剂的峰面积和出峰时间图

5.6.2色谱分流比的优化

考察了不同分流比对DMS检测结果的影响，在一系列的进样瓶中加入1mg/L的待测物，分别在不分流、5:1、10:1、15:1分流比条件下测定，重复3次，从色谱峰的峰面积、信噪比进行考察。由表3可知，随着分流比的增大，色谱峰面积逐渐减小，然而由于色谱峰宽同时也变窄，塔板数逐渐增大，信噪比则呈现先增大后减小的趋势，色谱峰的对称因子变化不大，具有较好的对称性。以最佳信噪比为主，兼顾峰面积和塔板数，最终选择分流比为不分流。

表3 不同分流比下的出峰时间和峰面积

| 分流比 | 平均出峰时间min | 平均色谱峰面积 |
| --- | --- | --- |
| 不分流 | 4.909 | 8246 |
| 5:1 | 4.942 | 3326 |
| 10:1 | 4.917 | 1655 |
| 15:1 | 4.920 | 1225 |

  - 线性范围和方法定量限

在空白助剂样品中加标，按浓度从低到高依次进行测定，以得到的色谱峰的峰面积为纵坐标，对应的物质含量为横坐标作图，绘制标准工作曲线。结果表明，在线性范围内，物质含量与峰面积有良好的线性关系，相关系数均大于0.999。

以3倍信噪比时对应的物质含量作为检出限LOD，以10倍信噪比时对应的物质含量作为定量限LOQ，确定该物质的检出限为1 mg/kg、定量限为10mg/kg。

图4 采用GC-MS测定硫酸二甲酯的标准曲线图

  - 方法的回收率和精密度

纺织染整助剂组成成分复杂，形态差异较大。本实验选用典型形态的助剂，如固体（柔软剂）、乳化体系（防水剂）和分散体系（氨基硅油）进行添加回收试验。添加回收试验采用3个添加水平，即10mg/kg、25mg/kg和50mg/kg，每种基质的每个添加浓度进行6次平行试验，以6次试验的平均回收率作为回收率指标的最终结果，以6次试验结果的相对标准偏差（RSD）来衡量方法的精密度。回收率和精密度数据如表4所示，硫酸二甲酯的回收率在78.8%~102.9%之间，RSD在4.5%~8.6%之间，可见方法的回收率和精密度都较好。

表4  方法的回收率和精密度试验结果（n=6）

| 助剂名称 | 添加水平10mg/kg |  |  |  | 添加水平25mg/kg |  |  |  | 添加水平50mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
| 柔软剂 | 10.10 | 101.0 | 93.0 | 5.8 | 25.15 | 100.6 | 95.5 | 5.5 | 45.35 | 90.7 | 93.3 | 8.0 |
|  | 8.90 | 89.0 |  |  | 23.15 | 92.6 |  |  | 51.15 | 102.3 |  |  |
|  | 9.39 | 93.9 |  |  | 22.35 | 89.4 |  |  | 42.85 | 85.7 |  |  |
|  | 8.87 | 88.7 |  |  | 25.05 | 100.2 |  |  | 43.95 | 87.9 |  |  |
|  | 9.77 | 97.7 |  |  | 22.54 | 90.2 |  |  | 45.15 | 90.3 |  |  |
|  | 8.79 | 87.9 |  |  | 24.95 | 99.8 |  |  | 51.45 | 102.9 |  |  |
| 防水剂 | 8.70 | 87.0 | 90.7 | 8.6 | 24.25 | 97.0 | 94.0 | 5.4 | 52.00 | 104.0 | 96.8 | 5.7 |
|  | 10.24 | 102.4 |  |  | 25.60 | 102.4 |  |  | 48.85 | 97.7 |  |  |
|  | 9.30 | 93.0 |  |  | 23.25 | 93.0 |  |  | 44.80 | 89.6 |  |  |
|  | 9.34 | 93.4 |  |  | 23.34 | 93.4 |  |  | 48.75 | 97.5 |  |  |
|  | 8.96 | 89.6 |  |  | 22.40 | 89.6 |  |  | 45.60 | 91.2 |  |  |
|  | 7.88 | 78.8 |  |  | 22.21 | 88.8 |  |  | 50.45 | 100.9 |  |  |
| 氨基硅油 | 9.54 | 95.4 | 94.5 | 4.5 | 23.84 | 95.4 | 94.5 | 4.5 | 42.80 | 85.6 | 91.4 | 7.2 |
|  | 9.64 | 96.4 |  |  | 24.10 | 96.4 |  |  | 48.55 | 97.1 |  |  |
|  | 9.24 | 92.4 |  |  | 23.11 | 92.4 |  |  | 43.25 | 86.5 |  |  |
|  | 9.24 | 92.4 |  |  | 23.10 | 92.4 |  |  | 42.30 | 84.6 |  |  |
|  | 8.90 | 89.0 |  |  | 22.25 | 89.0 |  |  | 47.65 | 95.3 |  |  |
|  | 10.14 | 101.4 |  |  | 25.34 | 101.4 |  |  | 49.65 | 99.3 |  |  |

- 方法验证试验

本方法经----等五个实验室的技术人员进行了方法验证试验，验证采用空白样品添加回收法，即对不含有硫酸二甲酯的纺织染整助剂添加标准品，然后按本方法进行测定，试验结果详见附件协同试验报告。试验测定结果的平均值---，相对标准偏差---，表明本标准具有良好的实验重现性。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

国家对各行业产品的质量、安全、环保越来越重视，纺织染整助剂涉及生产、使用、运输、贮存等各个环节的安全性也同样越来越受到关注。在纺织行业中常使用含有硫酸二甲酯等纺织染整助剂，因此，制定标准对纺织染整助剂中硫酸二甲酯的测定方法进行统一和规范，可以更有效更安全地组织生产、贸易及其使用，有利于行业内的技术交流和沟通，对于加强产品的质量控制、行业技术交流和产业化推广具有非常重要的意义，可切实促进行业技术水平的整体提高，保护人类健康和环境安全，推动我国纺织染整助剂行业的健康发展。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性国家标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予说明的事项

无。

- 主要参考文献

[1] 裴德君.气相色谱-质谱联用法测定纺织品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯[J].分析试验室，2015,43,31-34.

[2] 阮佳威，姚洪燕等.药物中硫酸二甲酯残留量的气质联用法测定[J].浙江树人大学学报，2014,14,31-35.

[3] 吴杰，姚晨之.顶空气相色谱法测定季铵盐型表面活性剂中硫酸二甲酯[J].日用化学工业，2009,39.

[4] 方金红.柱前衍生化法测定化学合成丹皮酚中硫酸二甲酯残留量[J].安徽医药，2014.

[5]Dimethyl Sulfate,Report on Carcinogens,Twelfth Edition(2011).

[6] Dimethyl sulphate and diethyl sulphate in air[R].美国：Health and Safety Laboratory, 1998：1-7.

[7] 张淑琴，聂莉.车间空气中硫酸二甲酯的高效液相色谱测定方法[J] .1992,21,73-75.

[8] 张峻，郭盈.硫酸二甲酯的吸附剂采样-化学比色法测定研究[J].职业卫生与应急救援，2008.

[9] 邓桂凤，姚彤炜.顶空气相色谱法测定盐酸格拉司琼中硫酸二甲酯残留量[J].浙江大学学报（医学版），2008,37,156-158.

[10]吴平谷.大口径毛细管柱气相色谱法测定土壤中硫酸二甲酯含量[J].中国卫生检验杂志，1998，346-347.