ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

纺织染整助剂 有害物质的测定

4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺(MOCA)的测定

Determination of harmful substances in textile dyeing and finishing auxiliariesPart X: Determination of 4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline)

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会(SAC/TC 134/SC1)归口。

本标准起草单位：苏州大学、浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江传化股份有限公司。

本标准主要起草人：

纺织染整助剂中有害物质的测定 4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T ***规定了纺织染整助剂中4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺(MOCA)的测定方法。

本标准适用于各类纺织染整助剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 3 原理

试样加水后，经无水硫酸钠和氯化钠破乳处理，以甲苯作为提取剂超声提取，高速离心后过滤，用配有三重四极杆气相色谱-质谱/质谱联用仪（GC/MS/MS）进行测定。

4 试剂和材料

4.1  通则

除非另有说明，在分析中所用试剂均为分析纯和GB/T 6682规定的三级水。

- 4.2  甲苯。

  - 无水硫酸钠。

4.4  氯化钠。

4.5  有机相过滤膜：0.22μm。

4.6  4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺标准物质（CAS号：101-14-4）：纯度≥99.0％。

- 4.6.1  4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺标准储备液（1000μg/mL）：称取约10.0 mg4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺，用甲苯溶解并定容至10mL，配制成浓度约1000μg/mL的标准储备液。

注：标准储备溶液保存在棕色瓶中，置于冰箱冷冻室中，保存期一个月。

    - 4.6.2  4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺标准工作溶液：分别移取0.001mL，0.005mL，0.01 mL，0.05 mL，0.1 mL，0.2 mL，0.4 mL4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺标准储备溶液（4.6.1）于10 mL容量瓶中，用甲苯稀释至刻度。4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺标准工作溶液浓度分别为0.1μg/mL ，0.5μg/mL ，1μg/mL，5μg/mL，10μg/mL，20μg/mL，40μg/mL。

5 仪器和设备

- 5.1 三重四极杆气相色谱-质谱/质谱联用仪（GC/MS/MS）。

- 5.2 超声波发生器：工作频率40kHz。

- 5.3 分析天平：感量为0.1 mg 。

- 5.4 反应器：具密封塞，约40mL，由硬质玻璃制成管状。

5.5 漩涡振荡器。

- 5.6 巴氏吸管：2mL，一次性使用。

  - 离心机：转速不低于10000r/min。

6 分析步骤

- 6.1提取

称取有代表性的纺织染整助剂试样约0.2g（精确至0. 001 g）于反应器（5.4）中，加入5mL三级水，用漩涡振荡器充分振荡溶解，加入无水硫酸钠（4.3）和氯化钠（4.4）各2.0g，用漩涡振荡器充分振荡30s后加入10mL甲苯（4.2），用漩涡振荡器充分振荡30s后将反应器放入超声波清洗器（5.2）中萃取30min，每隔5min手摇振荡一次，使其萃取过程充分。萃取结束后静置5min待其自然分层。用巴氏吸管（5.6）吸取上层乳液约6mL加入10mL离心管中，用10000r/min转速离心10min，取上层清液经0.22μm有机膜过滤后,供仪器分析用。

  - 气相色谱-质谱联用仪测定

6.2.1工作参数

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出气相-质谱分析的通用参数。设定的参数应保证色谱条件测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，下列给出的参数证明是可行的：

- 色谱柱：30m×0.25mm（内径）×0.25μm（膜厚），VF-5MS FS，或相当者。

- 进样口温度：250℃；

- 色谱-质谱接口温度：270℃；

- 进样量：1uL；

- 进样方式：不分流；

- 载气：氦气，纯度99.999%

- 载气流速：1 mL/min；

- 色谱柱温度：60℃ (1min) 280℃（5min）；

- 数据采集方式；反应监测离子扫描方式（MRM）；

- 电离方式：EI；

- 电离能量：70eV;

- 溶剂延迟：10min;

- 定量母离子m/z：231,对应子离子m/z：195；碰撞压力：16V;

定性母离子m/z：266，对应子离子m/z：195；碰撞压力：19V。

注：4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的总离子流图参见附录A中图A.1，质谱图参见附录A中图A.2。

6.2.2气相色谱-质谱分析及阳性结果确证

按GC-MS/MS条件（6.2.1）对标准工作溶液(4.4)依次进行测定，定量离子为 m/z= 231>195，定性离子为m/z =266>195，定量子离子和定性子离子其丰度比为100:57，参考保留时间为12.58min。以标准工作溶液中4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺的浓度(单位以μg/mL表示)为横坐标，对应色谱峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。按式(1)回归计算：

A = a×c + b    ……………………………………………（1）

式中：

A——4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺的峰面积；

c——标准工作溶液中4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

a——回归曲线的斜率；

b——回归曲线的截距。

标准工作曲线的相关系数应不小于0.99。

根据定量选择离子色谱峰面积用外标法定量。标准工作溶液和待测样液中4,4'-亚甲基双-2-氯苯胺的响应值均应在仪器检测的线性范围内，且待测样液中的含量应在标准工作溶液范围内，否则将样液按一定比例稀释后再测定。

7 空白试验

除不加样品外，按上述6.1～6.2测定步骤进行。

8 结果计算

按式（1）计算4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的含量：

(1)

式中：

X ——试样中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

As——样液中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的峰面积（或峰高）；

Ao——空白样液中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的峰面积（或峰高）；

Cs——标准工作液中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）;

V ——萃取液体积，单位为毫升（mL）;

Ac——标准工作液中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的峰面积（或峰高）；

m ——试样质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

- 测定低限、回收率和精密度

- 9.1  测定低限

本方法的测定低限为10mg/kg。

  - 回收率

本方法对纺织染整助剂中4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的回收率为80%～100%。

  - 精密度

在同一个实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。以大于这两个测定值的算术平均值的10%的情况不超过5%为前提。

10 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

  - a)  试样的描述；

  - b)  使用的标准；

  - c)  使用的方法；

d)  试验结果；

f)  偏离标准的差异；

g） 试验日期。

附 录 A
（资料性附录）
4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的标准色谱图和质谱图

图A.1 4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的标准色谱图

图A.2 4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺的质谱图

_________________________________