中华人民共和国国家标准

纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）和十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定

编制说明

（征求意见稿）

传化智联股份有限公司

杭州传化精细化工有限公司

2019年7月

《纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）和十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定》

国家标准编制说明

- 任务来源

根据纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）和十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定》列入2019年推荐性国家标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由传化智联股份有限公司等负责起草。

- 制定本标准的目的和意义

有机硅织物整理助剂是一类很重要的、高附加值、大品类纺织染整助剂，在织物整理方面有着广泛的应用。因其独特的表面性能和优异的手感性能，广泛应用于天然及合成纤维的加工处理中，通过不同的结构设计和加工处理可赋予织物丰富的性能，使织物获得丰满、柔软, 滑爽、挺弹、光亮等风格，赋予织物防水、防污、防皱、防静电、防起球等性能，还可以提高纤维的强度, 减轻磨损。同时有机硅化学品也可以作为添加剂使用于其它各种类型的纺织染整助剂中，以达到特定的功能要求。总而言之，有机硅织物整理助剂的使用对提高下游纺织产品的服用性能，提高纺织产品质量和附加值发挥着重要的作用。

在2008年3月举行的欧洲化学品管理局PBT工作组会议上，D4和D5首次被列入需进一步评估的化学品名单，此后加拿大、挪威、美国、澳大利亚、日本等国对挥发性环硅氧烷（ cVMS ）展开了风险评估和环境监测。部分研究表明D4对水生环境有长期的有害作用，而且有削弱生殖能力的危险。其主要通过挥发、废水等方式进入环境，在生物体内富集，产生生物危害。即D4被认为具有PBT（持久性、生物蓄积性、毒性物质）和，vPvB（高持久性、生物累积性物质），而D5、D6则被识别为vPvB物质。2018年1月，D4、D5作为限制物质被列入REACH附录17。2018年6月27日，ECHA公布第19批高关注度物质（SVHC），D4、D5、D6进入REACH高关注度物质（SVHC）之列。为跟进REACH法规，STANDARD 100 by OEKO-TEX ® 在其2019版也提出对纺织品中的D4、D5、D6含量进行限制。Bluesign、GOTS等国际认证也将D4、D5、D6限制纳入其中。

当前产业链对纺织染整助剂中D4、D5、D6的含量关注度非常高，各大企业均在采取积极的措施控制产品中D4、D5、D6含量。然而国内外均尚无相应标准建立，急需行业建立标准进行规范，以此带动纺织染整助剂行业大类产品的转型升级和品质提升，并应对国外贸易性技术壁垒，保护生态环境，促进纺织产业链绿色可持续发展。

- 标准制定工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）和十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定》标准的编制工作，起草单位专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作。主要工作过程如下：

1）2017年5月-2018年6月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准，关注国内外相关法规进展。

2）2017年8月-2018年11月，对国内外的分析检测方法进行对比分析，确定实验方案，进行预研，对方法的可行性进行了论证，并在起草单位初步应用。

3）2018年11月-2019年5月，重新编制实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统方法确认工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2019年5月-2019年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据进行整理并形成标准征求意见稿和编制说明征求意见稿，2019年7月-2019年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 采用国际标准和国外先进标准情况的说明

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 标准方法制定的内容和依据

- 标准制定的编写格式和原则

本标准严格按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4 部分:试验方法标准》中的各项规定进行编写，力求标准符合规范化和标准化的要求。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对纺织染整助剂产品特性了解的基础上，广泛参考相关行业标准及文献资料，同时考虑国内现有的检测机构的能力和实际情况，建立适用的分析测试方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性、先进性、普遍适用性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

- 标准适用范围的确定

本标准规定了纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）、十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷、十甲基环五硅氧烷、十二甲基环六硅氧烷的测定。

- 国内外相关测试方法和标准

标准起草小组未查询到国内或国外有关纺织染整助剂产品中八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）和十二甲基环六硅氧烷（D6）的测定相关标准资料，但参考了《GB/T 20435-2006 八甲基环四硅氧烷》中相关检测标准采用气相色谱对样品中的D4、D5、D6进行检测。对于硅油及其乳液中D4、D5、D6的检测，有文献采用N,N-二甲基甲酰胺（DMF）对样品进行溶解后采用顶空-气相色谱法对D3、D4、D5、D6进行分析；Herbert M等提出用正己烷+甲醇（2+1）溶解样品后用气相色谱对D4、D5、D6进行分析。本标准在综合研究各类溶剂体系后，采用正己烷+异丙醇（1+1）混合溶剂对样品进行溶解，通过加入冰乙酸抑制D4、D5、D6的分解，并采用气相色谱仪（GC）对有机硅织物整理助剂中D4、D5、D6进行检测，对于正己烷+异丙醇（1+1）混合溶剂不易完全溶解的样品，采用静态顶空进样法进行气相色谱分析（HS-GC）。该方法可同时测定样品中D4、D5、D6的含量，准确度和精密度均能满足要求，且操作简单、快速、准确，能为检测机构、纺织助剂生产企业及应用企业测定纺织染整助剂中D4、D5、D6含量提供技术支撑。

- 实验方法的分析和验证

  - 方法原理

    - 气相色谱（GC）法

本标准GC法采用正己烷+异丙醇（1+1）混合溶剂对样品进行溶解后，通过加入冰乙酸抑制D4、D5、D6的分解，采用气相色谱仪对纺织染整助剂中D4、D5、D6含量进行检测，以外标法定量。

    - HS-GC静态顶空-气相色谱（HS-GC）法

本标准HS-GC法采用正己烷+异丙醇(1+1)对样品进行溶解后，通过加入冰乙酸抑制D4、D5、D6的分解，采用静态顶空进样-气相色谱仪对纺织染整助剂中D4、D5、D6含量进行检测，以外标法定量。

  - 技术路线

方法技术路线如图1所示。

图1技术路线图

  - 气相色谱（GC）法测定D4、D5、D6含量

    - 试样前处理

为了使试样浓度均一、便于上机进样测定，需要将试样完全溶解。由于纺织染整助剂种类较多，成分结构复杂，而待测组分D4、D5、D6极性较低，为了能更好的溶解样品，本标准从溶剂体系、超声时间和抑制剂的影响3方面进行了考察研究。

      - 溶剂体系的选择

本标准考察了常见溶剂乙酸乙酯、三氯甲烷、正己烷、异丙醇等，对不同纺织染整助剂的溶解能力，并对溶剂进行了筛选，结果见表1。

表1溶剂体系的选择

| 样品 | 助剂名称 | 外观 | 乙酸乙酯 | 三氯甲烷 | 正己烷 | 异丙醇 | 正己烷+异丙醇（1+1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含硅助剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨基硅油原油 | 无色透明粘稠液体 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 氨基硅油 乳液 | 乳白色乳液 | √ | × | × | √ | √ |
| 3 | 嵌段硅油 原油 | 微黄色透明粘稠液体 | √ | √ | × | √ | √ |
| 4 | 嵌段硅油 乳液 | 微黄色透明粘稠液体 | √ | × | × | √ | √ |
| 5 | 嵌段硅油 乳液 | 无色透明粘稠液体 | × | × | × | √ | √ |
| 6 | 嵌段硅油 乳液 | 白色乳液 | × | × | × | × | √ |
| 7 | 涂层助剂 | 乳白色带蓝光乳液 | × | × | × | √ | √ |
| 8 | 消泡剂 | 乳白色液体 | √ | × | × | √ | √ |
| 9 | 消泡剂 | 浅白色粘稠液体 | × | × | × | √ | √ |
| 10 | 软膏 | 浅黄色至白色乳液 | × | × | × | √ | √ |
| 11 | 软膏 | 淡黄色乳液 | × | × | × | √ | √ |
| 12 | 专用柔软剂 | 白色至米黄色乳液 | √ | √ | × | × | √ |
| 其它非硅助剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 净洗剂 | 白色微潮粉末 | × | × | × | × | × |
| 14 | 退浆剂 | 无色至微黄色透明液体 | × | × | √ | × | × |
| 15 | 去油剂 | 无色至微黄色透明液体 | √ | × | √ | √ | √ |
| 16 | 匀染剂 | 棕红色液体 | √ | × | × | √ | √ |
| 17 | 固色剂 | 棕黄色至棕红色粘稠液体 | × | × | × | × | × |
| 18 | 片状柔软剂 | 浅黄色或带红光片状固体 | × | √ | × | √ | √ |
| 19 | 粘合剂 | 乳白色粘稠液体 | × | × | × | × | × |
| 20 | 增稠剂 | 浅黄色粘稠液体 | × | × | × | × | × |
| 21 | 环保树脂 | 乳白色粘稠液体 | × | × | × | × | × |
| 22 | 抗静电剂 | 无色至黄色液体 | × | × | × | √ | √ |
| 23 | 亲水抗静电柔软剂 | 浅白色粘稠液体 | √ | × | × | √ | √ |
| 24 | 六碳氟系防水防油加工剂 | 微红色乳液 | × | × | × | × | × |
| 注：“√”表示溶解完全或只有少量不溶物；“×”表示溶解不完全。 |  |  |  |  |  |  |  |

表1的结果表明，任何单一的溶剂都无法完全溶解所有种类的纺织染整助剂，考虑到D4、D5、D6主要存在于含硅助剂中，而正己烷+异丙醇（1+1）溶剂体系可以完全溶解各类含硅助剂，对于非硅助剂正己烷+异丙醇（1+1）存在溶解不完全的情况。若样品无法完全溶解，宜采用静态顶空-气相色谱法。

    - 溶解时间的优化

本标准在正己烷+异丙醇（1+1）溶剂体系下，分别对超声溶解时间0、5、10、15min进行了研究。结果见表2。

表2溶解时间的比较

| 试样 | 超声时间（min） | D4（mg/kg） | D5（mg/kg） | D6（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 0 | 6498 | 13259 | 8659 |
|  | 5 | 6511 | 12258 | 8671 |
|  | 10 | 6509 | 13224 | 8704 |
|  | 15 | 6538 | 13205 | 8663 |
| 氨基硅油乳液 | 0 | 586 | 1265 | 826 |
|  | 5 | 596 | 1289 | 838 |
|  | 10 | 593 | 1272 | 819 |
|  | 15 | 598 | 1302 | 812 |
| 软膏 | 0 | 965 | 1411 | 759 |
|  | 5 | 1038 | 1657 | 845 |
|  | 10 | 1049 | 1685 | 858 |
|  | 15 | 1044 | 1678 | 846 |

表2的结果表明，随着超声时间的延长，D4、D5、D6检测结果逐渐变高，当超声时间达到10分钟时，样品已完全溶解（萃取），若超声溶解的时间不够可能会导致检测结果偏低，为了保证实验结果的准确性，本标准选择10min作为超声溶解时间。

    - 冰乙酸对检测结果的影响

含硅助剂中的碱性组分，可能会使样品中的D4、D5、D6在受热情况下发生裂解，使气相色谱检测结果偏高或结果不平行，可通过往样品中加入定量冰乙酸，中和样品中的碱性组分后得到改善，结果见表3。

表3冰乙酸对检测结果的影响

| 试样 | 加冰乙酸的量（mL） | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 0.1 | 6147 | 12493 | 8347 |
|  | 0 | 6101 | 12505 | 8372 |
| 嵌段硅油 乳液 | 0.1 | 295 | 401 | 973 |
|  | 0 | 302 | 418 | 959 |

由于使用GC法测定样品时，样品中的D4、D5、D6在气化室中快速气化，即使是偏碱性的样品在气化室中分解的情况也不明显，但是考虑到可能存在其他特殊的碱性样品会在气化室分解以及保持HS-GC法预处理方式的统一性，本标准规定GC法预处理时也加入0.1mL冰乙酸。

    - 仪器及参数选择

由于需同时测定样品中D4、D5、D6的含量，而样品中含有多种不同的组分，为了保证检测结果的准确性，需要选择合适的进样口温度和分流比，使样品待测峰具有较高的分离度和选择性。

仪器的参数选择基于以下三点：一是保证样品完全气化，防止未气化的高沸组分对仪器造成损害；二是参考国标GB/T 20435-2006 《八甲基环四硅氧烷》等文献资料中仪器参数；三是对上述参数中仪器条件进行改变对比验证，选择适宜参数。

    - 进样口温度的选择

为了保证样品完全气化，本标准分别考察了进样口温度为230℃、250℃、280℃时D4、D5、D6的峰面积，结果见表4。

表4 进样口温度比较

| 试样 | T=230℃ |  |  | T=250℃ |  |  | T=280℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D4 (mg/kg) | D5 (mg/kg) | D6 (mg/kg) | D4 (mg/kg) | D5 (mg/kg) | D6 (mg/kg) | D4 (mg/kg) | D5 (mg/kg) | D6 (mg/kg) |
| 氨基硅油原油 | 6102 | 12488 | 8343 | 6147 | 12493 | 8347 | 6169 | 12546 | 8385 |
| 氨基硅油乳液 | 715 | 1380 | 799 | 724 | 1377 | 805 | 728 | 1365 | 810 |
| 嵌段硅油 原油 | 5791 | 9812 | 5261 | 5780 | 9760 | 5220 | 5878 | 9880 | 5309 |
| 嵌段硅油 乳液 | 3565 | 6129 | 3211 | 3578 | 6125 | 3228 | 3563 | 6157 | 3321 |

表4的结果表明，进样口温度分别为230、250和280℃时，D4、D5、D6的峰面积一致。由于试样中可能含有的组分包含D4、D5、D6和难挥发的硅油、乳化剂等，试样在溶剂中完全溶解时，这些物质都会进入到气相色谱的进样口衬管内。进样口温度过高可能会引起这些物质的分解。考虑到250℃与D4、D5、D6的沸点接近，最终选取的进样口温度为250℃。

    - 分流比的选择

由于纺织染整助剂组分复杂，各组分的沸点差异较大，各组分扩散到进样系统中的分流点时由于气化程度不同，导致实际分流比不同，检测结果准确性降低，分流比越大，分流歧视现象越明显。为了保证结果的准确性，降低分流歧视，本方法考察了低分流比（10:1）和不分流进样，结果见表5。

表5 分流比的比较

| 试样 | 分流比 | D4 (mg/Kg) | D5 (mg/Kg) | D6 (mg/Kg) | D4回收率（%） | D5回收率（%） | D6回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 分流比（10:1） | 5311 | 12459 | 7546 | 86.3 | 85.2 | 79.6 |
|  | 不分流 | 6489 | 14640 | 9056 | 95.6 | 94.5 | 96.4 |
| 嵌段硅油乳液 | 分流比（10:1） | 9531 | 6867 | 3096 | 85.3 | 82.9 | 81.5 |
|  | 不分流 | 10670 | 7803 | 3480 | 93.2 | 94.8 | 95.7 |

表5的结果表明，即使是在低分流比条件下，仍有较高的分流歧视，导致检测结果偏低，通过加标回收实验表明，分流比为10:1时，回收率只在79.6%~86.3%之间，为了保证结果的准确性，本方法选择不分流进样。

    - 标准曲线绘制

在本方法实验所确定的仪器条件下，对浓度1.00、2.50、5.00、10.0、20.0、30.0、40.0 mg/L低浓度标准工作溶液和50.0、1.00102、2.00102、4.00102、6.00102、8.00102 mg/L高浓度标准工作溶液进行分析测定，分别以浓度c为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线，浓度c与峰面积具有良好的线性关系。图2-1和图2-2为标准工作曲线，表6为标准工作曲线参数。

图2-1高浓度标准工作曲线

图2-2低浓度标准工作曲线

表6 标准工作曲线参数

|  | 回归方程 | 相关系数R2 | 线性范围 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| D4 | Y=4.238X+4.892 | 0.9999 | 50.0~1.00103 |
|  | Y=4.030X+10.163 | 0.9997 | 1.00~50.0 |
| D5 | Y=4.108X-2.230 | 0.9998 | 50.0~1.00103 |
|  | Y=3.919X+3.765 | 0.9994 | 1.00~50.0 |
| D6 | Y=3.581X-4.067 | 0.9993 | 50.0~1.00103 |
|  | Y=3.376X+2.376 | 0.9996 | 1.00~50.0 |

    - 检出限和定量限的确定

以3倍信噪比（S/N）为检出限，10倍信噪比（S/N）为定量限，根据检出限和方法条件可计算得出方法的定量限。将标准溶液的浓度逐级稀释得到D4、D5、D6的检出限并计算定量限，D4、D5、D6检出限和定量限见表7。

表7 方法检出限和定量限

|  | D4 | D5 | D6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| 定量限（mg/kg） | 8.33 | 16.7 | 16.7 |

综合考虑REACH、Bluesign、GOTS等各项法规、认证的要求和不同仪器对D4、D5、D6的检测灵敏度，规定本方法D4、D5、D6的检出限为50mg/kg。

    - 方法的精密度和回收率

本方法采用对实际试样加入混合标准溶液方法，添加量分别为50%、100%、200%。回收率在92.5%~101.1%之间，具有较高的回收率，结果见表8。

表8 方法回收率试验

| 样品名称 | 序号 | 样品称样量 | 含量（mg/L） |  |  | 回收率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D4 | D5 | D6 | D4 | D5 | D6 |
| 氨基硅油原油 | 1 | 加标标样理论值 | 2639 | 5404 | 2765 | 93.0 | 94.8 | 95.2 |
|  |  | 样品值 | 6509 | 13224 | 8704 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 8963 | 18349 | 11336 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 5170 | 10587 | 5418 | 97.9 | 96.6 | 95.8 |
|  |  | 样品值 | 6509 | 13224 | 8704 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 11568 | 23447 | 13892 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 10376 | 21249 | 10873 | 96.1 | 94.4 | 95.4 |
|  |  | 样品值 | 6509 | 13224 | 8704 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 16481 | 33273 | 19072 |  |  |  |
| 氨基硅油乳液 | 1 | 加标标样理论值 | 263 | 675 | 276 | 94.5 | 92.5 | 94.4 |
|  |  | 样品值 | 593 | 1272 | 819 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 842 | 1895 | 1079 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 525 | 1345 | 550 | 94.9 | 92.8 | 94.4 |
|  |  | 样品值 | 593 | 1272 | 819 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1092 | 2519 | 1338 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 1034 | 2647 | 1084 | 92.5 | 94.4 | 96.1 |
|  |  | 样品值 | 593 | 1272 | 819 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1550 | 3771 | 1860 |  |  |  |
| 软膏 | 1 | 加标标样理论值 | 524 | 805 | 549 | 99.5 | 96.4 | 94.5 |
|  |  | 样品值 | 1049 | 1685 | 858 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1571 | 2461 | 1377 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 1023 | 1571 | 1072 | 99.7 | 99.9 | 101.1 |
|  |  | 样品值 | 1049 | 1685 | 858 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 2070 | 3255 | 1942 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 2056 | 3157 | 2154 | 98.8 | 99.5 | 93.6 |
|  |  | 样品值 | 1049 | 1685 | 858 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 3080 | 4826 | 2875 |  |  |  |

对样品平行测定6次，计算相对标准偏差（RSD）以判断方法精密度，RSD在0.57%~2.17%之间，该标准具有较高的精密度，结果见表9。

表9方法精密度试验

| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 6509 | 13224 | 8704 |
|  | 6540 | 13407 | 8812 |
|  | 6582 | 13325 | 8756 |
|  | 6456 | 13256 | 8664 |
|  | 6463 | 13389 | 8825 |
|  | 6554 | 13421 | 8716 |
| 相对标准偏差（%） | 0.71 | 0.57 | 0.66 |
| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| 氨基硅油乳液 | 593 | 1272 | 819 |
|  | 559 | 1263 | 823 |
|  | 566 | 1301 | 852 |
|  | 575 | 1307 | 852 |
|  | 586 | 1285 | 845 |
|  | 588 | 1277 | 836 |
| 相对标准偏差（%） | 2.17 | 1.23 | 1.58 |
| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| 软膏 | 1049 | 1685 | 858 |
|  | 1043 | 1691 | 865 |
|  | 1036 | 1675 | 875 |
|  | 1075 | 1659 | 849 |
|  | 1026 | 1695 | 843 |
|  | 1068 | 1668 | 876 |
| 相对标准偏差（%） | 1.64 | 0.76 | 1.43 |

  - 静态顶空-气相色谱（HS-GC）法测定D4、D5、D6含量

    - 样品前处理

不同于GC法，HS-GC法不需要将样品完全溶解，只需要将样品均匀分散在顶空瓶中，使待测物达到气液平衡即可。纺织染整助剂种类繁多、组分复杂，用水、DMF、DMSO等常用顶空溶剂无法完全溶解各类样品，通过结合5.3.1.1节中溶剂选择的相关研究，本方法最终采用正己烷+异丙醇（1+1）作为溶剂，直接把原样或者溶剂稀释过的样品移取到顶空瓶中后进HS-GC进行检测。

    - 冰乙酸对检测结果的影响

采用GC法分析时，样品在气化室中快速气化，样品中的D4、D5、D6分解较不明显，通常对检测结果没有显著影响；而采用HS-GC法时，由于样品在顶空瓶中以185℃平衡45min，一些碱性样品存在分解并释放出D4、D5、D6的现象。本方法考察了冰乙酸对抑制样品的分解的影响，结果见表10。

表10冰乙酸对检测结果的影响表

| 试样 | 加冰乙酸的量（mL） | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 0.1 | 6606 | 13550 | 8940 |
|  | 0 | 6859 | 14335 | 9251 |
| 嵌段硅油乳液 | 0.1 | 439 | 475 | 1158 |
|  | 0 | 460 | 483 | 1185 |

表10的结果表明，采用HS-GC法高温长时间平衡时，加入冰乙酸能够有效抑制碱性样品的分解，为了保证测定结果的准确性，本方法选择加入0.1mL冰乙酸以抑制碱性样品的分解。

    - 仪器参数选择

为了保证提高样品分析的灵敏度和分析结果的平行性，需要对顶空平衡温度和时间进行优化，分别通过比较平衡温度100℃、130℃、160℃、180℃和185℃平衡时间15min、30min、45min时D4、D5、D6的峰面积来对顶空条件进行优化，结果见表11。

表11 仪器参数的选择

| 氨基硅油原油 | 顶空条件 | 平衡时间 | D4峰面积 | D5峰面积 | D6峰面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加热管温度：100℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 164.9 | 358.4 | 216.8 |
|  |  | 30min | 184.5 | 379.6 | 239.8 |
|  |  | 45min | 190.0 | 381.2 | 246.8 |
|  | 加热管温度：130℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 195.1 | 412.0 | 252.4 |
|  |  | 30min | 208.8 | 432.9 | 292.2 |
|  |  | 45min | 212.4 | 449.1 | 301.6 |
|  | 加热管温度：160℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 219.5 | 458.3 | 311.6 |
|  |  | 30min | 228.7 | 479.6 | 326.4 |
|  |  | 45min | 237.9 | 496.8 | 340.8 |
|  | 加热管温度：180℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 244.3 | 511.5 | 350.9 |
|  |  | 30min | 250.3 | 526.5 | 358.2 |
|  |  | 45min | 253.4 | 532.7 | 365.2 |
|  | 加热管温度：185℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 245.7 | 521.7 | 351.8 |
|  |  | 30min | 249.2 | 523.8 | 356.9 |
|  |  | 45min | 251.2 | 528.9 | 358.6 |
| 氨基硅油乳液 | 加热管温度：100℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 11.1 | 26.1 | 13.9 |
|  |  | 30min | 16.9 | 30.2 | 16.6 |
|  |  | 45min | 20.7 | 33.9 | 20.1 |
|  | 加热管温度：130℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 20.1 | 33.8 | 22.0 |
|  |  | 30min | 22.6 | 36.0 | 26.9 |
|  |  | 45min | 24.4 | 41.1 | 29.5 |
|  | 加热管温度：160℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 24.8 | 44.2 | 31.1 |
|  |  | 30min | 25.0 | 47.8 | 34.6 |
|  |  | 45min | 25.4 | 47.9 | 34.2 |
|  | 加热管温度：180℃ 定量环温度：195℃ 传输线温度：205℃ | 15min | 23.1 | 44.5 | 32.8 |
|  |  | 30min | 25.8 | 48.5 | 34.9 |
|  |  | 45min | 24.8 | 47.4 | 33.6 |

表11的结果表明，平衡温度越高、平衡时间越久，样品测定结果越高，这是由于D4、D5、D6沸点较高在顶空瓶中难以达到气液平衡导致，当平衡温度达到180℃、平衡时间达到30min时，样品测定结果不随平衡温度和平衡时间的提高而增大，表明样品已经在顶空瓶中达到气液平衡。为了确保分析结果的准确性，本方法选择平衡温度为180℃，平衡时间30min。

    - 标准曲线绘制

在本方法实验所确定的仪器条件下，对浓度10.0、20.0、40.0、60.0、80.0、1.00102 mg/L浓度标准工作溶液进行分析测定，分别以浓度c为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线，浓度c与峰面积具有良好的线性关系。图3为标准工作曲线，表12为标准工作曲线参数。

图3  D4、D5、D6标准工作曲线

表12 标准工作曲线参数

|  | 回归方程 | 相关系数R2 | 线性范围 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| D4 | y = 0.7485 x + 0.9471 | 0.9997 | 10.0~1.00103 |
| D5 | y = 0.7721 x - 0.2411 | 0.9997 | 10.0~1.00103 |
| D6 | y = 0.8035 x - 0.3312 | 0.9997 | 10.0~1.00103 |

    - 检出限的确定

以3倍信噪比（S/N）为检出限，10倍信噪比（S/N）为定量限，根据检出限和方法条件可计算得出方法的定量限。将标准溶液的浓度逐级稀释得到D4、D5、D6的检出限并计算定量限，D4、D5、D6检出限和定量限见表13。

表13 方法检出限和定量限

|  | D4 | D5 | D6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 定量限（mg/kg） | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

综合考虑REACH、Bluesign、GOTS等各项法规、认证的要求和不同仪器对D4、D5、D6的检测灵敏度，规定本方法D4、D5、D6的检出限为50mg/kg。

    - 方法的精密度和回收率

本方法采用对实际试样加入混合标准溶液方法，添加量分别为50%、100%、200%。实验结果表明回收率在90.0%~101.1%之间，具有较高的回收率。具体结果见表14。

表14方法回收率试验

| 样品名称 | 序号 | 样品称样量 | 含量（mg/L） |  |  | 回收率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D4 | D5 | D6 | D4 | D5 | D6 |
| 氨基硅油原油 | 1 | 加标标样理论值 | 4142 | 7073 | 4951 | 94.3 | 96.4 | 96.8 |
|  |  | 样品值 | 6830 | 13984 | 9309 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 10735 | 20799 | 14103 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 9161 | 17204 | 12074 | 92.0 | 92.4 | 93.8 |
|  |  | 样品值 | 6830 | 13984 | 9309 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 15257 | 29875 | 20636 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 15608 | 29209 | 21044 | 98.5 | 95.8 | 96.4 |
|  |  | 样品值 | 6830 | 13984 | 9309 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 22211 | 41960 | 29603 |  |  |  |
| 氨基硅油乳液 | 1 | 加标标样理论值 | 393 | 678 | 540 | 98.6 | 93.4 | 93.6 |
|  |  | 样品值 | 669 | 1358 | 975 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1057 | 1991 | 1481 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 693 | 1412 | 1084 | 90.0 | 91.4 | 93.7 |
|  |  | 样品值 | 669 | 1358 | 975 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1294 | 2648 | 1991 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 1326 | 2550 | 2136 | 91.2 | 94.0 | 90.3 |
|  |  | 样品值 | 669 | 1358 | 975 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1878 | 3755 | 2904 |  |  |  |
| 软膏 | 1 | 加标标样理论值 | 577 | 927 | 501 | 99.4 | 92.7 | 92.9 |
|  |  | 样品值 | 1152 | 1778 | 954 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 1725 | 2637 | 1420 |  |  |  |
|  | 2 | 加标标样理论值 | 1299 | 2024 | 1071 | 96.9 | 94.6 | 101.1 |
|  |  | 样品值 | 1152 | 1778 | 954 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 2410 | 3693 | 2037 |  |  |  |
|  | 3 | 加标标样理论值 | 2490 | 3837 | 2042 | 95.7 | 93.9 | 95.0 |
|  |  | 样品值 | 1152 | 1778 | 954 |  |  |  |
|  |  | 实际含量 | 3535 | 5381 | 2894 |  |  |  |

对样品平行测定6次，计算相对标准偏差（RSD）以判断方法精密度，RSD在1.21%~3.52%之间，该标准具有较高的精密度，结果见表15。

表15方法精密度试验

| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨基硅油原油 | 6830 | 13984 | 9309 |
|  | 6480 | 13542 | 8739 |
|  | 6686 | 13715 | 9049 |
|  | 6570 | 13997 | 9239 |
|  | 6412 | 13577 | 8896 |
|  | 6870 | 13258 | 9528 |
| 相对标准偏差（%） | 3.52 | 2.07 | 3.43 |
| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| 氨基硅油乳液 | 672 | 1343 | 907 |
|  | 712 | 1400 | 935 |
|  | 669 | 1358 | 975 |
|  | 681 | 1327 | 936 |
|  | 728 | 1299 | 928 |
|  | 706 | 1321 | 955 |
| 相对标准偏差（%） | 3.34 | 2.60 | 1.48 |
| 样品 | D4（mg/Kg） | D5（mg/Kg） | D6（mg/Kg） |
| 软膏 | 1126 | 1670 | 953 |
|  | 1152 | 1778 | 954 |
|  | 1117 | 1689 | 911 |
|  | 1119 | 1680 | 957 |
|  | 1156 | 1659 | 940 |
|  | 1138 | 1687 | 962 |
| 相对标准偏差（%） | 1.63 | 2.53 | 1.21 |

  - 实际样品的检测

将本标准中的GC法和HS-GC法分别应用于实际样品的检测，其中含硅助剂6种，其他助剂12种，结果见表16。

表15实际样品检测表

| 分类 | 产品名称 | D4含量（mg/kg） |  | D5含量（mg/kg） |  | D6含量（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GC | HS-GC | GC | HS-GC | GC | HS-GC |
| 含硅助剂 | 特软纺织乳液 | 398 | 473 | 211 | 205 | 64 | 124 |
|  | 耐久高效消泡剂 | 412 | 388 | 410 | 388 | 307 | 316 |
|  | 低黄变软膏 | 1759 | 1783 | 2718 | 2815 | 1567 | 1526 |
|  | 棉用蓬松柔软剂 | 1066 | 1074 | 1623 | 1568 | 881 | 880 |
|  | 专用柔软剂 | 12500 | 13733 | 9607 | 10303 | 2617 | 2707 |
|  | 练染同浴净洗剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 其他助剂 | 退浆剂 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 |
|  | 去油剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 匀染剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 固色剂 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 |
|  | 片状柔软剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 粘合剂 | / | 480 | / | 203 | / | 83 |
|  | 增稠剂 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 |
|  | 环保树脂 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 |
|  | 抗静电剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 六碳氟系防水防油加工剂 | / | 98 | / | 73 | / | 未检出 |
|  | / 表示样品不溶于混合溶剂，所以采用HS-GC进行测试。 |  |  |  |  |  |  |

表15的结果表明，GC法与HS-GC法测定结果基本一致，对于增稠剂等无法溶解或者是沸点过高的聚合物等不适合用GC法进行检测的样品，可采用HS-GC法进行检测。

- 方法验证试验

  - GC法测定D4、D5、D6含量

验证试验正在进行中。

  - HS-GC法测定D4、D5、D6含量

验证试验正在进行中。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准起草人在接受标准起草任务时就曾对相关内容进行专利检索，未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

当前产业链对纺织染整助剂中D4、D5、D6的含量关注度非常高，各大企业均在采取积极的措施控制产品中D4、D5、D6含量。标准的建立有利于行业内的技术交流和沟通，对于加强产品的质量控制、行业技术交流和产业化推广具有非常重要的意义，并以此带动纺织染整助剂行业大类产品的转型升级和品质提升，应对国外贸易性技术壁垒，可切实促进行业技术水平的整体提高，促进纺织产业链绿色可持续发展。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性国家标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予说明的事项

无。

- 主要参考文献

[1] Herbert M. Brothers, Eric Bovens, Antonio Bruni, et al. A practical gas chromatography flame ionization detection method for the determination of octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane, and dodecamethylcyclohexasiloxane in silicone emulsions[J]. Journal of Chromatography A,2016,1441.

[2] GB/T 20435-2006 八甲基环四硅氧烷

[3] ]许嘉祥，陈奕伊，陈萌萌，等. 硅油中微量二甲基硅氧烷环体的定量分析研究[J].杭州师范大学学报(自然科学版), 2018, 17(05): 462-467.

附验证报告