ICS 71.100.40

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T×××××—××××

纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—Determination of hard water resistant stability

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

（征求意见稿）

- ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口。

本标准起草单位：广东德美精细化工集团股份有限公司、传化智联股份有限公司

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂耐硬水稳定性的测定方法。

本标准适用于表面活性剂类型纺织染整助剂耐硬水稳定性的测试。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6367  表面活性剂 已知钙硬度水的制备（GB/T 6367-2012，ISO 2174:1990，MOD）

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 7381  表面活性剂 在硬水中稳定性的测定方法（GB/T 7381-2010，ISO 1063：1974，MOD）

HG/T 4266  纺织染整助剂 含固量的测定

原理

表面活性剂在硬水中和钙离子（镁离子）之间进行离子交换形成某种化合物，根据其溶解度大小或由于离子力、盐效应等使溶液胶态起变化的原理，可测定表面活性剂在硬水中的稳定性。

将不同浓度的纺织染整助剂溶液与不同的已知钙硬度的水溶液混合，将混合液在规定的条件下静置，观察其外观可分为：清晰、乳色、混浊、少量沉淀或凝聚物、大量沉淀或凝聚物。对外观分别评级，级数越高，表示稳定性越好；反之，表示稳定性越差。

试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

氯化钙二水合物（若没有二水合物，可用等量的其他水合物或无水盐代替）。

仪器和设备

烧杯：100 mL，250 mL。

容量瓶：1000 mL。

电热恒温水浴锅：恒温范围（室温~100 ℃），精度±1 ℃。

分析天平，感量为0.001 g。

试验步骤

硬水配制

配制30000 mg/kg标准硬水

参考GB/T 6367标准，准确称取44.1 g氯化钙二水合物，用少量水溶解，然后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度线。

工作液的配制

含固量的测定及换算

测试样品按HG/T 4266规定的方法测定含固量，然后换算成30 %（质量分数）的含固量进行以下试验。

前处理类、染色类纺织染整助剂工作液

助剂用量        2 g/L

硬水浓度        500 mg/kg

后整理类纺织染整助剂工作液

液体助剂        50 g/L

硬水浓度        500 mg/kg

测试步骤

使用30000 mg/kg的硬水按照6.2.2、6.2.3配制100 mL溶液，搅拌均匀后放入恒温水浴锅，（35±2）℃静置30 min，观察溶液状态。

空白试验

用水代替硬水，其余均按6.2、6.3步骤操作。

结果评定

将硬水配制的溶液与空白试验对比溶液外观变化，依据表1 列出的溶液外观变化的状态进行评级，介于两者之间，可评半级，如3.5级，级数越高，表示耐硬水稳定性越好，并附加文字描述变化情况。

表1 视觉描述评级

| 级数 | 溶液状态描述 |
| --- | --- |
| 5 | 溶液外观无变化。 |
| 4 | 溶液表层有少量漂油或漂浮物出现。 |
| 3 | 乳化体系破乳或透明溶液中有少量絮状物出现。 |
| 2 | 溶液中大量絮状物出现或溶液底部有少量沉淀出现。 |
| 1 | 溶液分层，溶液底部有大量沉淀出现。 |

试验报告

试验报告包括如下内容：

被测纺织染整助剂的名称及相关信息；

实际测试条件；

试验结果；

试验日期；

使用仪器的型号；

测试过程中的特殊情况；

与本标准的差异。

_________________________________