中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工集团股份有限公司

2019年7月

《纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科〔2018〕73号《2018年第四批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定》列入2018年推荐性化工行业标准制定计划，立项计划编号为2018-1899T-HG，由广东德美精细化工集团股份有限公司、传化智联股份有限公司负责起草，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，要求2020年完成报批。

- 制订本标准的目的和意义

纺织品在印染加工的过程中离不开水，水质成为影响染整助剂的应用性能关键因素之一。自然界的水有软硬之分，软水是指不含或者含有少量的钙、镁、铁离子的水，反之称为硬水。印染厂用水由于水源不同，水质质量亦不同，我国南方地区的水质硬度较低，而北方地区的水质硬度较高。一般印染厂多采用天然地表水或地下水和自来水。未处理过的天然水有各种化学物质，主要有：钙、镁、铁、钠、碳酸盐、硫酸盐、氯化物，会对染整助剂有一定的影响。耐硬水稳定性差的染整助剂，使用硬水加工，助剂溶液可能会产生破乳、漂油、沉淀等现象，从而会使染整助剂应用性能变差，也容易造成染色织物的质量问题，如色斑、色点等。因此，耐硬水稳定性好的染整助剂适用范围广，受硬水影响较小的纺织染整助剂普遍受染厂欢迎。

然而，目前化工行业尚无染整助剂耐硬水稳定性的评价方法，因此，有必要制订简单易操作的行业标准对染整助剂耐硬水稳定性的测定进行规范和统一，以便进行技术交流和沟通，以期对印染助剂的使用提供一定的指导和借鉴，也可以避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。本标准的制订将填补国内外该检测项目的空白。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工集团股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2017年11月-2017年12月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2017年12月-2018年2月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2018年2月-2018年5月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作，确定试验方法，形成标准草案。

4）2018年6月-2018年8月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准征求意见稿。发各委员及有关生产单位征求意见。

5）2018年8月-2018年10月，对反馈的意见进行汇总，根据相关单位和专家对标准的意见和建议修改完善标准征求意见稿和编制说明，形成标准送审稿提交会议审查。

6）2018年11月，对标准进行会议审查，根据审查意见对标准和编制说明进行补充试验并重新修改完善，于2019年6月形成标准征求意见稿，2019年7月-2019年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 采用国际标准与国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对纺织染整助剂了解的基础上，广泛参考相关行业标准，建立适用、简单的纺织染整助剂耐硬水稳定性的评定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 标准适用范围

本标准结合行业需求和关注要点，针对纺织染整助剂研究制定。本标准规定了纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定的实验方法。本标准适用于纺织染整助剂 耐硬水稳定性的测定。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从不同硬水浓度、不同染整助剂用量、不同种类纺织染整助剂等影响因素出发，以尽量简单可行的实验方法进行了系统性试验。得出了合理的试验条件，从而保证了纺织染整助剂 耐硬水稳定性试验方法的准确性和重现性。并选择市场上有代表性的前处理类、染色类、后整理类染整助剂进行验证，充分保证了纺织染整助剂 耐硬水稳定性的准确性和可操作性。

  - 试验结果与讨论

    - 纺织染整理助剂的选用

市场上的纺织染整助剂种类繁多，标准起草小组分别选用了市场上比较有代表性的前处理类、染色类、后整理类表面活性剂类染整助剂。按照化工行业标准《HG/T 4266-2011 纺织染整助剂含固量的测定》测定含固量，见表1。

表1 选用的纺织染整助剂含固量

| 类别 |  | 产品 | 生产商 | 含固量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前处理助剂 |  | 除油剂DM-1132 | 德美化工 | 40.3 % |
|  |  | 除油剂星博108 | 杭州星博化工 | 90.5 % |
|  |  | 非离子渗透剂DM-1232 | 德美化工 | 64.3 % |
|  |  | 精练剂DM-1361 | 德美化工 | 97.5 % |
| 染色类助剂 |  | 防沾色皂洗剂DM-1572 | 德美化工 | 33.4 % |
|  |  | 防沾色皂洗剂TF-231H | 传化 | 20.1 % |
|  |  | 防沾色皂洗剂DM-1573 | 德美化工 | 27.8 % |
|  |  | 防沾色皂洗剂DM-1578 | 德美化工 | 44.0 % |
| 后整理助剂 | 防水剂 | 防水剂DM-3610A | 德美化工 | 21.0 % |
|  |  | 无氟防水剂DM-3691 | 德美化工 | 25.1 % |
|  |  | 防水剂WG-7500B | 旭通化工 | 22.5 % |
|  |  | 防水剂GC-B007W | 东莞古川化工 | 32.6 % |
|  | 硅油 | 硅油T805 | 德美瓦克 | 40.0 % |
|  |  | 硅油T619 | 德美瓦克 | 24.4 % |
|  |  | 硅油T619 | 德美瓦克 | 29.2 % |
|  |  | 硅油5733 | 德美瓦克 | 47.1 % |
|  |  | 硅油TF-4684H | 传化 | 21.1 % |
| 后整理助剂 | 软片 | 软片DM-3131 | 德美化工 | 96.2 % |
|  |  | 软片DM-3128 | 德美化工 | 95.9 % |
|  |  | 软片TF-443B | 传化 | 96.0 % |
|  | 其他类 | 无醛硬挺剂DM-3506 | 德美化工 | 10.4 % |
|  |  | 超爽弹性剂DM-3541 | 德美化工 | 25.3 % |

    - 硬水配制

参照《GB/T 6367 表面活性剂 已知钙硬度水的制备》 配制30000 mg/kg标准硬水：准确称取44.1 g氯化钙二水合物，用少量去离子水或蒸馏水溶解，然后移入1000 mL容量瓶中，用去离子水或蒸馏水稀释至刻度线。

    - 浊点测试

表1选用的市场上常见的染整助剂均是表面活性剂，其中非离子表面活性剂聚乙醇型水溶液加热至一定温度，水溶液会变成白色混浊状。这种现象是由于温度升高使聚乙二醇链与水分子这间形成的氢键被切断，致使表面活性剂分子不能在水中溶解，这是聚乙二醇型非离子表面活性剂所特有的性能。使聚乙二醇型非离子表面活性剂溶解性发生突变的温度为浊点[1]。

因此为确定好耐硬水稳定性的测试温度不受浊点的影响，须在浊点以下确定耐硬水稳定性的试验温度，先选取一些前处理、染色、后整理类非离子表面活性剂测试浊点见表2。

表2 前处理、染色、后整理类纺织染助剂的浊点

| 类别 | 产品 | 浊点 |
| --- | --- | --- |
| 前处理类 | 非离子渗透剂A | 60 ℃ |
|  | 非离子精练剂A | 46 ℃ |
|  | 非离子除油剂A | 70 ℃ |
| 染色类 | 非离子皂洗剂A | 从室温到95 ℃均未出现浊点 |
|  | 非离子皂洗剂B | 从室温到95 ℃均未出现浊点 |
| 后整理类 | 硬挺剂A | 50 ℃ |
|  | 弹性剂B | 65 ℃ |

根据上表所测试的数据，确定耐硬水稳定性的测试温度在浊点以下：40 ℃以下。

    - 前处理类助剂耐硬水稳定性测试

      - 定出最佳助剂用量、硬水浓度

配制100 mL总溶液，溶液中含除油剂A浓度分别为1.0、2.0、3.0 g/L（以含固量30 %为基准计算），在烧杯中分别加入30000 mg/kg标准硬水，使得硬水浓度为50、80、100、150、200、300、400、500 mg/kg，充分搅拌后，与空白试验平行在室温下放置20 min后，加热至35 ℃静置30 min观察有无分层、漂油、絮状物或沉淀产生等，根据表3中列出的溶液外观变化的状态进行评级，介于两者之间，可评半级，如3.5级，级数越高，表示耐硬水稳定性越好，并附加文字描述变化情况。测试结果描述见表3~5，稳定性拍照图见附图1~3。

表3 视觉描述评级

| 级数 | 溶液状态描述 |
| --- | --- |
| 5 | 溶液外观无变化。 |
| 4 | 溶液表层有少量漂油或漂浮物出现。 |
| 3 | 乳化体系破乳或透明溶液中有少量絮状物出现。 |
| 2 | 溶液中大量絮状物出现或溶液底部有少量沉淀出现。 |
| 1 | 溶液分层，溶液底部有大量沉淀出现。 |

表4 除油剂A用量1.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白 试验 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室温22 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 有少量漂油 | 较多漂油 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |

表5 除油剂A用量2.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白 试验 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室温22 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 有少量漂油 | 较多漂油 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |

表6 除油剂A用量3.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白 试验 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室温22 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35 ℃ | 描述 | 透明稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 有少量漂油 | 较多漂油 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |

由表4~6结果可知，除油剂A浓度1.0 g/L~3.0 g/L的耐硬水稳定性差异不大，因此确定除油剂的耐硬水稳定性试验最佳助剂用量为2.0 g/L。室温22 ℃对比不出除油水A耐硬水稳定性的差异，35 ℃能对比出不同浓度硬水的溶液稳定性差异，因此将试验温度定确定为（35±2）℃，要求在恒温水浴锅中测试。稳定性较差的硬水浓度范围为200~500 mg/kg，下一步再验证加大硬水浓度至800 mg/kg看稳定性差异。

      - 前处理类助剂耐硬水稳定性验证试验

将除油剂A、除油剂B用量2.0 g/L，硬水浓度为400、500、800 mg/kg，配制总溶液100 mL，在温度35 ℃静置30 min对比耐硬水稳定性，试验结果见表7，稳定性拍照图见附图4。

表7 前处理类助剂对比耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白试验 | 400 mg/kg | 500 mg/kg | 800 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除油剂A | 描述 | 透明稳定 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 3 | 3 | 3 |
| 除油剂B | 描述 | 透明稳定 | 有少量絮状物 | 底部有极少量沉淀物 | 底部有极少量沉淀物 |
|  | 评级 | / | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 渗透剂A | 描述 | 透明稳定 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 3 | 3 | 3 |
| 精练剂A | 描述 | 透明稳定 | 微浊稳定 | 有少量漂油 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4.5 | 4 | 3 |

由表7结果可知，精练剂A的耐硬水稳定性相对最好，其次是除油剂A和渗透剂A，除油剂B相对最差，此工艺条件能评价出前处理类助剂耐硬水稳定性差异。为使评价试验尽量简单易操作，因此规定前处理类耐硬水稳定性试验条件为：前处理类助剂2.0 g/L（以含固量30 %为基准计算），硬水浓度为500 mg/kg，35 ℃静置30 min。

    - 染色类助剂耐硬水稳定性测试

      - 定出最佳助剂用量、硬水浓度

配制100mL总溶液，皂洗剂C浓度分别为1.0、2.0、3.0 g/L，参照6.1.4.1操作步聚试验。结果描述见表8~10，稳定性拍照图见附图5~7。

表8 皂洗C用量1.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 少量漂油 | 微浊，有少量絮状物 | 混浊，有絮状物 | 混浊，有絮状物 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |

表9 皂洗C用量2.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 少量漂油 | 微浊，有少量絮状物 | 混浊，有絮状物 | 混浊，有絮状物 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |

表10 皂洗C用量3.0 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 少量漂油 | 微浊，有少量絮状物 | 混浊，有絮状物 | 混浊，有絮状物 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |

由表8~10结果可知，皂洗剂C浓度1.0 g/L~3.0 g/L的耐硬水稳定性差异不大，因此确定皂洗剂的耐硬水稳定性试验最佳助剂用量为2.0 g/L，300~500 mg/kg的耐硬水稳定性较差，测试的硬水浓度范围为300~500 mg/kg。

      - 染色类助剂耐硬水稳定性验证试验

将皂洗剂A、B、C、D用量2.0 g/L（以含固量30 %为基准计算），硬水浓度为400、500、800 mg/kg，配制100 mL总溶液，在温度35 ℃静置30 min对比耐硬水稳定性，试验结果见表11，稳定性拍照图见附图8。

表11 皂洗剂对比耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白试验 | 400 mg/kg | 500 mg/kg | 800 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皂洗剂A | 描述 | 透明稳定 | 微浊，漂油 | 混浊，漂油 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4 | 3.5 | 3 |
| 皂洗剂B | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 |
| 皂洗剂C | 描述 | 透明稳定 | 混浊，有絮状物 | 混浊，有絮状物 | 分层，溶液底部有大量沉淀出现 |
|  | 评级 | / | 3 | 3 | 1 |
| 皂洗剂D | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 微浊，漂油 | 微浊，漂油 |
|  | 评级 | / | 5 | 4 | 4 |

由表11结果可知，硬水浓度范围为400~800 mg/kg内均能评价出染色类助剂耐硬水稳定性差异：皂洗剂B的耐硬水稳定性相对最好，皂洗剂A、皂洗剂D次之，皂洗剂C相对最差，为统一试验条件且使评价方法尽量简单易操作，规定试验条件为：皂洗剂2.0 g/L（以含固量30 %为基准计算），硬水浓度为500 mg/kg，35 ℃静置30 min。

    - 后整理助剂耐硬水稳定性测试

      - 定出最佳助剂用量、硬水浓度、最佳温度

配制100 mL总溶液，溶液中含软片A、硅油A浓度分别为40、50、60 g/L，在烧杯中分别加入30000 mg/kg标准硬水，参照6.1.4.1操作步骤试验。结果描述见表12~17，稳定性拍照图见附图9~14。

表12 软片A用量40 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

表13 软片A用量50 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

表14 软片A用量60 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

表15 硅油A用量40 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |

表16 硅油A用量50 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |

表17 硅油A用量60 g/L耐硬水稳定性结果

|  | 空白 | 50 mg/kg | 80 mg/kg | 100 mg/kg | 150 mg/kg | 200 mg/kg | 300 mg/kg | 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
| 评级 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |

由表12~17结果可知，软片A、硅油浓度40~60 g/L的耐硬水稳定性差异不大，结合工厂大生产后整理助剂的用量，确定后整理助剂的耐硬水稳定性试验最佳助剂用量为50 g/L，在硬水浓度为50~200 mg/kg后整理助剂耐硬水稳定性较好，硬水浓度为400~500 mg/kg溶液表面有漂油现象，确定最佳硬水浓度范围为400~500 mg/kg。

      - 后整理助剂耐硬水稳定性验证试验

后整理助剂用量50 g/L（以含固量30 %为基准计算），硬水浓度为400、500、800 mg/kg，配制100 mL总溶液，在温度35 ℃静置30 min对比耐硬水稳定性，试验结果见表18，稳定性拍照图见附图15。

表18 后整理助剂对比耐硬水稳定性结果

|  |  | 空白试验 | 400 mg/kg | 500 mg/kg | 800 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软片A | 描述 | 混浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 4 | 4 | 3 |
| 硅油A | 描述 | 微浊稳定 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 | 混浊，溶液表面漂油 |
|  | 评级 | / | 4 | 4 | 4 |
| 防水剂A | 描述 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 | 微浊稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 |
| 防水剂B | 描述 | 混浊稳定 | 混浊稳定 | 溶液表面漂油 | 破乳 |
|  | 评级 | / | 5 | 4 | 3 |
| 弹性剂A | 描述 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 | 透明稳定 |
|  | 评级 | / | 5 | 5 | 5 |
| 硬挺剂A | 描述 | 微浊稳定 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 | 有少量絮状物 |
|  | 评级 | / | 3 | 3 | 3 |

由表18结果可知，硬水浓度范围为400~800 mg/kg内均能评价出后整理类助剂耐硬水稳定性差异：防水剂A与弹性剂A的耐硬水稳定性相对最好，硅油A、软片A、防水剂B次之，硬挺剂A相对最差，为统一试验条件且让评价方法尽量简单易操作，规定试验条件为：软片用量为50 g/L（以含固量30 %为基准计算），硬水浓度为500 mg/kg，35 ℃静置30 min。

    - 试验条件的统一与简化

综合以上前处理类、染色类、后整理类纺织染整助剂耐硬水稳定性试验结论，能够评价出纺织染整助剂耐硬水稳定性差异并且使评价方法尽量简单易操作，统一试验条件如下：试验中硬水浓度为500 mg/kg，试验温度为（35±2）℃，前处理类、染色类助剂用量为2 g/L（以含固量30 %为基准计算），后整理类助剂用量为50 g/L（以含固量30 %为基准计算）。

  - 实验方法的确定

    - 硬水配制

      - 配制30000 mg/kg标准硬水

参照《GB/T 6367 表面活性剂 已知钙硬度水的制备》 配制30000 mg/kg标准硬水：准确称取44.1 g氯化钙二水合物，用少量去离子水或蒸馏水溶解，然后移入1000 mL容量瓶中，用去离子水或蒸馏水稀释至刻度线。

    - 工作液的配制

      - 含固量换算

测试样品按HG/T 4266规定的方法测定含固量，然后换算成30 %的含固量进行以下试验。

      - 前处理类、染色类纺织染整助剂工作液

助剂用量        2 g/L

硬水浓度        500 mg/kg

      - 后整理类纺织染整助剂工作液

液体助剂        50 g/L

硬水浓度        500 mg/kg

    - 测试步骤

使用30000 mg/kg的硬水按照6.2.2.2、6.2.2.3配制100 mL溶液，搅拌均匀后放入恒温水浴锅，（35±2）℃静置30 min，观察溶液状态。

    - 空白试验

用三级水代替硬水，其余均按6.2.2、6.2.3步骤操作。

    - 结果评定

将硬水配制的溶液与空白试验对比溶液外观变化，依据表1 列出的溶液外观变化的状态进行评级，介于两者之间，可评半级，如3.5级，级数越高，表示耐硬水稳定性越好，并附加文字描述变化情况。

表19 视觉描述评级

| 级数 | 溶液状态描述 |
| --- | --- |
| 5 | 溶液外观无变化。 |
| 4 | 溶液表层有少量漂油或漂浮物出现。 |
| 3 | 乳化体系破乳或透明溶液中有少量絮状物出现。 |
| 2 | 溶液中大量絮状物出现或溶液底部有少量沉淀出现。 |
| 1 | 溶液分层，溶液底部有大量沉淀出现。 |

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准的编号；

a）被测纺织染整助剂的名称及相关信息；

b）实际测试条件；

c）试验结果；

d）试验日期；

e）使用仪器的型号；

f）测试过程中的特殊情况；

g）与本标准的差异。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准起草人在接受标准起草任务时就曾对相关内容进行专利检索，未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 协同验证试验

通过佛山市泰源印染有限公司、佛山如意数码科技有限公司、佛山新阳织染实业有限公司、顺德雨至涵纺织印染有限公司四家单位对实际纺织染整助剂加标样品对比检测，对本标准方法进行验证。

验证样品由标准起草小组对广东德美精细化工集团股份有限公司、传化智联股份有限公司提供的部分染整助剂进行加标处理后，分装、密封后发送这四家单位实验室。四家实验室每个样品的平行试验结果都比较一致，表明了本方法准确可靠。

四家实验室的验证报告参见附件：

附件一：佛山市泰源印染有限公司 验证报告

附件二：佛山如意数码科技有限公司 验证报告

附件三：佛山新阳织染实业有限公司 验证报告

附件四：顺德雨至涵纺织印染有限公司 验证报告

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国各地区的水质硬度差异较大，纺织品在印染加工的过程中离不开水，水质对染整助剂的应用性能有一定的影响。耐硬水稳定性差的染整助剂，使用硬水加工，助剂溶液可能会产生破乳、飘油、沉淀等现象，从而会染整助剂应用性能变差，也容易造成染色织物的质量问题，如色斑、色点等。因此，耐硬水稳定性好的染整助剂适用范围广，受硬水影响较小的纺织染整助剂普遍受印染厂欢迎。因此，制订标准对染整助剂耐硬水稳定性的测定进行规范和统一，可以更有效更安全地组织生产、贸易及其使用，有利于行业内的技术交流和沟通，对于加强产品的质量控制、行业技术交流和产业化推广具有非常重要的意义，可切实促进行业技术水平的整体提高。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予以说明的事项

无。

- 主要参考文献

[1] 刘程，张万福，陈长明 主编《表面活性剂应用手册》，1995-08，化学工业出版社；

[2] GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（ISO 3696:1987，MOD）；

[3] GB/T 6367 表面活性剂 已知钙硬度水的制备；

[4] GB/T 7381 表面活性剂 在硬水中稳定性的测定方法；

[5] HG/T 4266 纺织染整助剂 含固量的测定；

[6] 黄茂福 主编《化学助剂分析及应用手册》，2001-11-01，中国纺织出版社。

附图见下页。

室温

35 ℃

硬水浓度

50

mg/kg

80

mg/kg

空白

100

mg/kg

150

mg/kg

200

mg/kg

300

mg/kg

400

mg/kg

500

mg/kg

附图1 除油剂A用量1 g/L的耐硬水稳定性

室温

35 ℃

硬水浓度

50

mg/kg

80

mg/kg

空白

100

mg/kg

150

mg/kg

200

mg/kg

300

mg/kg

400

mg/kg

500

mg/kg

附图2 除油剂A用量2 g/L的耐硬水稳定性

室温

35 ℃

硬水浓度

50

mg/kg

80

mg/kg

空白

100

mg/kg

150

mg/kg

200

mg/kg

300

mg/kg

400

mg/kg

500

mg/kg

附图3 除油剂A用量3 g/L的耐硬水稳定性

空白

400 mg/kg

500 mg/kg

800 mg/kg

35 ℃

除油剂A

除油剂B

渗透剂A

精练剂A

附图4 前处理助剂对比耐硬水稳定性

硬水浓度

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

35 ℃

附图5 皂洗剂C用量1 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

35 ℃

附图6 皂洗剂C用量2 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

35 ℃

附图7 皂洗剂C用量3 g/L的耐硬水稳定性

800mg/kg

400mg/kg

空白

500mg/kg

皂洗剂A

皂洗剂B

皂洗剂C

皂洗剂D

35 ℃

附图8 皂洗剂对比耐硬水稳定性

空白

硬水浓度

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

35 ℃

附图9 软片A用量40 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

35 ℃

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

附图10 软片A用量50 g/L的耐硬水稳定性

空白

硬水浓度

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

35 ℃

附图11 软片A用量60 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

35 ℃

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

附图12 硅油A用量40 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

35 ℃

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

附图13 硅油A用量50 g/L的耐硬水稳定性

硬水浓度

35 ℃

400mg/kg

50mg/kg

80mg/kg

100mg/kg

150mg/kg

200mg/kg

300mg/kg

500mg/kg

空白

附图14 硅油A用量60 g/L的耐硬水稳定性

空白

800mg/kg

400mg/kg

500mg/kg

软片A

硅油A

35 ℃

防水剂A

防水剂B

弹性剂A

硬挺剂A

附图15 后整理助剂对比耐硬水稳定性

附件一：佛山市泰源印染有限公司 验证报告（共2页，第1页）

附件一：佛山市泰源印染有限公司 验证报告（共2页，第2页）

附件二：佛山如意数码科技有限公司 验证报告（共2页，第1页）

附件二：佛山如意数码科技有限公司 验证报告（共2页，第2页）

附件三：佛山新阳织染实业有限公司 验证报告（共2页，第1页）

附件三：佛山新阳织染实业有限公司 验证报告（共2页，第2页）

附件四：顺德雨至涵纺织印染有限公司 验证报告（共2页，第1页）

附件四：顺德雨至涵纺织印染有限公司 验证报告（共2页，第2页）