中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂  抗菌剂

抗菌性能的测定

编制说明

（征求意见稿）

传 化 智 联 股 份 有 限 公 司

2019年7月

《纺织染整助剂  抗菌剂  抗菌性能的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部办公厅工信厅科〔2018〕73号《关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂  抗菌剂  抗菌性能的测定》列入2018年推荐性化工行业标准制定计划，项目编号为2018-1897T-HG，由传化智联股份有限公司、杭州传化精细化工有限公司等负责起草。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，要求2020年完成报批。

- 制订本标准的目的和意义

微生物在自然界中的分布极其广泛，它为生产生活带来了很多益处，但是也造成不少危害。人们在日常生活中接触的各种纺织品是各种细菌、真菌滋生的温床，在环境条件适宜的情况下，它们会迅速繁殖，甚至变异，不仅会引起纺织材料的分解、变质和腐败，还严重威胁着人类的健康安全。而随着人们生活水平的提高，对环境卫生和自我保健的意识日益增强，纺织品的抗菌整理显得格外重要。

抗菌整理是在印染后整理过程中应用抗菌剂处理织物（天然纤维、化学纤维及其混纺织物），从而使织物获得抗菌、防臭、保持清洁卫生等功能。抗菌剂主要分为天然抗菌剂、无机抗菌剂和有机抗菌剂三大类，其中天然抗菌剂是从某些动植物体内提取的具有抗菌活性的物资，具有使用安全，无毒副作用，主要有壳聚糖、鱼精蛋白、大蒜素等；无机抗菌剂可分为金属型无机抗菌剂（含银、铜、锌等金属或金属离子的制剂）和光催化型无机抗菌剂（TiO2、ZnO、ZrO2等），这类抗菌剂安全，稳定性好，但是价格较高且具有抗菌延迟性；有机抗菌剂主要是有机酸、酯、醇、酚等物质，常见的有机抗菌剂有季铵盐类、季磷盐类等。根据纺织品上的抗菌剂的水溶解性能，可以分为溶出型和非溶出型，溶出型抗菌剂耐洗涤性不佳，并且对人体有潜在的威胁；非溶出型抗菌剂耐洗性好，对人体安全性更高。不同类型的抗菌剂其抗菌机理各不相同，主要可分以下几点：①使细菌细胞内的各种代谢酶失活，从而达到杀菌的效果；②与细菌细胞内的蛋白酶发生化学反应，破坏其机能，达到抗菌效果；③抑制孢子的生成，阻断DNA的合成，抑制细菌的生长；④极大地加快磷酸氧化还原体系，打乱细胞的正常生长体系而消灭细菌；⑤破坏细胞内的能量释放体系；⑥阻碍电子转移系统及氨基酸转酯的生成；⑦通过静电场的吸附作用，使细菌细胞破壁而杀灭细菌。纺织品经抗菌剂整理后不仅可以防止其被微生物沾污而受到损伤，更重要的是可以防止疾病传播，保证人体的安全健康和穿着舒适，降低公共环境的交叉感染率，提升人们卫生保健的生活品质。

抗菌性能是抗菌剂应用效果的重要评价指标，亦是判断抗菌整理后织物是否具备抗菌效果的关键，市场上抗菌剂种类繁多，抗菌剂的抗菌性能参差不齐，且国内外尚无统一的抗菌剂抗菌性能的评定方法。为了保证在纺织品染整加工过程中的应用工艺及质量，促进纺织染整助剂产品质量提高，规范抗菌剂抗菌性能的测定方法，便于行业间的技术交流和沟通，制定行业标准是非常必要的。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 抗菌剂 抗菌性能的测定》标准的编制工作，我们成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展了各项工作。主要工作过程如下：

- 2017年9月-2017年10月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

- 2017年11月-2017年12月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

- 2018年1月-2019年5月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

- 2019年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。2019年7月-2019年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

- 国内外尚无针对抗菌剂抗菌性能的测定方法，而行业内对于织物抗菌性能考察主要测试其抑制细菌繁殖的性能，涉及的相关标准有GB/T 20944.1、GB/T 20944.2，GB/T 20944.3，FZ/T 73023，AATCC 30、AATCC 100、AATCC147、ASTM E 2149，ISO 20743和JIS L1902等，但这些标准测试方法都是针对织物本身抗菌性能的测试方法，不适合抗菌剂抗菌性能的测试。

表1相关国内外标准

| 标准代号 | 标准名称 | 方法性质 | 测试原理 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 20944.1-2007 | 纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂扩散法 | 定性 | 平皿内注人两层琼脂培养基，下层为无菌培养基，上层为接种培养基。试样放在两层培养基上，培养一定时间后，根据培养基和试样接触处细菌繁殖的程度，定性评定试样的抗菌性能。 | 抑菌带宽度和细菌繁殖情况。评价结果为“效果好”才可认为有抗菌性能。 |
| GB/T 20944.2-2007 | 纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法 | 定量 | 将试样与对照样分别用试验菌液接种。分别进行立即洗脱和培养后洗脱，测定洗脱液中的细菌数并计算抑菌值或抑菌率，以此评价试样的抗菌效果。 | 先判定试验有效性，再计算抑菌值或抑菌率。当抑菌值≥1或抑菌率≥90%，认为样品有抗菌性。 |
| GB/T 20944.3-2008 | 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法 | 定量 | 将试样与对照样分别装入一定浓度的试验菌液的三角烧瓶中，在规定的温度下振荡一定时间，测定三角烧瓶内菌液在振荡前及振荡一定时间后的活菌浓度，计算抑菌率，以此评价试样的抗菌效果。 | 先判定试验有效性，再计算抑菌率，以抑菌率的结果作为报告结果。当抑菌率计算为负值，记“0”；当抑菌率计算值≥0时，记“≥0”。对金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌抑菌率≥70%，或对白色念珠菌的抑菌率≥60%，认为样品有抗菌性。 |
| AATCC 100-2012 | Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of | 定量 | 测试样和对照样用测试菌接种、培养后，通过在已知量的中和溶液中振荡，将细菌从试样中洗脱，则可确定存在于液体中的细菌数量，从而计算出处理过的试样中细菌的减少百分率。 | 经一定接触时间后接种的试样中细菌数量与“0”接触时间相比减少的百分数。 |
| JIS L1902-2008 （吸收法） | Testing for antibacterial activity and efficacy on textile products | 定量 | 试样和对照样均用试验菌液接种，分别进行立即洗脱和培养后洗脱，测定洗脱液中的细菌数并计算抑菌活性值以及杀菌活性值，以此评价试样的抗菌效果。 | - 测试结果应记录测试菌种、菌种编号、接种菌液浓度、杀菌值或抑菌值、活菌计数方法、样品类型。如果接种液中加入了非离子表面活性剂，记录名称和浓度。 |

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对抗菌剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的抗菌剂抗菌性能的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 标准适用范围的确定

本标准规定了纺织染整助剂中抗菌剂的抗菌性能的测定方法。本标准适用于纺织染整助剂中各类抗菌剂抗菌性能的测定。通过考察织物经抗菌剂处理后的抑菌率来评价其抗菌性能。

- 试验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从实验织物选择、抗菌剂的用量、焙烘条件、测试标准和菌种选择、水洗次数等影响因素进行分析，并选择市场上代表性的抗菌剂进行验证，充分保证了抗菌剂抗菌性能测定的准确性和可操作性。

  - 原理

将一定浓度的抗菌剂工作液，通过浸轧整理到织物上，再经过焙烘，测试抗菌织物的抑菌率。

- 关于试验条件的规定

- 仪器设备

- （1）实验室用小型轧车。

- （2）实验室用小型定型机。

- （3）分析天平：感量0.01 g。

- （4）容量瓶：1000mL。

- 试验工艺及流程

- 6.2.2.1工作液配制

- 准确称取X g抗菌剂样品（精确至0.01 g），用水稀释至1000 mL，使样品溶液浓度达到X g/L，混合均匀。

- 6.2.2.2浸轧整理

- 将配制好的抗菌剂工作液，倒入实验室用小型轧车的轧槽中，将试样织物一浸一轧（轧余率为65%~75%），在实验室用小型定型机上进行焙烘。

- 6.2.2.3测试方法

- （1）水洗方法：可参照FZ/T 73023-2006《抗菌针织品》中附录B（标准洗涤剂）和附录C（洗涤试验方法）进行，也可采用协商一致的水洗方法进行。

- （2）抗菌性能测试方法：按AATCC 100标准规定的方法，采用金黄色葡萄球菌ATCC 6538、大肠杆菌ATCC 11229、白色念珠菌ATCC 10231中的一种菌或者多种菌测试每块试样的抑菌率，并记录，也可采用协商一致的抗菌检测标准进行测试。

- 6.2.2.4结果处理

织物的抑菌率越高，表明抗菌剂的抗菌性能越好，反之，抗菌性能越差。

- 试验部分与结果讨论

- 实验织物的确定

纺织品是致病菌繁殖和传播的重要媒介，但是不同类型的面料存留细菌的能力不同，最近研究表明，合成纤维织物通常比天然纤维织物更适合细菌繁殖，因为合成纤维织物的吸湿导湿能力较差，高湿度条件下微生物细菌更容易急剧繁殖增长，这也是穿着合成纤维袜子较天然纤维袜子更容易感染脚步癣菌的原因。此外，服装面料加工流程中不同的染整加工、服装加工及仓储环境等因素，使面料本身的抗菌能力也相差各异。不同织物类型对抗菌剂的抗菌性能基本不会造成影响，但是织物本身的抗菌性能会使抗菌剂抗菌性能不能直观的显现。因此，需要对不同织物类型进行一定的筛选，以下选择典型的天然纤维面料和合成纤维面料进行试验，同时选择市售抗菌剂A同步进行试验。

6.3.1.1实验织物

表2 实验织物及规格

| 序号 | 名称 | 规格特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白色棉斜纹布 | 市售，半漂布，32S*32S/130*70,152g/m2 |
| 2 | 棉标准贴衬织物 | 符合GB/T 7568.2 |
| 3 | 白色涤纶平纹布 | 市售，半漂布，148g/m2 |
| 4 | 涤纶标准贴衬织物 | 符合GB/T 7568.4 |
| 5 | 蚕丝织物 | 市售，122g/m2 |
| 6 | 苎麻织物 | 市售，186g/m2 |
| 7 | 竹浆粘胶纤维织物 | 市售，163g/m2 |

6.3.1.2实验工艺

（1）配制20g/L的抗菌剂A的工作液。

（2）试样织物浸轧工作液，焙烘，焙烘条件130 ℃，90s。按照同样的条件用清水整理一块空白织物。

（3）将织物按AATCC 100规定的方法，选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538作为评价菌种，进行抗菌性能测试。

6.3.1.3试验结果：

表3不同织物整理前后抑菌率

| 工艺 织物 | 抑菌率/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原布 | 抗菌剂A处理 |
| 白色棉斜纹布 | ＞99 | ＞99 |
| 棉标准贴衬织物 | 0 | ＞99 |
| 白色涤纶平纹布 | ＞99 | ＞99 |
| 涤纶标准贴衬织物 | 86 | ＞99 |
| 蚕丝织物 | 35 | ＞99 |
| 苎麻织物 | 90 | ＞99 |
| 竹浆粘胶纤维织物 | 75 | ＞99 |

实验织物的选择至关重要，一些天然纤维织物本身便具备一定的抗菌物质以及织物在加工过程中添加的化学物资（酸、碱、盐、氧化剂等）对细菌的繁殖均有一定的抑制作用，这些具有抗菌性的织物会对抗菌剂抗菌性能产生一定干扰作用。由表3可以看出，不同类型未抗菌整理织物的抑菌率的确存在较大的差异，除了棉标准贴衬织物无抗菌性外，其他6类织物均具有一定程度的抗菌性，其中白色棉斜纹布、白色涤纶平纹布、涤纶标准贴衬织物和苎麻织物的初始抑菌率较高（＞85%），而经过抗菌整理后，各类织物的抑菌率也均能达到≥99%，抗菌性能优良。因此，便于区分抗菌剂抗菌性能的优劣，选棉标准贴衬织物作为实验织物。

- 抗菌剂用量的确定

6.3.2.1实验工艺

（1）分别配制0、10 g/L、20 g/L、40 g/L、60 g/L的抗菌剂A的工作液和抗菌剂B的工作液。

（2）棉标准贴衬织物浸轧工作液，焙烘，焙烘条件为130 ℃，90s。按照同样的条件用清水整理一块空白织物。

（3）将织物按AATCC 100规定的方法，选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538作为评价菌种，进行抗菌性能测试。

6.3.2.2试验结果：

表4抗菌剂A、抗菌剂B不同用量对抗菌性能的影响

| 抗菌剂用量 抗菌剂种类 | 抑菌率（金黄色葡萄球菌）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空白 | 10 g/L | 20 g/L | 40 g/L | 60 g/L |
| 抗菌剂A | 0 | 96 | 99 | ＞99 | ＞99 |
| 抗菌剂B | 0 | 98 | ＞99 | ＞99 | ＞99 |

由表4可以看出，抗菌剂的用量对抗菌整理织物的抗菌性能影响至关重要，抗菌剂用量越高，织物对金黄色葡萄球菌的抑菌率越高，说明抗菌性能越好，经抗菌剂A、B处理过的棉标准贴衬，抗菌剂用量达到20g/L时已具备较好的抗菌性，继续增加抗菌剂用量对抗菌性能的提升不明显，且不利于后续抗菌剂抗菌性能优劣的评价和区分。

- 焙烘条件的确定

6.3.3.1实验工艺

（1）配制20 g/L的抗菌剂A的工作液和抗菌剂B的工作液。

（2）棉标准贴衬织物浸轧工作液，焙烘，焙烘温度和时间分布设置为110℃×90s、130℃×90s、150℃×60s、170℃×60s、190℃×45s。按照同样的条件用清水各整理一块空白织物。

（3）将织物按AATCC 100规定的方法，选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538作为评价菌种，进行抗菌性能测试。

6.3.3.2实验结果

表5 焙烘条件对抗菌性能的影响

| 焙烘条件 抗菌剂种类 | 抑菌率（金黄色葡萄球菌）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110℃×120s | 130℃×90s | 150℃×60s | 170℃×60s | 190℃×45s |
| 空白布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抗菌剂A | ＞99 | ＞99 | 56 | 38 | 12 |
| 抗菌剂B | ＞99 | ＞99 | ＞99 | ＞99 | ＞99 |

焙烘温度和焙烘时间是抗菌剂后整理过程中需要重要考虑的因素，因为抗菌剂的种类较多，抗菌剂中主要抗菌成分也各异，部分抗菌成分存在耐高温性能不佳的情况（高温分解、挥发等反应）。另一方面，焙烘温度过低会影响实际生产加工效率。由表5可以看出，抗菌剂A的抗菌性能随焙烘温度的升高而逐渐降低，抗菌剂B的抗菌性能则随焙烘温度的提升基本不变。当焙烘温度为130℃，焙烘时间为90s时，抗菌剂A和抗菌剂B均可达到极高的抑菌率，同时在该条件下可满足工厂的实际生产加工效率，故选择焙烘条件为130℃×90s。

- 抗菌性能测试标准和菌种的确定

织物抗菌性能的测试标准方法很多，其基本原理主要将抗菌织物与细菌相互接触一定时间后，通过比较接触前后试样的相关参数（菌落数、组织宽度、颜色等）的变化值，以评价抗菌性能。抗菌标准根据评价性质的不同主要可分为定性方法和定量方法，定性方法只能判定抗菌剂是否具备抗菌性，而不能客观的评价抗菌性能的强弱，因此，本实验应采用定量方法来评价抗菌剂抗菌性能的优劣。目前，抗菌标准的定量评价方法虽然种类较多，在具体细节上也各不相同，选择的标准需要根据不同类型的纺织品或最终用途而定，但就适用性而言，AATCC 100和GB/T 20944.3的应用较为广泛，可对溶出型抗菌剂和非溶出型抗菌剂均能有效的评价，且抗菌织物与细菌的接触方式均为振荡法接触，可形成有效的对比。本实验主要对AATCC 100和GB/T 20944.3两个标准进行讨论，优选合适标准进行评价抗菌剂抗菌性能的优劣，具体的测试条件如表6所示。

表6不同测试标准的条件

| 测试标准 | AATCC 100 纺织品抗菌整理的评价 | GB/T 20944.3 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法 |
| --- | --- | --- |
| 样品形状尺寸 | 4.8cm±0.1cm，圆形样品 | 约5mm×5mm碎片0.75g±0.05g |
| 初始菌数 CFU/mL | 1×105~2×105 | 金黄色葡萄球菌：3×105~4×105 大肠杆菌：3×105~4×105 白色念珠菌：2×105~2.5×105 |
| 培养条件 | 37℃,24h | 37℃,振荡18h |
| 计数方法 | 平板计数法 | 平板计数法 |
| 平板培养周期 | 48h | 48h |

此外，抗菌剂的种类不同对环境中所接触的不同类型细菌的抗菌性能也存在一定的差异，因此为了更全面的评价抗菌剂抗菌性能的优劣，我们分别采用革兰氏阳性菌（金黄色葡萄球菌ATCC 6538）、革兰氏阴性菌（大肠杆菌ATCC 11229）以及真菌（白色念珠菌ATCC 10231）作为评价菌种。

6.3.4.1实验工艺

（1）分别配制10g/L、20 g/L和40g/L的抗菌剂A工作液和抗菌剂B工作液。

（2）棉标准贴衬织物浸轧工作液，焙烘，焙烘条件130℃×90s。按照同样的条件用清水整理一块空白织物。

（3）将织物按AATCC 100、GB/T 20944.3规定的方法，选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538、大肠杆菌ATCC 11229、白色念珠菌ATCC 10231作为评价菌种，进行抗菌性能测试。

6.3.4.2实验结果

表7不同测试标准对抗菌性能的影响

| 标准类型 抗菌剂种类 | 抑菌率/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AATCC 100 |  |  | GB/T 20944.3 |  |  |
|  | 金黄色 葡萄球菌 | 大肠杆菌 | 白色念珠菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 大肠杆菌 | 白色念珠菌 |
| 空白布 | 0 | 0 | 0 | 97 | 88 | 45 |
| 抗菌剂A 10g/L | 96 | 42 | 0 | 99 | >99 | 42 |
| 抗菌剂A 20g/L | 99 | >99 | 0 | 99 | >99 | 68 |
| 抗菌剂A 40g/L | >99 | >99 | 41 | 99 | >99 | 88 |
| 抗菌剂B 10g/L | 98 | 82 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| 抗菌剂B 20g/L | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| 抗菌剂B 40g/L | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |

从表7数据可以看出，空白棉标准贴衬织物分别经过抗菌标准GB/T 20944.3和AATCC 100的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌抗菌性能测试后，抗菌标准GB/T 20944.3对所测菌种均表现出一定的抗菌性，而抗菌标准AATCC 100空白布样则基本没有抗菌性，空白布样的抗菌性会在一定程度上掩盖抗菌剂实际的抗菌性。

此外，不同抗菌剂种类及用量处理的织物，经抗菌标准GB/T 20944.3测出的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌抑菌率较AATCC 100普遍要好，不利于抗菌剂抗菌性能优劣的区分，相反，抗菌标准AATCC 100通过测试金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率可明显区分出不同用量抗菌剂A和抗菌剂B的抗菌性能优劣，且通过不同菌种抑菌率比较，抗菌剂A对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率较好，对白色念珠菌的抑菌效果较差，抗菌剂B则对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌均有较好的抗菌效果。综上所述，选择抗菌标准AATCC 100，菌种选择金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌。

- 不同抗菌剂的确定及耐洗性测试方法的确定

市场上抗菌剂品类繁多，主要成分类型也各不相同。查阅近几年《中国纺织染料助剂使用指南》《环保纺织化学品使用指南》，结合市场调研信息，整理了市售典型的抗菌剂，见表8。

表8市售典型抗菌剂

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 主要成分 | 推荐用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗菌卫生整理剂 Sanitized+ T99-19 liq | 昂高化学 | 含硅官能团的四烷基季胺化合物的高沸点乙二醇醚 | 4-20g/L |
| 2 | Sanitized T27-22 silver liq | 昂高化学 | 氯化银和二氧化钛混合物 | 4-20g/L |
| 3 | Sanitized T11-15 | 昂高化学 | 氯化银和二氧化钛混合物 | 4-20g/L |
| 4 | 抗菌整理剂TF-618 | 传化智联股份 | 特殊杂环化合物 | 20-60g/L |
| 5 | 银离子抗菌整理剂TF-6182 | 传化智联股份 | 无机盐和表面活性剂混合物 | 20-50g/L |
| 6 | 抗菌防臭整理剂 JYK ABDO-100 | 上海洁宜康化工 | 浅色液体 | 20-30g/L |
| 7 | 抗菌防臭整理剂 JYK ABDO-120 | 上海洁宜康化工 | 无色至淡黄色乳光透明液体 | 30-40g/L |

由表8可知，由于主要成分类型不同，含固量不能作为评判效果的影响因素，故根据各家助剂生产厂商的推荐浸轧工艺的用量，基本都在10-60g/L范围。根据表8清单获得7只可靠样品，随机选取7种抗菌剂（编号为1#-7#）对织物进行抗菌整理，并测试整理后织物的抗菌性能及水洗不同次数后的抗菌性能。

6.3.5.1实验工艺

（1）配制20 g/L的抗菌剂（1#-7#）的工作液。

（2）棉标准贴衬织物浸轧工作液，焙烘，焙烘条件130℃，90s。按照同样的条件用清水整理一块空白织物。

（3）对织物进行抗菌性能测试和耐洗性测试，其中抗菌性能测试按AATCC 100规定的方法进行，耐洗性方法中的标准洗涤剂和洗涤试验方法参照FZ/T 73023-2006《抗菌针织品》中附录B和C，选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538、大肠杆菌ATCC 11229、白色念珠菌ATCC 10231作为水洗20次的抗菌评价菌种。

6.3.5.2实验结果

表9市售典型抗菌剂的抗菌性能及耐洗性

| 抗菌剂种类 | 抑菌率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初期 |  |  | 洗10次 |  |  | 洗20次 |  |  |
|  | 金黄色 葡萄球菌 | 大肠杆菌 | 白色念珠菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 大肠杆菌 | 白色念珠菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 大肠杆菌 | 白色念珠菌 |
| 空白布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抗菌剂1# | ＞99 | 0 | >99 | >99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 抗菌剂2# | ＞99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | 99 | >99 |
| 抗菌剂3# | ＞99 | 88 | >99 | 99 | 0 | 29 | 83 | 0 | 0 |
| 抗菌剂4# | 99 | >99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 41 | 0 |
| 抗菌剂5# | 99 | >99 | >99 | 92 | 0 | >99 | 90 | 0 | 0 |
| 抗菌剂6# | ＞99 | >99 | 61 | >99 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 抗菌剂7# | ＞99 | >99 | >99 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |

从表9数据可以看出，未水洗前抗菌剂1#-7#对金黄色葡萄球菌均具有良好的抑菌率，其中抗菌剂4#和5#略差，但总体抑菌率均为≥99%。对大肠杆菌的抑菌率，除抗菌剂1#抑菌率为0和3#抑菌率较差，其他抗菌剂的抑菌率均＞99%。对白色念珠菌的抑菌率，除抗菌剂4#抑菌率为0和6#抑菌率较差，其他抗菌剂的抑菌率也均＞99%。根据以上测试结果，基本可以对抗菌剂的抗菌性能优劣进行归类：抗菌剂2#、5#和7#属于第一类（对三种菌的抑菌率均≥99%），抗菌剂3#和6#属于第二类（对两种菌的抑菌率≥99%，对另一种菌有部分抗菌性），抗菌剂1#和4#属于第三类（对两种菌的抑菌率≥99%，对另一种菌无抗菌性）。

水洗10次后，7种抗菌剂的抑菌率均有一定程度的降低，其中对金黄色葡萄球菌的抑菌率降低较小，对大肠杆菌和白色念珠菌的抑菌率降低较大。结合初期的抗菌测试结果可以对7种抗菌剂的抗菌性能进行一定的排序：2#＞5#＞7#＞3#≈6#＞1#＞4#。

水洗20次后，7种抗菌剂的抑菌率进一步降低，其中对金黄色葡萄球菌还具有一定抑菌率，对大肠杆菌和白色念珠菌已基本无抗菌性能。结合初期和水洗10次的抑菌率，水洗20次后对7种抗菌剂的抗菌性能优劣排序和水洗10次后的趋势基本保持一致，水洗10次后进一步增加水洗次数对区分抗菌剂抗菌性能的优劣帮助较少。

综上所述，选择金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌可在一定程度上区分抗菌剂抗菌性能的优劣，增加水洗次数可进一步细分抗菌剂性能的优劣，但进一步增加水洗次数对不同抗菌剂抗菌性能的比较帮助甚微。因此，在实际应用过程中可根据产品需求增加或者选择一定的水洗次数，以获得最佳的评价效果。

  - 试验方法的确定

    - 实验织物的选择

棉标准贴衬织物（符合GB/T 7568.2）。

    - 抗菌剂的用量

抗菌剂用量为20.00 g/L。

    - 焙烘条件

焙烘条件为130 ℃，90s。

注：亦可根据实际情况及生产工厂的推荐调整焙烘温度和时间。

    - 耐洗性测试方法

耐洗性测试方法中的洗涤剂选择和洗涤方法可参照FZ/T 73023-2006《抗菌针织品》中附录B（标准洗涤剂）和附录C（洗涤试验方法）进行。

注：洗涤剂和水洗方法可根据双方商定一致的其他方法进行。

    - 抗菌性能测试标准及菌种

抗菌性能测试标准参照AATCC 100，评价菌种选择金黄色葡萄球菌ATCC 6538、大肠杆菌ATCC 11229、白色念珠菌ATCC 10231。

注：抗菌标准也可根据实际情况选择其他国内外相关方法进行抗菌性测试，评价菌种可以根据产品用途增加、减少或采用另外的测试菌种，但在报告中应注明试验方法及所选菌种名称。

    - 结果处理

6.4.6.1抑菌率计算

- 按照AATCC 100规定的方法，抗菌剂的抑菌率按以下公式（1）或（2）计算：

- ………....…………………………………..（1）R=100%（B-A）/B

- 式中：R—抑菌率（%）；

- A—处理样细菌接种培养经所需的接触周期后瓶内获得的细菌数；

- B—处理样细菌接种培养即刻（“0”接触时间）瓶内获得的细菌数。

………....…………………………………..（2）

式中：C—对照样细菌接种培养即刻（“0”接触时间）瓶内获得的细菌数。

若B和C存在明显不同，则采用两者中较大的数值。若B和C不存在显著的不同，则抑菌率按以下公式（3）计算：

………....…………………………………..（3）

式中：D=（B+C）/2

6.4.6.2有效性判断

（1）未接种的处理样获得的细菌数为“0”。

（2）接种的对照样经所需的接触周期后的细菌数较“0”接触时间的细菌数有明显的增加。

6.4.6.3结果表述

- 织物的抑菌率越高，表明抗菌剂的抗菌性能越好，反之，抗菌性能越差。

  - 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

试样的描述（助剂名称、型号、批号、生产厂家等信息）；

本标准的编号；

试验菌种名称、编号及接种浓度；

水洗方法及水洗次数；

试验结果；

试验人员和试验日期；

任何偏离本部分的情况。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准起草人在接受标准起草任务时就曾对相关内容进行专利检索，未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

抗菌剂是非常重要并且使用广泛的纺织印染助剂，而市场上的抗菌剂种类繁多，应用工艺各不相同，通过制定标准对抗菌剂抗菌性能的测定方法进行统一和规范，有利于行业间的技术交流和指导用户使用，确保纺织品抗菌剂的应用工艺及加工质量，可切实促进行业技术水平的整体提高，推动我国纺织染整助剂行业的健康发展。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予说明的事项

无。

- 主要参考文献

[1] 王菊生.染整工艺原理 [M],北京:中国纺织出版社,1984.

[2] 刘国梁.染整助剂应用测试 [M],北京:中国纺织出版社,2005.

[3] GB/T 20944.1-2007 纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂扩散法.

[4] GB/T 20944.2-2007 纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法.

[5] GB/T 20944.3-2008 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法.

[6] FZ/T 73023-2006 抗菌针织品.

[7] ISO 20743-2007 Textiles-Determination of antibacterial activity of antibacterial finished products.

[8] AATCC 100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials:Assessment of.

[9] JIS L1902-2008 Testing for antibacterial activity and efficacy on textile products.

[10] GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法.

[11] GB/T8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序.

[12] 卢胜权.纺织品抗菌活性方法标准概述[J].轻纺工业与技术,2013,10(5):110-112.

[13] 赵晓伟.纺织品抗菌性能的测试标准[J].印染,2013(15):36-39.

[14] 赵婷,林云周.纺织品抗菌性能评价方法比较[J].纺织科技进展,2010(1):73-76.

[15] 席丽霞,覃道春.几种纺织纤维的天然抗菌性[J].上海纺织科技,2011,5,39(5): 9-11.

[16] 刘伟时.抗菌纤维的发展及抗菌纺织品的应用[J].化纤与纺织技术,2011,9,40(3): 22-27.

[17] 奚柏君.抗菌纺织品的发展与应用[J].绍兴文理学院学报,1999,12,19(6): 98-100.

[18] 王小娟.抗菌剂的种类及其在纺织品上的应用[J].应用技术,2017(6):21-24.

[19] 夏金兰,王春,刘新星.抗菌剂及其抗菌机理[J].中南大学学报,2014,2,35(1):31-38.