ICS 71.100.40；

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

纺织染整助剂 纤维素酶

抛光效果的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—cellulase—

Determination of  bio-polishing effect

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC 1）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 纤维素酶 抛光效果的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂中纤维素酶抛光效果测定的试验方法。

本标准适用于纺织染整助剂中纤维素酶在纤维素织物上抛光效果的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6529  纺织品的调湿和试验用标准大气（GB/T 6529-2008，ISO 139:2005，MOD）

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

AATCC 61  Colorfastness to Laundering：Accelerated（耐洗涤色牢度：加速法）

原理

纤维素类织物在特定机械力、温度、时间、pH等条件下经过纤维素酶处理，织物表面的绒毛从织物上脱落，观察处理后织物去除的毛羽数量，来表征纤维素酶的抛光效果。

试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

织物：全棉针织半漂布，布面毛羽等级在2级-3级，参考附录A，布面pH 6.0~7.0。

乙酸：≥99.5%（质量分数）。

乙酸溶液（10%质量分数）：称取10.0 g乙酸加入90.0 g水中，搅拌均匀。

无水碳酸钠。

碳酸钠溶液（10%质量分数）：称取无水碳酸钠10 g，溶于90 g水中，搅拌均匀溶解。

滤纸：黑色定性滤纸，克重为85 g/m2，厚度为0.17 mm，过滤速度45 s。

仪器和设备

分析天平：感量0.001 g和0.01 g。

pH计：精确至0.01 pH单位。

耐洗色牢度试验机：符合AATCC 61规定。

不锈钢杯：型号2，体积1200 mL，直径90 mm，高度200 mm，符合AATCC 61规定。

真空泵。

布氏漏斗，单轴釉质。

吸滤瓶。

真空表：精确至0.01 Mpa。

真空控制阀。

秒表。

滴管。

真空过滤装置的安装见附录B。

试验步骤

工作液配制

酸性工作液配制

- 6.1.1.1 称取（1.00±0.01）g纤维素酶，用水稀释至（100.00±0.01）g。称取（5.00±0.01）g稀释后的酶溶液置于不锈钢杯中（5.4），加水配制成（160.00±0.01）g工作液，用乙酸溶液或碳酸钠溶液调节溶液pH值在4.5-5.5之间。

- 6.1.1.2 称取（160.00±0.01）g水置于不锈钢杯中（5.4），用乙酸溶液或碳酸钠溶液调节溶液pH值在4.5~5.5之间，作为空白样。

中性工作液配制

- 6.1.2.1 称取（1.00±0.01）g纤维素酶，用水稀释至（100.00±0.01）g。称取（5.00±0.01）g稀释后的酶溶液置于不锈钢杯中（5.4），加水配制成（160.00±0.01）g工作液，用乙酸溶液或碳酸钠溶液调节溶液pH值在6.0~7.0之间。

- 6.1.2.2 称取（160.00±0.01）g水置于不锈钢杯中（5.4），用乙酸溶液或碳酸钠溶液调节溶液pH值在6.0-7.0之间，作为空白样。

抛光

称取（10.00±0.01）g克棉针织半漂布（4.1）分别放入配制好工作液（6.1.1.1，6.1.1.2或6.1.2.1，6.1.2.2）的不锈钢杯中（5.4），将不锈钢杯放入耐洗色牢度试验机（5.3），以4.0 ℃/min的速率升温运行至55 ℃，保温运行50 min。

水洗

取出抛光后的布样置于400 mL水中，使布样充分舒展清洗，取出布样，将抛光工作液（6.2）与清洗液汇于烧杯中待抽滤。

抽滤

将黑色定性滤纸放入布氏漏斗，用水润湿，打开真空泵，调节控制阀使真空度为（0.02±0.005）MPa，将混合的工作液和清洗液倒入漏斗中，进行第一次抽滤，在10 s内漏斗中无液体滴下时，关掉真空泵，取出滤纸。

二次水洗

将滤纸（6.4）置于560 mL水中清洗，留取清洗液待抽滤。

二次抽滤

将清洗液（6.5）按照（6.4）进行抽滤。取出滤纸，自然晾干。

结果处理

评级

对照附录C中的抛光效果评级卡，对滤纸上的毛羽进行评级，评定试样的抛光效果级数。评级结果最高为5级，最低为1级。介于两个级数之间的可评中间级数，如4-5级。

结果表述

与空白试验对比，提升级数越高，表明从布面抛光后掉落的毛羽越多，抛光效果越好；级数越低，表明布面上抛光后掉落的毛羽越少，则抛光效果越差。

试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

试样的描述；

本标准的编号；

与本标准的差异；

试验织物毛羽等级；

试验pH值条件；

试验结果；

试验日期。

（规范性附录）
布面毛羽等级

5级——基本没有毛羽；

4级——有较整齐的短毛；

3级——有较多短毛基本没有长毛；

2级——有较多长毛；

1级——长毛很多。

（规范性附录）
真空过滤装置安装图

1——布氏漏斗；		2——吸滤瓶；			3——控制阀；

4——真空表；		5——控制阀；			6——缓冲瓶；

7——真空泵。

- 图B.1  真空过滤装置安装图

（规范性附录）
评级用标准图卡

| 5级 |  |
| --- | --- |
| 4级 |  |
| 3级 |  |
| 2级 |  |
| 1级 |  |

5级——有大量毛羽，滤纸基本被铺满；		4级——有较多毛羽；

3级——有一定量的毛羽；			     2级——有少量毛羽；

1级——有极少量毛羽。

- 图C.1  评级用标准图卡

_________________________________