中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 纤维素酶

抛光效果的测定

编制说明

（征求意见稿）

传 化 智 联 股 份 有 限 公 司

2019年7月

《纺织染整助剂 纤维素酶 抛光效果的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂 纤维素酶 抛光效果的测定》列入2019年推荐性化工行业标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由传化智联股份有限公司等负责起草。

- 制订本标准的目的和意义

棉纱线是由棉纤维纺制而成的，有许多棉纤维的末端露在纱线表面，织造成布后布面上就形成许多长短不一的绒毛。布面上的绒毛过多，不仅使成品的光洁度变差和容易沾染尘污等，而且也会给后续加工造成一些麻烦，甚至引起疵病。如毛羽落入染槽后沾在辊筒上使染色不匀，或者落入印花色浆中造成拖刀、拖浆，使印花轮廓不清等。对于涤/棉混纺织物，布面毛羽过多还易起毛起球从而影响棉织物品质。因此去除布面上过多的绒毛是印染加工生产中非常重要的一步。

纤维素酶使织物表面纤维绒毛发生有控制的部分水解，大大减少了织物表面的绒毛，从而改善织物表面性能，包括提高织物的表面光洁度，提高抗起毛起球能力，使织物更加柔软，提高织物的悬垂性等，且具有持久的整理效果。纤维素纤维经生物抛光整理后，产品品质和产品附加值得到显著的提升。随着人们对产品品质要求的提高，印染加工中对纤维素酶的需求量也越来越多。而纤维素酶的效果直接关系到产品最终的品质。目前纤维素酶的效果评定还没有明确的定义和方法。

抛光效果是纤维素酶最重要的应用性能指标，是指纤维素酶对织物表面绒毛的去除效果。抛光效果的测试是将纤维素类的织物在一定工艺条件下，经过抛光酶处理，再通过一定的方式来确定抛光效果。目前常用的方法有直接观察布面毛羽法、失重法、测试抛光后的抗起毛起球效果法等。直接观察布面毛羽法简单直观，但主观性较大，且容易因布面的不均匀导致结果判断偏差；失重法简单易操作但在实验室测试时一般数据偏低，且受回潮率影响大，测试误差容易偏大；抛光后布面抗起毛起球效果测试法测试流程相对较长，对织物选择性更高。通过抛光后布面脱落的毛羽数量判断纤维素酶抛光效果的好坏相对直接观察布面毛羽法准确性更高，且操作简单，结果直观，可以大大减小因布面均匀性而产生的判断误差。

纤维素酶抛光效果的测定方法目前还没有具体量化统一的标准，为了确保在纺织品染整加工过程的应用工艺及质量，促进纺织染整助剂产品质量提高，规范纤维素酶抛光效果的测定方法，便于行业间的技术交流和指导用户使用，制定行业标准是非常必要的。

本标准的制订将填补国内外该检测项目的空白。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 纤维素酶 抛光效果的测定》标准的编制工作，我们成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展了各项工作。主要工作过程如下：

1）2018年3月-2018年5月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2018年6月-2018年8月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2018年9月-2019年3月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2019年4月-2019年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对纤维素酶酶了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的纤维素酶抛光效果的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 标准适用范围的确定

本标准规定了纤维素酶抛光效果的测定方法。本标准适用于纤维素织物上纤维素酶对布面毛羽抛光效果的测定。即通过纤维素酶在特定工艺条件下，去除棉织物布面上的毛羽，然后通过抽滤工作残液来收集毛羽，观察滤纸上毛羽的数量，对照抛光效果评级卡来判定布面毛羽去除效果。

  - 国内外相关测试标准

目前检索到的相关标准中，没有标准方法来测定纤维素酶的抛光效果。国内外尚无针对《纺织染整助剂 纤维素酶 抛光效果的测定》的测试方法。

本标准为纺织染整助剂行业标准体系中的方法标准，本计划属于方法标准制定，推荐性化工行业标准，与国内现行国标、行标协调，没有矛盾和冲突。

- 试验方法的分析和验证

纤维素酶将纤维素的组成结构1,4-b-D-葡萄糖甙键水解，释放出单个葡萄糖单元，降解纤维素。棉织物的主要成分为纤维素，将纤维素酶的用量控制在一定范围内后，能恰好作用于棉织物表面的毛羽，在一定机械力的作用下，使部分降解的毛羽从棉织物布面脱落，同时对棉织物本身并不造成明显降解损伤。

抛光效果的测试是将织物放入经纤维素酶工作液中，在一定的用量、机械力、温度、时间、pH值条件下处理，处理后的残液倒入抽滤漏斗，在黑色抽滤纸Filter paper上抽滤。根据毛羽在滤纸上的多少来判断抛光效果。抽滤纸上的毛羽越稀少，则布面残留毛羽越多，抛光效果越差。反之，抽滤纸上的毛羽越浓密，则布面残留毛羽越少，抛光效果越佳。

本标准在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的相关文献，从纤维素酶用量、处理温度、时间、机械力、pH等工艺影响因素进行分析，并选择市场上代表性的纤维素酶进行验证，充分保证了纤维素酶对纤维素类织物布面毛羽去除效果的准确性和可操作性。

  - 关于试验条件的规定

    - 仪器设备

（1）分析天平：感量0.001 g和0.01 g。

（2）pH计：精确至0.01 pH单位。

（3）耐洗色牢度试验机：符合AATCC 61规定。

（4）升降式染样机1180C

（5）高温高压红外染样机IR DL 6000

（6）真空泵。

（7）布氏漏斗，单轴釉质。

（8）吸滤瓶。

（9）真空表：精确至0.01 Mpa。

（10）真空控制阀。

（11）秒表。

6.1.2试验工艺及流程

6.1.2.1工作液配制

配制浓度为X g/L纤维素酶溶液，如有需要用乙酸溶液或碳酸钠溶液调节所需的溶液pH值，称取一定量置于测试容器中。

6.1.2.2 抛光效果的测定

称取织物放入配制好工作液的容器中，将容器密封放入测试设备，升温运行。然后取出抛光后的布样置于水中，使布样充分舒展清洗，取出布样，将抛光工作液与清洗液汇于烧杯中抽滤。

6.1.3 结果处理

对滤纸上的毛羽进行评级，评定试样的抛光效果级数。与空白试验对比，提升级数越高，表明从布面抛光后掉落的毛羽越多，纤维素酶的抛光效果越好；级数越低，表明布面上抛光后掉落的毛羽越少，抛光效果越差。

  - 试验结果与讨论

6.2.1 抛光效果评级卡的制定

表1  纤维素酶抛光效果评级卡

| 滤纸上毛羽情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |

抛光效果共分为五级，其中1级最差，为未加纤维素酶的抛光效果，5级最好，为布面充分抛光的效果。具体参照上图表1。

1级——滤纸上极少量毛羽      2级——有少量毛羽

3级——有一定量的毛羽        4级——有较多毛羽

5级——有大量毛羽，滤纸基本被铺满

6.2.2 织物选择

纤维素酶具有专一性，只对纤维素纤维有效。参照烧毛后布面毛羽等级评价标准，本试验选择了布面不同毛羽等级，克重在200g/m2左右的棉针织半漂布和棉机织标准衬布来做实验，挑选合适的试验布样。布面毛羽情况和抛光效果见表2、3。

附布面毛羽等级标准：

1级—未去毛坯布，长毛很多            2级—长毛较多

3级—有较多短毛基本上没有长毛        4级—有较整齐的短毛

5级—基本没有毛羽

表2  不同织物布面毛羽情况

| 布样 | 1# | 2# | 3# | 棉机织标准衬布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛羽情况 |  |  |  |  |
| 评级 | 4级 | 3级 | 2级 | 4级 |

表3  不同毛羽的织物抛光效果

| 布样 抛光效果 |  | 1# | 2# | 3# | 棉机织标准衬布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性抛光酶C | 0.3% | 2级 | 3级 | 2-3级 | 1级 |
|  | 0.5% | 3-4级 | 4级 | 4级 | 2级 |
| 织物：不同棉针织半漂布/棉机织标准衬布，酶用量：X% o.w.f ,pH:6.5，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |  |

由表2可以看出，1#布样和棉机织标准衬布布面毛羽情况较少，2#和3#布面毛羽量中等；由表3抛光效果可以看出，棉机织标准衬布抛掉的毛羽较少，2#、3#布样抛掉的毛羽较多；当布面毛羽太少时在常规的抛光酶用量下时抛光效果差异不明显，相对来说，毛羽程度中等的2#、3#布样更适合用作抛光评价用布样，本试验选择2#布样进行以下的实验。

6.2.3 纤维素酶的选择

不同纤维素酶，抛光效果有较大差异，本试验挑选了几只不同抛光酶作对比实验，结果见表4。

表4  不同纤维素酶抛光效果

| 样品名称 | pH值 6.5 |  | pH值 5.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
| 抛光酶A | 1-2级 | 2级 | 1-2级 | 2级 |
| 抛光酶B | 1级 | 1级 | 1-2级 | 1-2级 |
| 中性抛光酶C | 3级 | 4级 | 2级 | 2-3级 |
| 纤维素酶D | 4-5级 | 5级 | 3-4级 | 4-5级 |
| 高浓中性抛光酶E | 2-3级 | 3级 | 1-2级 | 2-3级 |
| 织物：棉针织半漂布，不同酶用量：X% o.w.f ,pH:Y，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |

由表4可得，在常规用量条件下所选的纤维素酶D抛光效果太好，而抛光酶A和抛光酶B抛光效果较差，不同浓度条件下效果差异不明显；中性抛光酶C和高浓中性抛光酶E在中性和酸性条件下抛光效果居中，比较容易对比出效果，不同浓度效果差异明显，因此本试验采用中性抛光酶C进行以下的实验。

6.2.4 抛光设备选择

不同抛光设备，由于其机械力的不同，对抛光效果也有很大的影响，本试验选择了不同抛光设备来对比抛光效果，结果见表5。

表5  不同设备抛光效果

| 设备名称 抛光效果 |  | 不同设备抛光效果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耐洗色牢 度试验机 SW-24A | 升降式染样机 1180C | 红外染样机 IR DL 6000 | 耐洗色牢 度试验机 Washtec-P PA2 |
| 中性抛光酶C | 0.3% | 1级 | 1级 | 1级 | 3级 |
|  | 0.5% | 1-2级 | 1级 | 1级 | 4级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：X% o.w.f, 设备：Y pH:6.5，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |  |

由表5可得，在四种抛光设备耐洗色牢度试验机SW-24A（500mL）、升降式染样机 1180C、红外染样机 IR DL 6000做抛光效果很差，因此本标准选择耐洗色牢度试验机 Washtec-P PA2（1200mL）。

6.2.5 纤维素酶应用浓度选择

表6  不同浓度纤维素酶抛光效果

| 中性抛光酶C浓度（%o.w.f） | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光效果 | 1级 | 1-2级 | 2级 | 3级 |
| 中性抛光酶C浓度（%o.w.f） | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 |
| 抛光效果 | 4级 | 4-5级 | 5级 | 5级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：X% o.w.f ,pH:6.5，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |

由表6可得，随着纤维素酶浓度的提高，抛光效果先明显提升，当酶用量超过1%后其抛光效果基本不再变化；结合工厂实际应用，本标准选择0.5%o.w.f浓度来实验。

6.2.6 纤维素酶的应用温度选择

不同纤维素酶的耐温性是不同的，不同温度下纤维素酶的抛光效果见表7。

表7  不同温度下纤维素酶的抛光效果

| 样品名称 | 不同温度下的抛光效果（级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35℃ | 45℃ | 55℃ | 65℃ | 75℃ |
| 中性抛光酶C | 2-3级 | 3-4级 | 4级 | 4级 | 1级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：0.5% o.w.f,pH:6.5，工艺：X℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |  |

由表7可得，中性抛光酶C的最佳抛光温度在55℃-65℃之间，温度过低或过高都会影响抛光酶的抛光效果，故结合生物酶生产工艺中的节能环保特点，选择抛光实验温度为55℃。

6.2.7纤维素酶应用时间选择

纤维素酶在不同时间条件下的抛光效果不尽相同，结果如下：

表8  不同时间条件下纤维素酶的抛光效果

| 样品名称 | 不同时间下的抛光效果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20min | 30min | 40min | 50min |
| 中性抛光酶C | 2级 | 3级 | 3-4级 | 4级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：0.5% o.w.f ,pH:6.5，工艺：55℃*Xmin，浴比 1:16 |  |  |  |  |

由表8可得，随着抛光时间的增加，抛光效果逐步提升，在50min时抛光效果达到4级，考虑到实际生产时的效率，选择抛光时间50min为宜。

6.2.8 纤维素酶的应用pH值选择

纤维素酶在酸性、弱酸性、中性、弱碱性及碱性条件下抛光效果不同，结果见表9。

表9  中性抛光酶C不同pH条件下的抛光效果

| pH值 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光效果 | 1级 | 2-3级 | 4级 | 4级 |
| pH值 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 抛光效果 | 4级 | 4级 | 3-4级 | 1-2级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：0.5% o.w.f ,pH:X，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |

由表9可得，中性抛光酶C在弱酸性至中性条件下的抛光效果优异；在酸性或碱性条件下时，抛光酶的抛光效果变差，尤其是较强的酸性和碱性条件下抛光效果明显较差，说明抛光酶菌种的耐酸，耐碱性有限，酶活力下降，不利于抛光。工厂实际生产中一般根据酶的菌种选择工艺在弱酸性或中性条件，故结合实际生产情况，选用中性条件下pH值在6.0-7.0、酸性条件pH值4.5-5.5之间抛光。

6.2.9 纤维素酶应用浴比选择

在不同的浴比条件下纤维素酶的抛光效果结果见表10。

表10  不同浴比条件下纤维素酶的抛光效果

| 样品名称 |  | 不同浴比下的抛光效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:8 | 1:16 | 1:24 |
| 中性抛光酶C | 平行样1 | 3-4级 | 4级 | 3-4级 |
|  | 平行样2 | 4级 | 4级 | 3-4级 |
|  | 平行样3 | 4级 | 4级 | 3-4级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：0.5% o.w.f ,pH:6.5，工艺：55℃*50min，浴比 1:X |  |  |  |  |

由表10可得，在不同浴比条件下，抛光酶的差异不太明显；浴比太大时，抛光效果略有下降，从抛光后布面的均匀性、实验平行性、重现性综合考虑，本标准选择浴比1:16。

6.2.10 抛光后毛羽抽滤的方法

表11  抽滤效果

| 样品 | 平行样1 |  | 平行样2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次抽滤 | 第二次抽滤 | 第一次抽滤 | 第二次抽滤 |
| 抽滤效果 | 4-5级 | 4-5级 | 4-5级 | 4-5级 |
| 织物：棉针织半漂布，酶用量：0.5% o.w.f，pH:6.5，工艺：55℃*50min，浴比 1:16 |  |  |  |  |

从表11可以看出，一次抽滤后毛羽在滤纸上会有不够均匀分布的现象产生，进行第二次抽滤后滤纸上的毛羽更均匀，实验平行性更好，更有利于评级的准确性。因此本标准选择水洗后毛羽进行两次抽滤。

6.2.11 纤维素酶抛光方法的验证

五只抛光酶在上述选择的工艺条件下抛光：抛光酶用量 0.5% o.w.f，中性pH值：6.0-7.0和酸性pH值：4.5-5.5，55℃保温50min，浴比1：16，在棉针织半漂布上的抛光效果结果见表12、13。

表12  中性条件下不同纤维素酶的抛光效果

| 样品名称 | 抛光效果评级 | 抛光效果 |
| --- | --- | --- |
| 抛光酶A | 2级 |  |
| 抛光酶B | 1级 |  |
| 中性抛光酶C | 4级 |  |
| 纤维素酶D | 5级 |  |
| 高浓中性抛光酶E | 3-4级 |  |

表13  酸性条件下不同纤维素酶的抛光效果

| 样品名称 | 抛光效果评级 | 抛光效果 |
| --- | --- | --- |
| 抛光酶A | 2级 |  |
| 抛光酶B | 1-2级 |  |
| 中性抛光酶C | 3级 |  |
| 纤维素酶D | 4-5级 |  |
| 高浓中性抛光酶E | 2-3级 |  |

由表12、13可以看出，此试验条件下可以比较明显看出不同纤维素酶的抛光效果差异：中性条件下：纤维素酶D＞中性抛光酶C＞高浓中性抛光酶E＞抛光酶A＞抛光酶B；酸性条件下：纤维素酶D＞中性抛光酶C＞高浓中性抛光酶E＞抛光酶A＞抛光酶B。

  - 试验方法的确定

6.3.1 织物的选择

选取布面毛羽等级2级至3级的全棉针织半漂布，布面pH值为中性6.0-7.0之间。

    - 抛光设备的选择

选择耐洗色牢度试验机和不锈钢杯：型号2，体积1200 mL，直径90 mm，高度200 mm，符合AATCC 61规定，作为抛光设备。

    - 纤维素酶用量的确定

用量：0.5%o.w.f（相对织物重）。

    - 抛光工艺温度的确定

抛光工艺温度：55 ℃。

    - 抛光工艺保温时间的确定

抛光工艺时间：50 min。

    - 工作液pH值的确定

中性工作液pH值：6.0-7.0；酸性工作液pH值：4.5-5.5。

    - 抛光浴比的确定

浴比：1：16。

    - 抽滤方法的确定

二次抽滤。

6.3.9 结果处理

6.3.9.1 评级

对照抛光效果评级卡，对滤纸上的毛羽进行评级，评定试样的抛光效果级数。评级结果最高为5级，最低为1级。介于两个级数之间的可评中间级数，如4-5级。

6.3.9.2 结果表述

与空白试验对比，提升级数越高，表明从布面抛光后掉落的毛羽越多，抛光效果越好；级数越低，表明布面上抛光后掉落的毛羽越少，则抛光效果越差。

  - 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

试样的描述；

本标准的编号；

与本标准的差异；

试验织物毛羽等级；

试验pH值条件；

试验结果；

试验日期。

6	标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准起草人在接收标准起草任务时就曾对相关内容进行专利检索，未发现标准内容涉及专利和知识产权。

7	与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调下

本标准与国家有关技术法规和技术标准协调一致，没有冲突。

8	标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

9	贯彻标准的要求和措施建议

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

10	废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其它相关标准建议意见。

11	其它应予说明的事项

无。

12	主要参考文献

[1] 王菊生，染整工艺原理，纺织工业出版社[M]，北京:中国纺织出版社，1984.

[2] 王超,李俊杏,马晓红等.两种纤维素酶抛光整理对棉针织物性能的影响[J].针织工业,2011,(6):39-42.DOI:10.3969/j.issn.1000-4033.2011.06.015.

[3] 陈红梅,陈利丽.抛光酶的酶活测定及在生产中的应用[J].印染,2007,33(24):38-41.

[4] 季玮玮.针织物纺织结构与其生物加工性能关系研究[D].天津工业大学,2017.DOI:"".

[5] 曹志强,李普堂.生物抛光酶Cellusoft Combi[J].印染,2009,35(24):29-31.

[6] 刘磊,陆必泰.棉织物的酸性纤维素酶抛光工艺[J].印染,2012,38(3):37-39.DOI:10.3969/j.issn.1000-4017.2012.03.010.

[7] 吕景春,郑成辉,李静等.纤维素酶的复配及生物抛光效果评定[J].染整技术,2009,31(4):23-26.DOI:10.3969/j.issn.1005-9350.2009.04.007.

[8] 何中琴译．纤维素酶处理棉织物的机械性质和手感[J]．印染译丛. 2001. (5)：47—50．